ICS

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 294—XXXX

代替 YS/T 294-1994

冲压电池壳用硬质合金毛坯

Sintered carbide pellets used in punch-pressing dies for battery shell

（本稿完成日期：2010年6月10日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准代替YS/T 294-1994《冲压电池壳用硬质合金毛坯》，与YS/T 294-1994相比主要技术变化如下：

——修改了型号表示规则；

——修订了尺寸允许偏差；

——增加了毛坯的外径及内径椭圆度要求；

——增加了毛坯的同心度要求；

——增加了毛坯的上下端面麻孔深度要求；

——增加了质量证明书的内容；

——增加了合同（或订货单）的内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准起草单位：株洲硬质合金集团有限公司。

本标准主要起草人：章仕平、邓凯、杨建国、彭英健。

本标准历次发布情况：

——YS/T294-1994。

冲压电池壳用硬质合金毛坯

- 范围

本标准规定了冲压电池壳用硬质合金毛坯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

本标准适用于冲压电池壳用的硬质合金毛坯。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5242   硬质合金制品检验规则与试验方法

GB/T 5243   硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存

- 要求

  - 型号表示规则

冲压电池壳用硬质合金毛坯型号由类别代号（BR）、内径（d）、外径（D）、高度（H）四个部分组成。其外斜角度与高度一一对应分为1°30′、7°两种。

内径尺寸为 8.8mm、外径尺寸为 20.0mm、高度为 20.0mm、外斜角度为 1°30′的冲压电池壳用硬质合金毛坯表示为：

BR  8.8×  20.0 × 20.0

内径尺寸为5.0mm、外径尺寸为25.0mm、高度为25.0mm、外斜角度为7°的冲压电池壳用硬质合金毛坯表示为：

BR 5.0×  25.0× 25.0

  - 常用型号

冲压电池壳用模坯示意图见图1，常用型号见表1。

- 单位为毫米

| 型号 | d | D | H | αº |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BR8.8×20.0×20.0 | 8.8 | 20.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR9.5×20.0×20.0 | 9.5 | 20.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR9.6×20.0×20.0 | 9.6 | 20.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR13.0×25.0×20.0 | 13.0 | 25.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR19.0×32.0×20.0 | 19.0 | 32.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR22.5×38.0×20.0 | 22.5 | 38.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR24.0×38.0×20.0 | 24.0 | 38.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR24.5×38.0×20.0 | 24.5 | 38.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR30.0×48.0×20.0 | 30.0 | 48.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR30.8×47.0×20.0 | 30.8 | 47.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR30.8×52.0×20.0 | 30.8 | 52.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR31.8×47.0×20.0 | 31.8 | 47.0 | 20.0 | 1º30´ |
| BR5.0×25.0×25.0 | 5.0 | 25.0 | 25.0 | 7º |
| BR7.0×33.0×25.0 | 7.0 | 33.0 | 25.0 | 7º |
| BR8.0×46.0×25.0 | 8.0 | 46.0 | 25.0 | 7º |
| BR12.5×40.0×25.0 | 12.5 | 40.0 | 25.0 | 7º |
| BR14.0×30.0×25.0 | 14.0 | 30.0 | 25.0 | 7º |
| BR14.5×48.0×25.0 | 14.5 | 48.0 | 25.0 | 7º |
| BR16.0×34.0×25.0 | 16.0 | 34.0 | 25.0 | 7º |
| BR20.5×48.0×25.0 | 20.5 | 48.0 | 25.0 | 7º |

  - 化学成分

毛坯的化学成分由供需双方协商确定。

  - 物理性能、力学性能、组织结构

毛坯的物理性能、力学性能、组织结构由供需双方按GB/T 5242协商确定。

  - 尺寸及允许偏差

    - 毛坯的内径（d）允许偏差应符合表2的规定。

- 单位为毫米

| 内径（d） | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤12 | 0.00 -0.70 |
| >12～18 | 0.00 -0.75 |
| >18～24 | 0.00 -0.80 |
| >24 | 0.00 -0.85 |

    - 毛坯的外径(D)允许偏差应符合表3的规定。

- 单位为毫米

| 外径（D） | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤20.0 | +1.00 0.00 |
| >20.0～40.0 | +1.10 0.00 |
| >40.0～50.0 | +1.15 0.00 |
| >50 | +1.20 0.00 |

    - 毛坯的高度(H)允许偏差应符合表4的规定。

- 单位为毫米

| 高度（H） | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤30.0 | +0.90 0.00 |

    - 毛坯角度偏差不大于±30’。

    - 外径椭圆度不超过外径允许偏差的一半，内径椭圆度不超过内径允许偏差的一半。

    - 外径与内径同心度不超过内径允许偏差的一半。

  - 外观质量

    - 毛坯表面不得有起皮、臌泡、分层、裂纹、脏化、粘料、堵孔、氧化等影响使用的缺陷。并应进行喷砂处理。

    - 毛坯上下端面麻孔（面）深度不超过0.3mm，且毛坯高度减去麻孔（面）深度后符合相应高度允许偏差要求。

    - 毛坯的工作部位掉边掉角长度（宽度）应不大于0.3 mm；非工作部位掉边掉角长度（宽度）应不大于0.6mm。

- 试验方法

  - 毛坯的化学成分分析按供需双方协商确定的方法进行。

  - 毛坯的物理、力学性能，组织结构的检验按GB/T 5242协商确定的方法进行。

  - 毛坯的尺寸及尺寸允许偏差采用相应精度的量具进行检验。

  - 毛坯的外观质量采用目视，结合相应精度的量具进行检验。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 毛坯应由供方进行检验，保证毛坯质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的毛坯按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到毛坯之日起三个月内应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

  - 组批

毛坯的组批按GB/T 5242的规定进行。

  - 检验项目及取样规定

毛坯的检验项目及取样规定应符合表5的规定。

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每批1个 | 3.3 | 4.1 |
| 物理性能、力学性能、组织结构 | 按GB/T 5242的规定进行 | 3.4 | 4.2 |
| 尺寸及允许偏差 | 逐件 | 3.5 | 4.3 |
| 外观质量 | 逐件 | 3.6 | 4.4 |

  - 检验结果的判定

    - 毛坯的化学成分检验不合格，判该批不合格。

    - 毛坯的物理力学性能、组织结构检验结果的判定按GB/T 5242的规定进行。

    - 毛坯的外观质量检验不合格，判该件不合格。

    - 毛坯的尺寸及允许偏差检验不合格，判该件不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

  - 标志、包装、运输、贮存

毛坯的标志、包装、运输和贮存，按GB/T 5242的规定进行。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 检验结论及技术监督部门印记；

- 出厂日期（或包装日期）。

- 合同（或订货单）内容

合同（或订货单）内应包括下列内容：

- 毛坯名称；

- 毛坯型号；

- 毛坯净重或数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求。

_________________________________