《冲压电池壳用硬质合金毛坯》行业标准修订稿编制说明

一、工作简况

1、任务来源

全国有色金属标准化技术委员中色协综字【2010】7号文件，确定了行业标准《冲压电池壳硬质合金毛坯》YS/T 294-1994由株洲硬质合金集团有限公司负责修订，项目要求2010年度完成“三稿三审”程序，提交报批稿。

2、主要工作过程

YS/294-1994《冲压电池壳硬质合金毛坯》发布至今已有十多年，冲压电池壳硬质合金毛坯主要用于制作电池外壳，随着我国电池行业的迅速发展，原标准已不能完全适应市场的要求，因此需要进行修订。

株洲硬质合金集团有限公司根据生产实际及当前市场情况组织公司生产、质控、营销等部门骨干、技术人员对此标准进行了重新审查，收集整理了近年以来的产品规格及技术要求，对当前生产加工水平及质量水平进行了充分论证，作为本标准修订的依据。

2010年5月20日~23日，在山西太原召开了标准修订稿讨论会，全国有色金属工业标准计量质量研究所、宁夏东方钽业股份有限公司、贵州遵义钛业股份有限公司、西部金属材料股份有限公司、广东东方锆业科技股份有限公司、云南新立有色金属有限公司、深圳市格林美高新技术股份有限公司等8个单位12位代表与会，对标准修订稿进行认真的审查，并提出了一些有益的修改意见，现已根据审查意见对标准进行了再次修订，形成了标准预审稿。

二、国家标准编制原则和确定国家标准主要内容的论据

1、编制原则

1）原则性：标准的格式严格按照GB/T 1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》以及《有色金属冶炼产品国家标准、行业标准编写示例》的规定进行。

2）适应性：修订后的标准充分反映了当前国内各生产企业的技术水平，便于生产，宜于应用。

3）先进性：参照国外先进标准，有利于与国际先进水平接轨，对国内生产企业及相关行业的技术进步将产生积极的推动作用。

2、修订内容

根据目前生产水平状况及市场需求、用户使用的需要对原标准进行了公差范围、型号表示规则、技术要求、试验方法等方面内容的修订。增加了毛坯的外圆及内孔椭圆度要求；毛坯的同心度要求；以及毛坯的上下端面麻孔深度要求；

3、修订稿与原标准的主要差别见下表：

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表示方法 | 毛坯型号由字母CR加主要参数组成 | 毛坯型号由字母BR加上主要参数，参数之间以“×”相连 |
| 2 | 规格 | 只有15个型号 | 删除了部分型号，并新增了一部分型号，修订后共有20个型号。 |
| 3 | 技术要求 | 毛坯所用硬质合金牌号及物理、力学性能符合《硬质合金牌号》的规定， | 由供需双方协商确定 |
| 4 | 试验方法 | 无毛坯的外圆及内孔椭圆度要求；毛坯的同心度要求；毛坯的上下端面麻孔深度要求 | 增加了毛坯的外圆及内孔椭圆度要求，毛坯的同心度要求，毛坯的上下端面麻孔深度要求 |
| 5 | 检验规则与试验方法 | 规定了相应的方法 | 符合GB/T 5242的规定 |
| 6 | 质量证明书 | 无 | 增加“质量证明书”的内容 |
| 7 | 合同（或订货单）内容 | 无 | 增加“合同（或订货单）”的内容 |

三、主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本标准修订依据来源于生产实际情况及市场需求情况。

四、采用国际标准和国外先进标准的程度，以及与国际同类标准水平的对比情况，或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

冲压电池壳硬质合金毛坯目前没有检索到相应的国际标准，本标准主要依据我国人造金刚石行业用户的使用要求确定。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

暂无。

七、国家标准作为强制性国家标准或推荐性国家标准的建议

建议继续作为推荐性有色行业标准。

八、贯彻国家标准的要求和措施建议

暂无。

九、废止现行有关标准的建议

本标准替代YS/T294-1994《冲压电池壳硬质合金毛》。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、预期效果

本标准充分考虑了我国硬质合金企业生产体系和工艺技术水平状况，以及电池行业当前及发展的要求。标准颁布执行后，将引导电池行业高效使用配套的硬质合金毛坯，促进硬质合金企业的有序竞争和发展。因此在本标准实施后，可以积极向生产厂家及国内外用户推荐采用本标准。

株洲硬质合金集团有限公司

二〇一〇年六月二十三日

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：《冲压电池壳硬质合金毛坯》      承办人：杨建国        共1页    第1页

标准项目负责起草单位：株洲硬质合金集团有限公司 电话：0731-28260169  2010年6月23日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ | 删除前言中“本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草”。 | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 2 | Ⅰ | “本标准于1994年2月份首次发布”改为“本标准历次发布情况为YS/T294-1994” | 贵州遵义钛业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 3 | 1 | 范围中增加了“质量证明书”和“合同（或订货单）内容 | 西部金属材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 4 | 1 | 修改了毛坯表示规则的示例 | 西部金属材料股份有限公司 | 采纳 |  |
| 5 | 2 | “单位为毫米”改为“内径d,mm、外径D，mm、高度H，mm、角度α，º” | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 采纳 |  |
| 6 | 3、4 | “制品”改为“毛坯” | 云南新立有色金属有限公司 | 采纳 |  |
| 7 | 6 | 6.1标志、6.2包装、6.3运输、6.4贮存，改为6.1毛坯的标志、包装、运输和贮存“按GB/T 5242的规定进行” | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 采纳 |  |
| 8 | 6 | 增加6.2 质量证明书 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | 采纳 |  |
| 9 | 7 | 增加7 合同（或订货单）内容 | 贵州遵义钛业股份有限公司 | 采纳 |  |

说明：①发送《征求意见稿》的单位数：9个；

②收到《征求意见稿》后，回函的单位数： 9 个；

③收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个

④没有回函的单位数：0  个。