国家标准《铜及铜合金牌号表示方法》

（预审稿）编制说明

一、工作简况

早在一九七六年，冶金部标准所曾制订了GB/T 340-1976 《有色金属及合金产品牌号表示方法》标准。随着GB/T 16474-1996《变形铝及铝合金牌号表示方法》、GB/T 18035-2000《贵金属及其合金牌号表示方法》等标准的实施，该标准即被废止，铜及铜合金牌号等于是按照约定俗成的方式进行标示，无方法标准可循。因此，制订本标准显得尤为迫切。

根据中铝洛阳铜业有限公司的立项申请，中国有色金属工业协会以中色协综字 [2010]015号文件《关于下达2009年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》下达了标准制定任务，其中附件1《2009年第二批有色金属国家标准项目计划表》序号第3项（项目序号为20091865-T-610）《铜及铜合金牌号表示方法》国家标准由中铝洛阳铜业有限公司负责起草制定。

标准制定计划任务正式下达后，由中铝洛铜相关部门组织成立了标准起草小组，进行了任务落实，拟定该标准制定的工作计划、进度和要求。

经过标准编制组及有关人员的共同努力，通过对国内外现状及发展趋势的分析，并结合国内的实际情况，牌号表示方法部分参照了已作废的国家标准GB/T 340-1976 《有色金属及合金产品牌号表示方法》，代号表示方法部分修改采用了美国ASTM E527-2003《 金属及合金编号规定(UNS)》进行了制订。

二、编制原则

目前，国内外的一些重要的领域对材料的牌号基本都制订有相关标准。不同国家、不同领域，产品牌号的表示方法差别很大。就铜产品而言，在我国应用最多的国家级标准有以下九类：

1、中国(GB)；

2、国际标准(ISO)；

3、美国材料与试验协会标准(ASTM)；

4、日本国工业标准(JIS)；

5、俄罗斯标准(ΓOCT)；

6、英国国家标准(BS)；

7、德国国家标准(DIN)；

8、法国国家标准(NF)；

9、欧共体（欧盟）标准(EN)。

上述九类标准的牌号表示方法可概括分为三大类：

1、分类式：按紫、黄、青、白分类标注。如中国(GB)、俄罗斯标准(ΓOCT)；

2、直观式：以元素化学符号加含量直接标注。 如国际标准(ISO)、德国国家标准(DIN)、法国国家标准(NF)、欧共体（欧盟）标准(EN)；

3、数字代号式：以字母+数字表示。如美国ASTM、日本JIS、英国BS（数字无特定含意） 。

经过分析研究认为，美国的数字体系较科学，并且有一定的市场需求基础，因此，本标准制定时，除保留了我国以前的牌号表示方法以外，且采用了美国的（UNS）编号体系作为我国标准中代号表示方法部分。

三、各国加工铜及铜合金牌号的组成

1、我国

我国的加工铜及铜合金牌号的组成如表1所示。

表1

| 分类 | 牌号组成 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜 | T＋顺序号（1） | 例如：T1、T3。 |
| 纯铜 （添加其他元素） | T＋添加元素化学符号＋顺序号（1）或添加元素含量（2） | 例如：TP2、TAg0.1。 |
| 无氧铜 | TU＋顺序号（1） | 例如：TU1、TU2。 |
| 普通黄铜 （二元） | H＋铜含量 | 例如：H90、H65。 |
| 复杂黄铜 （三元以上） | H＋第二主添加元素化学符号＋除锌以外的元素含量（数字间以“－”隔开） | 例如：HPb89-2、HFe58-1-1、HMn62-3-3-0.7。 |
| 青铜 | Q＋第一主添加元素化学符号＋除铜以外的元素含量（数字间以“－”隔开） | 例如：QAl5、QSn6.5-0.1、QAl10-4-4。 |
| 普通白铜 （二元） | B＋镍（含钴）含量 | 例如：B5、B30。 |
| 复杂白铜 （三元以上） | B＋第二主添加元素符号＋除铜以外的元素含量（数字间以“－”隔开） | 例如：BZn15-20、BAl6-1.5、BFe30-1-1。 |
| 注（1）：铜含量随着顺序号的增加而降低。 注（2）：元素含量为名义百分含量（以下同）。 |  |  |

2、国际标准化组织标准（ISO）

国际标准化组织标准（ISO）加工铜及铜合金牌号的组成如表2所示。

表2

| 分类 | 牌号组成 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜 | Cu－铜类型的大写字母（1） | 例如：Cu-FRHC、Cu-FRTP、Cu-OF。 |
| 铜合金 | Cu＋添加元素化学符号及其含量（2） | 例如：CuZn37Pb1、CuCr1Zr、CuAl10Ni5Fe5。 |
| 注（1）：字母代号含意：ETP——电解精炼韧铜；FRHC——火法精炼高导电铜； FRTP——火法精炼韧铜；OF——无氧铜；HCP——含磷高导电铜；DLP——低磷脱氧铜；DHP——高磷脱氧铜。 注（2）：元素含量尽量取整数。当元素含量＜1%时，不标注元素含量。 |  |  |

3、德国

（1）、 以化学元素为基础的牌号表示方法，见表3。

表3

| 分类 | 牌号组成 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜 | 铜类型的字母代号（1）＋Cu（＋导电率值（2）） | 例如：E-Cu58、SW-Cu、OF-Cu。 |
| 铜合金 | Cu＋添加元素化学符号及其含量（3） | 例如：CuZn37Pb0.5、CuCrZr、CuAl10Ni5Fe4。 |
| 注（1）：字母代号含意：E——含氧铜；OF——无氧铜；SE——微残余磷脱氧铜；SW——低残余磷脱氧铜；SF——高残余磷脱氧铜。 注（2）：当对材料有导电率要求时，标记出导电率值（m/Ω·mm2）。 注（3）：当元素含量＜1%时，不标注含量数值。 |  |  |

（2）、数字代号表示方法，如表4所示。

表4

| 分类 | 数字代号 |
| --- | --- |
| 纯铜 | 2.0000～2.0199 |
| 黄铜 | 2.0200～2.0449 |
| 特殊黄铜 | 2.0450～2.0599 |
| 备用 | 2.0600～2.0699 |
| 白铜 | 2.0700～2.0799 |
| 铜－镍合金 | 2.0800～2.0899 |
| 铜－铝合金 | 2.0900～2.0999 |
| 铜－锡合金 | 2.1000～2.1159 |
| 铜－铅合金 | 2.1160～2.1189 |
| 备用 | 2.1190～2.1199 |
| 铜－银合金 | 2.1200～2.1229 |
| 备用 | 2.1230～2.1239 |
| 铜－铍合金 | 2.1240～2.1259 |
| 铜－镉合金 | 2.1260～2.1279 |
| 铜－钴合金 | 2.1280～2.1289 |
| 铜－铬合金 | 2.1290～2.1299 |
| 备用 | 2.1300～2.1309 |
| 铜－铁合金 | 2.1310～2.1319 |
| 铜－镁合金 | 2.1320～2.1349 |
| 铜－锰合金 | 2.1350～2.1389 |
| 含氧铜 | 2.1390～2.1399 |
| 备用 | 2.1400～2.1459 |
| 铜－磷合金 | 2.1460～2.1469 |
| 铜－钯合金 | 2.1470～2.1479 |
| 铜－铂合金 | 2.1480～2.1489 |
| 备用 | 2.1490～2.1499 |
| 铜－硒合金 | 2.1500～2.1509 |
| 铜－硅合金 | 2.1510～2.1539 |
| 铜－碲合金 | 2.1540～2.1549 |
| 备用 | 2.1550～2.1559 |
| 铜－钛合金 | 2.1560～2.1579 |
| 铜－锆合金 | 2.1580～2.1599 |
| 备用 | 2.1600～2.1799 |

4、美国

美国（UNS编号）加工铜及铜合金具体编号情况，如表5所示。

表5

| 分类 | UNS编号 |
| --- | --- |
| 铜 | C10100～C15815 |
| 高铜合金 | C16200～C19900 |
| 铜－锌合金（黄铜） | C21000～C28000 |
| 铜－锌－铅合金（铅黄铜） | C31200～C38500 |
| 铜－锌－锡合金（锡黄铜） | C40400～C48600 |
| 铜－锡－磷合金（磷青铜） | C50100～C52480 |
| 铜－锡－铅－磷合金（含铅磷青铜） | C53400～C54400 |
| 铜－磷和铜－银－磷合金（铜焊合金） | C55180～C55284 |
| 铜－铝合金（铝青铜） | C60800～C64210 |
| 铜－硅合金（硅青铜） | C64700～C66100 |
| 其他铜－锌合金 | C66300～C69710 |
| 铜－镍合金 | C70100～C72950 |
| 铜－镍－锌合金（镍银） | C73500～C79830 |

5、日本

日本工业标准（JIS）加工铜及铜合金牌号表示方法与美国UNS编号基本相同（较之少一位数字）。即： C＋XXXX(四位数字)。其第一位数字表示合金系列，用1～9表示。各数字的含意如下：

1——纯铜、高铜系合金；

2——铜锌系合金；

3——铜锌铅系合金；

4——铜锌锡系合金；

5——铜锡系、铜锡铅系合金；

6——铜铝系、铜硅系、特殊铜锌系合金；

7——铜镍系、铜镍锌系合金；

8、9——尚未使用。

6、英国标准（BS）

英国对有色金属牌号没有制定统一的表示方法标准，只有一些笼统的原则，加工铜及铜合金的牌号即由“铜类型的字母代号＋3位数字顺序号” 表示。

字母代号代表的含意如下：C——纯铜；CA——铝青铜；CB——铍青铜；CC——铬青铜；CN——铜镍合金（白铜）；CS——硅青铜；CZ——黄铜；NS ——锌白铜；PB——磷青铜。

7、法国

法国加工铜及铜合金牌号的组成如表7所示。

表7

| 分类 | 牌号组成 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜 | Cu－铜类型的大写字母（1） | 例如：Cu-FRHC、Cu-FRPT、Cu-OF。 |
| 合金化铜 | Cu＋添加元素化学符号（及其含量（2）） | 如：CuTeCuAg |
| 铜合金 | Cu＋添加元素化学符号及其含量（3） | 例如：CuZn37Pb1、CuCr1Zr、CuAl10Ni5Fe5。 |
| 注（1）：字母代号含意：ETP——电解精炼韧铜；FRHC——火法精炼高导电铜； FRTP——火法精炼韧铜；OF——无氧铜；HCP——含磷高导电铜；DLP——低磷脱氧铜；DHP——高磷脱氧铜。 注（2）：一般不标注元素含量。下列情况应标注元素含量数值：当同一类合金化铜的添加元素含量不同时，为以示区别应标注；当添加元素含量（质量分数）接近1％时，应标注为1； 注（3）：元素含量＜1%时，不标注元素含量。 |  |  |

8、俄罗斯

俄罗斯加工铜及铜合金牌号的组成如表8所示。

表8

| 分类 | 牌号组成 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 纯铜 | M＋顺序号（1）＋铜种类字母（2） | 例如：M1、M0Ъ、M1Ъ。 |
| 普通黄铜 （二元） | Л＋铜含量 | 例如：Л90、Л80、Л63。 |
| 复杂黄铜 （三元以上） | Л＋除锌以外的各个主添加元素俄文字母代号＋除锌以外的元素含量（数字间以“－”隔开） | 例如：ЛҖMЦ59-1-1、ЛC63-3、ЛO70-1。 |
| 青铜 | Бp＋各个主添加元素俄文字母代号＋除铜以外的元素含量（数字间以“－”隔开） | 例如：БpOФ6.5-0.15、БpA MЦ9-2、БpAҖH10-4-4。 |
| 普通白铜 | MH＋镍（含钴）含量 | 例如：MH5、MH25。 |
| 复杂白铜 （三元以上） | MH＋除镍以外的各个主添加元素俄文字母代号＋除铜以外的元素含量（数字间以“－”隔开） | 例如：MHҖMЦ10-1-1、MHMЦ40-1.5、MHЦ15-20。 |
| 注（1）：铜的纯度随着顺序号的增加而提高。当顺序号为0时，铜的纯度随着“0”的个数的增加而提高；顺序号为非0数字时，铜的纯度随着顺序号的增加而降低。 注（2）：字母代号以下标的形式标注。各字母代号的含意：Ъ——无氧铜；Ρ——低磷脱氧铜；Φ——高磷脱氧铜。 |  |  |

9、欧共体标准(EN)

（1）、以化学元素为基础的牌号表示方法（同ISO）

（2）、数字代号表示方法

CW+XXX+特定英文大写字母。

《铜及铜合金牌号表示方法》国家标准编制组

2010.8.19.