铅及铅合金化学分析方法

锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

- 1  范围

本部分规定了铅及铅合金中锌量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中锌量的测定。测定范围：0.00030%～0.0.50%。

- 2  方法提要

试料用销酸分解（当Zn<0.0010%时，使铅生成硫酸铅沉淀分离，在硝酸介质中，用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长213.8nm处，测量锌的吸光度。

- 3   试剂

3.1  酒石酸。

3.2  柠檬酸。

3.3  硫酸（1+1），优级纯。

3.4  硝酸（1+2），优级纯。

3.5  硝酸（1+3），优级纯。

3.6  锌标准贮存溶液：称取0.1000g金属锌（＞99.99%），置于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.5），盖上表皿，低温加热溶解，除去氮的氧化物，取下，用水冲洗表皿及烧杯壁，冷至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg锌。

3.7  锌标准溶液：移取50.00mL锌标准贮存溶液(3.6)于1000mL容量瓶中, 加入10mL硝酸（3.5），用水稀释至刻度,混匀。此溶液1mL含5μg锌。

- 4  仪器

原子吸收光谱仪，附锌空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

灵敏度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.30μg/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差不超过平均吸光度的曲1.50%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高标准溶液平均吸光度的0.70%.

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成5段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比不小于0.8。

原子吸收光谱仪测量锌量的参考工作条件见表1。

表1

| 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 213.8 | 3 | 0.2 | 6 | 5 | 1 |

5  分析步骤

5.1  试料

按表2称取试料，精确至0.0001g。

表2

| 锌的质量分数， % | 试料量， g | 试液总体积，mL | 锌的质量分数，% | 试料量， g | 试液总体积，mL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00030～0.0010 | 10.0 | 100.00 | >0.005～0.010 | 0.5 | 100.00 |
| >0.0010～0.0020 | 1.0 | 100.00 | >0.01～00.020 | 0.5 | 200.00 |
| >0.0020～0.0050 | 1.0 | 100.00 | >0.020～0.050 | 0.5 | 500.00 |

独立进行2次测定，取其平均值。

5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1   Zn≤0.0010%的试料

将试料（5.1）置于300mL烧杯，加入60mL硝酸（3.5），盖上表皿，低温加热溶解，并浓缩体积为30mL左右。边搅拌边加入15mL硫酸（3.3），冷却，将沉淀和溶液移入100mL容量瓶中，加热蒸干，取下冷却，加入10 mL硝酸（3.5），加热至沸，冷却，移入50mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。以下按5.3.3条进行。

5.3.2  Zn＞0.0010%的试料

将试料（5.1）置于200mL烧杯，加入15mL硝酸（3.4），4g酒石酸（铅锡合金加4g柠檬酸），低温加热溶解完全，冷却。将溶液按表1移入容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。以下按5.3.3条进行。

    - 测量

将上述溶液于原子吸收光谱仪波长213.8nm处，使用空气—乙炔火焰，以水调零，测量试料溶液的吸光度。所测吸光度减去随同试料做空白溶液吸光度，从工作曲线上查出相应的锌浓度。

5.4  工作曲线的绘制

移取0，2.00mL，4.00mL，6.00mL，8.00mL，10.00mL锌标准溶液（3.7），分别置于一组50mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.5），以水稀释至刻度，混匀。

在与试料溶液测定相同的条件下，测量标准溶液的吸光度（减去“零”标准溶液的吸光度），以锌浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 6  分析结果的表述

当Zn≤0.0010% 或Zn＞0.0010%时，分别按式（1）和式（2）计算锌的质量分数wZn，数值以%表示：

wZn=KcV0V2×10−6m0V1×100…………………………………（1）

wZn=cV0×10−6m0×100…………………………………（2）

式中：

Kc——100mL容量瓶中硫酸铅沉淀对溶液体积的校正系数（试料量100g时为0.976，ρPbSO4=6.2g/mL）；

C——自工作曲线上查得的锌浓度，单位为微克每毫升（µg/mL）；

V0——试液的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液稀释后的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量, 单位为克（g）。

所得结果表示至三位小数。若锌含量小于0.010%时，表示至四位小数；小于0.0010%

时，表示至五位小数。

7精密度

7.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3

| ω(Fe)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

- 表4

| ω(Fe)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

————————————————