铅及铅合金化学分析方法

铝量的测定 铬天青S分光光度法

  - 范围

本部分规定了铅及铅合金中铝含量的测定方法。

本部分适用于铅及铅合金中铝含量的测定。测定范围：0.0050％～0.10％。

  - 方法原理

试样用硝酸分解，以硫酸铅沉淀的形式将基体铅分离。在盐酸(0.6mol/L)介质中，铝与铬天青S生成红色络合物，于分光光度计波长545nm处测量其吸光度。

3   试剂

3.1  市售试剂

3.1.1 盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  溶液

3.2.1 盐酸(1+19)。

3.2.2 硝酸（1＋2）。

3.2.3 硫酸(1+1)。

3.2.4 对硝基酚溶液（1g/L）。

3.2.5 氢氧化铵(1+5)

3.2.6 抗坏血酸溶液（10g/L）。

3.2.7 硫脲溶液（100g/L）。

3.2.8 铬天青S溶液（1g/L）: 称取0.100g铬天青S溶于100mL乙醇(1+1)溶液中。

3.2.9 六次甲基四胺溶液（400g/L）,用pH计调至pH6.0。

3.3  标准溶液

3.3.1  铝标准贮存溶液：称取0.1000g纯铝(>99.99%),置于200mL烧杯中，加入10mL盐酸(3.2.1).加热使其溶解，冷却后移入1000mL容量瓶中稀至刻度，混匀。此溶液1mL含100µg铝。

3.3.2  铝标准溶液：移取10.00mL铝标准贮存液（3.3.1）于500mL容量瓶中，加5mL盐酸(1+1),用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2µg铝。

4   仪器

分光光度计。

5   试样

将试样加工成最大边长不超过3mm的样屑，用450μm筛过筛，样品分筛上、筛下分别装袋。加工时应防止过热氧化。

6   分析步骤

6.1 试料

用四分法按筛上、筛下比例按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1   (独立地进行两次测定,取其平均值)

| 铝的质量分数,% | 试样量,g | 溶液总体积,mL | 分取试液体积,mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0050～0.030 | 1.0 | 100.00 | 10.00 |
| ＞0.030～0.050 | 0.5 | 200.00 | 5.00 |
| ＞0.050～0.10 | 0.5 | 200.00 | 5.00 |

6.2 空白试验

随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1  将试料（6.1）置于250mL烧杯中，加入10mL硝酸，加热分解,取下冷却,用水洗表皿及杯壁,加入8mL硫酸,出现沉淀后冷却。

6.3.2  将试液移入表1所示容量瓶中, 用水稀释至刻度，混匀。

6.3.3  将试液干过滤后,按表1移取试液于100mL烧杯中, 加热彻底蒸干,取下,加5 mL盐酸(3.1) 。低温加热至2mL,取下, 用水洗涤表皿及杯壁，加热煮沸取下。

6.3.4  将溶液移入50mL容量瓶中,控制体积约15mL,加2滴对硝基酚溶液,用氢氧化铵调至溶液呈黄色,再用盐酸(3.2.1)中和至黄色消失并过量0.5mL。加1.0mL抗坏血酸溶液,2.5mL硫脲溶液, 加2.5mL铬天青溶液,5.0mL六次甲基四胺溶液,每加一种试剂均需混匀。用水稀释至刻度，混匀,放置10min。

6.3.5   移取部分溶液于1cm吸收皿中，以随同试料空白试验溶液为参比，于分光光度计545nm波长处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的铝量。

6.4 工作曲线的绘制

6.4.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL 铝标准溶液分别置于一组50mL的比色管中，控制体积约15mL,以下按6.3.4条进行。

6.4.2  移取部分溶液(6.4.1)于1cm吸收皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计545nm波长处测量其吸光度，以铝的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铝含量ω(Al)：

ω(Al)(%)=m1⋅V0×10−6m0⋅V1×100………………………………（1）

式中：

m1── 自工作曲线上查得的铝量，单位为微克（μg）；

V0── 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1── 分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。若铝含量小于0.10%时,表示至三位小数; 小于0.010%时,表示至四位小数。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| ω(AL)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3

| ω(Al)／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。