200

前    言

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由江苏金圣铜业科技有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

焊割用铜及铜合金无缝管

1 范围

本标准规定了焊割用铜及铜合金无缝管的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存及质量证明书和合同（或订货单）等内容。

本标准适用于拉制的焊割用铜及铜合金无缝管（以下简称管材）。该产品广泛应用于焊割、焊接行业及其它工业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228  金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 230.1  金属材料洛氏硬度试验  第1部分:  试验方法 (A、B、C、D、E、F、G、H、K、

N、T标尺)

GB/T 351  金属材料电阻系数测量方法

GB/T2828.1  计数抽样检验程序 第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T5121   (所有部分)  铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 5248  铜及铜合金无缝管涡流探伤方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T XXXX.1   铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第1部分  管材

3  产品分类

3.1  牌号、状态、规格

管材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。管材的外轮廓形状示意图见图1：

图1 管材的外轮廓形状示意图

表1  牌号、状态和规格

| 牌 号 | 状 态 | 管 材 规 格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外轮廓形状 状 | 尺 寸/㎜ | 内 径/mm | 长 度/mm |
| TP2 T2 | 硬 （Y） | 圆 形 | φ2.4～12 | φ0.50～3.50 | 400～4000 |
|  |  | 椭 圆 | 6～12（长轴） | φ0.60～3.50 |  |
| QCr1－0.15（C18150） QCr1 QZr0.2 QZr0.4 QZr0.15（C15000） | CYS |  | 4～9 （短轴） |  |  |
|  |  | 六角形 | 4～12（对边距） | φ0.60～3.50 |  |
|  |  | 方形 | 4～12（对边距） | φ0.60～3.50 |  |

3.2标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1：用QCr1制造的、硬态（Y）、外径为6mm、内径为1 mm的管材标记为：

焊割用圆形铜管  QCr1Y  Ф6×Ф1  GB/T××××—××××

示例2： 用T2制造的、硬态（Y）、长轴为7.85mm、短轴为7.62mm、内径为1.4 mm的管材标记为：

焊割用椭圆铜管  T2Y  Ф7.85/7.62×Ф1.4  GB/T××××—××××

示例3： 用T2制造的、硬态（Y）、六角形对边距为8 mm、内径为1.6 mm管材标记为：

焊割用六角形铜管  T2Y  8×Ф1.6   GB/T××××—××××

示例4： 用QCr1-0.15制造的、硬态（Y）、方形对边距为7.4 mm、内径为1.6 mm管材标记为：

焊割用方形铜管  QCr1-0.15Y  7.4×Ф1.6  GB/T××××—××××

4  要  求

4.1  化学成分

管材的化学成分应符合GB/T 5231标准中相应牌号的规定。QCr1-0.15（C18150）、QZr0.15（C15000）的化学成分应符合表2的规定。

表2   QCr1-0.15（C18150）、QZr0.15（C15000）的化学成分

| 牌号 | 元素 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cr | Zr | Fe | Si | Pb | Cu | 杂质总和 |
| QCr1-0.15（C18150） | 最小值 最大值 | 0.6 1.2 | 0.05 0.25 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.05 | 余量 | 0.3 |
| QZr0.15（C15000） | 最小值 最大值 | —— | 0.10 0.20 |  |  |  | 99.8 —— | 0.1 |

4.2  尺寸及允许偏差

4.2.1  管材的外形尺寸及允许偏差应符合表3的规定。

表3 外形尺寸及允许偏差

| 项 目 | 公称尺寸/ mm | 允许偏差/ mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 高精级 |
| 圆 管 圆 管 | 外 径 | 2.4～12㎜ | -0.10 | -0.05 |
| 椭 圆 管 | 外径D1（长轴） | 6～12㎜ |  |  |
|  | 外径D2（短轴） | 4～9㎜ |  |  |
| 六角形管 | 对边距 | 4～12㎜ |  |  |
| 方形管 |  |  |  |  |
| 注：如有特殊要求由供需双方协商确定。 |

4.2.2  管材的内径尺寸及允许偏差应符合表4的规定。

表4 内径尺寸及允许偏差

| 外轮廓形状 | 公称尺寸/ mm | 推荐内径尺寸系列/ ㎜ | 内径允许偏差㎜ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 普通级 | 高精级 |
| 圆 管 | 2.4～12㎜ | 0.70 0.75 0.79 0.80 0.9 0.93 0.95 0.97 1.00 1.05 1.10 1.12 1.15 1.20 1.26 1.37 1.40 1.50 1.55 1.60 1.63 1.80 1.85 2.00 2.10 2.20 2.25 2.40 2.60 2.70 3.00 3.50 | ±0.05 | ±0.03 |
| 椭 圆 管 | 6～12㎜ |  |  |  |
|  | 4～9㎜ |  |  |  |
| 六角形管 | 4～12㎜ |  |  |  |
| 方形管 |  |  |  |  |
| 注：如有特殊要求由供需双方协商确定。 |

4.2.3  管材的定尺长度及允许偏差应符合表5的规定。

管材的不定尺长度范围为400～4000mm，管材倍尺长度应在不定尺范围内，倍尺长度应加入锯切量，每一锯切量为5mm。管材端部应锯切平整，允许有轻微的毛刺，管材切斜应不大于2mm。

表5  管材的定尺长度及允许偏差

| 长 度 / mm | 允许偏差 mm |
| --- | --- |
| 400～600 | 0 +2 |
| ＞600～1800 | 0 +3 |
| ＞1800～4000 | 0 +6 |

4.2.4 管材的同心度。

管材的同心度应符合表6的规定。

表 6 管材的同心度

| 公 称 尺 寸 mm | 同心度允许偏差 |
| --- | --- |
| 全 部 | 普通级 | 高精级 |
|  | ＜0.10mm | ＜0.05mm |
| 注：圆形管材同心度：是指同一横截面上最大壁厚和最小壁厚之差的一半；六角形同心度、方形管材：是指同一横截面上外接圆或内切圆的圆心与内孔圆心间的距离；椭圆形管材同心度：是指同一横截面上椭圆中心与内孔圆中心间的距离； |

4.3  力学性能

管材的室温力学性能应符合表7的规定。

表7  管材的室温力学性能

| 牌 号 | 状 态 | 尺寸范围 mm | 拉伸试验 | 硬度试验 | 导电率 % IACS 不小于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抗拉强度 Rm N/mm2 不小于 | 断后 伸长率 A% 不小于 | 洛氏硬度HRB 不小于 |  |
| TP2 | 硬 （Y） | 2.4～12 | 315 | — | — | — |
| T2 |  |  | 315 | — | — | — |
| QCr1-0.15 | CYS |  | 560 | 9 | ≥80 | 75 |
| QCr1 |  |  | 560 | 9 | ≥78 | 75 |
| QZr0.2 QZr0.4 QZr0.15 |  |  | 415 | — | ≥65 | 80 |

4.4 电性能

管材的导电率应符合表7的规定。

4.5  涡流探伤试验

需方要求并在合同中注明时，冷加工状态（包括退火前的冷加工状态）的管材可进行涡流探伤试验，其人工标准缺陷（钻孔直径）应符合GB/T 5248的规定。

4.6 表面质量

4.6.1管材的外表面应光滑、清洁、不应有分层、针孔、裂纹、起皮、气泡、粗拉道和夹杂等影响使用的缺陷。

4.6.2管材外表面允许有轻微的、局部的细划纹、凹坑、压入物和斑点等缺陷。

外表面有轻微的矫直和车削痕迹、环状痕迹、氧化色、发暗、水迹、油迹不作报废依据。

4.6.3管材的内表面应光滑、清洁、无油污、铜屑、粗拉道等影响使用的缺陷。管材的内表面粗糙度应符合表8的规定

4.6.4  如对管材的内外表面质量有特殊要求（如酸洗、除油等），由供需双方协商确定，并在合同中注明。

表 6 管材内表面粗糙度

| 管材内径/㎜ | 粗糙度Ra（ｕｍ） |
| --- | --- |
|  | 普通级 | 高精级 |
| φ0.60～φ0.80㎜ | ≤5.00 | ≤2.50 |
| φ0.80～φ1.20㎜ | ≤2.50 | ≤1.25 |
| φ1.20～φ1.80㎜ | ≤1.25 | ≤0.63 |
| φ1.80㎜以上 | ≤0.63 | ≤0.32 |

5  试验方法

5.1  化学成分仲裁分析方法

管材的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行，超出GB/T5121分析范围之外的元素由供需双方协商。

5.2  尺寸检测方法

管材的尺寸应用相应精度的测量工具进行检测。(建议用GB/TXXXX.1)

5.3  力学性能检验方法

5.3.1  管材的室温拉伸试验方法按GB/T228的规定进行,试样编号S8。

5.3.2  管材的洛氏硬度方法按GB/T230.1的规定进行。

5.4 电性能检验方法

管材的电性能检验方法按GB/T 351的规定进行

5.5 涡流探伤试验方法

管材的涡流探伤试验方法按GB/T 5248的规定进行。

5.6  表面质量（分内、外表面质量）

5.6.1管材的外表面质量用目视进行检验。

5.6.2管材的表面粗糙度检验方法按XXXXX进行。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  管材应由供方进行检验，保证管材质量符合本标准和合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的管材按本标准和合同（或订货单）的规定进行检验。检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到管材之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到管材之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2  组批

管材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的产品组成。每批重量应不大于1000kg。

6.3  检验项目

6.3.1  每批管材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、电性能和表面质量的检验。

6.3.2  有要求时，应进行涡流探伤试验。

6.4  取样

管材的取样应符合表8的规定。

表8  取  样

| 检验项目 | 取 样 规 定 | 要求的章条号 章条 号 | 试验方法的章条号 章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 4.1 | 5.1 |
| 外形尺寸a | 按GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 4.2 | 5.2 |
| 力学性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 4.3 | 5.3 |
| 电性能 | 任取2根/批、1个试样/根 | 4.4 | 5.4 |
| 涡流探伤 | 逐 根 | 4.5 | 5.5 |
| 表面质量a | 按GB/T 2828.1规定的取样或供需双方协商 | 4.6 | 5.6 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平Ⅱ，接收质量限AQL＝2.5。 |

6.5  检验结果的判定

6.5.1  化学成分不合格时，判该批管材不合格。

6.5.2  管材的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判该批不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.3  当力学性能、电性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批管材中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批管材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批管材不合格，或由供方逐根检验，合格者交货。

6.5.4  涡流探伤不合格时，判单根管材不合格。

7标志、包装、运输、贮存及质量证明书

管材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

8  合同 (或订货单)内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌  号；

c)  状  态；

- 规  格；

- 尺寸及允许偏差（有高精级要求时）；

- 重量或根数；

- 涡流探伤试验（有要求时）；

- 本标准编号；

- 其他。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

焊割用铜及铜合金无缝管

Copper and copper alloy Seamless tube for welding

（ 送 审 稿 ）

GB/TXXXX-XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS