前    言

GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》分为21个部分：

──第 1 部分：锌量的测定  沉淀分离Na2EDTA滴定法和萃取分离Na2EDTA滴定法

──第 2 部分：硫量的测定  燃烧中和滴定法

──第 3 部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法

──第 4 部分：二氧化硅量的测定  钼蓝分光光度法

──第 5 部分：铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 6 部分：铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 7 部分：砷量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和溴酸钾滴定法

──第 8 部分：镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 9 部分：氟量的测定  离子选择电极法

──第 10 部分：锡量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 11 部分：锑量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

──第 12 部分：银量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 13 部分：锗量的测定  氢化物-原子荧光光谱法和萃取分离苯芴酮分光光度法

──第 14 部分：镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 15 部分：汞量的测定  原子荧光光谱法

──第 16 部分：钴量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 17 部分：锌量的测定  氢氧化物沉淀—Na2EDTA滴定法

──第 18 部分：锌量的测定  离子交换—Na2EDTA滴定法

──第 19 部分：金和银含量的测定  铅析或灰吹火试金和火焰原子吸收光谱法

──第 20 部分：金量的测定  火焰原子吸收光谱法

──第 21 部分：铜、铅、铁、砷、镉、锑、钙、镁、银量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法

本部分为GB/T 8151《锌精矿化学分析方法》第3部分。

本部分是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本部分代替GB/T8151.3-2000《锌精矿化学分析方法  铁量的测定》，与GB/T8151.3-2000相比，主要有如下变动：

——对文本格式进行了修改；

——补充了精密度、质量保证、控制条款和试验报告。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本部分负责起草单位:中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本部分参加起草单位:

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T8151.3-2000；GB/T8151.3-1987。

锌精矿化学分析方法

第3部分：铁量的测定

Na2EDTA 滴定法

1 范围

本部分规定了锌精矿中铁量的测定方法。

本部分适用于锌精矿中铁量的测定。测定范围：2%～20%。

2 方法提要

试料用盐酸、硝酸低温溶解，蒸至近干。加少量盐酸溶解盐类，加水保持一定体积用氨水沉淀。用盐酸溶解沉淀，控制体积120mL左右，保持温度于50～90℃，以磺基水杨酸为指示剂，以Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色变为黄色为终点。

3 试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯试剂和蒸馏水或相当纯度的水

3.1  氯化銨。

3.2  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.4  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  盐酸（1+11）。

3.7  氨水（1+1）。

3.8  洗液：25g氯化铵（3.1）以500mL水溶解，加20mL氨水（3.4），混匀。

3.9  磺基水杨酸溶液（100 g/L）。

3.10  乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）标准滴定溶液。

3.10.1  配制:称取20g Na2 EDTA（C10H14N208Na2.2H20）于烧杯中，加400mL左右热水溶解，冷至室温。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，放置三天后标定。

3.10.2  标定

3.10.2.1  金属铁丝的预处理：将金属铁丝（≥99.9%）截成小段（每段小于80mg），放入稀硝酸（1+3）中浸泡1～2min，取出放在乙醇（无水）中浸泡1～2min，取出，用滤纸反复吸干后立即称取。

3.10.2.2  标定:称取三份经预处理的金属铁丝约0.06g（精确至0.0001g）分别置于300mL烧杯中，加20 mL硝酸（1+1），加热溶解后蒸发至近干，加入10mL盐酸（3.2），以水洗表皿及杯壁.再于低温处蒸至近干，用10滴左右盐酸（3.2）溶解盐类，加水至约120mL，用氨水（3.7）中和至氢氧化铁出现，再加10mL盐酸（3.6），加热至近沸，取下，加入约1mL磺基水杨酸溶液，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色变为黄色为终点。

随同标定做空白试验。

按式（1）计算Na2EDTA标准滴定溶液对铁的滴定系数:

…………………… （1）

式中:

f—Na2EDTA标准滴定溶液对铁的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

m1—铁丝称取量，单位为克（g）；

V2—标定时消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V1—标定时空白试验溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）。

取三次标定结果的平均值为滴定系数。三次标定结果的极差值应不大于0.00001g /mL。否则,重新标定。

4  试样

4.1  样品应通过0.100 mm孔筛；

4.2  样品预先在105℃士5℃烘1h，置于干燥器中冷至室温。

5 分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铁质量分数 /% | 试样量 /g |
| --- | --- |
| ＜5.00 | 0.50 |
| 5.00～20.00 | 0.20 |

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.2 空白试验

随同试料做空白试验。

5.3  测定

5.3.1  将试料（5.1）置于300mL烧杯中，以少量水润湿，加入10mL盐酸（3.2）低温溶解5min，加10mL硝酸继续加热溶解，低温蒸至近干。加2～3mL盐酸（3.2），用水洗表皿及杯壁，加热溶解盐类，加4～5g氯化铵，加水至体积70～80mL，以氨水（3.4）中和至氢氧化铁沉淀完全再过量3mL，加热微沸3～5 min,取下，加3mL氨水（3.4），用快速滤纸过滤，用热洗液洗烧杯与滤纸各4次，再用水各洗一次。

5.3.2  用热盐酸（3.5）溶解沉淀（5.3.1）于原烧杯中，然后用水及盐酸（3.5）交替洗至滤纸无色将溶液放在低温处蒸至1～2mL，取下，加水至120mL左右，用氨水（3.7）中和至有氢氧化铁沉淀出现，加10 mL盐酸（3.6），加热至近沸，取下，加入约1mL磺基水杨酸溶液，用Na2EDTA标准滴定溶液滴定至溶液由红色变为黄色为终点。

6  分析结果的计算

按式(2)计算铁的质量分数，数值以%表示：

…………………… (2)

式中：

f－Na2EDTA标准滴定溶液对铁的滴定系数，单位为克每毫升（g/mL）；

V3－滴定试料溶液消耗Na2EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0－滴定空白试验溶液消耗Na2E DTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m0—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至二位小数。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| /% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

8  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制样品替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。

# Text boxes

GB/T 8151.3—201×

代替GB/T8151.3-2000

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

201×-××-××实施

201×-××-××发布

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

中华人民共和国国家标准

ICS77.120.60

H13

锌精矿化学分析方法

镉量的测定

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates

## - Determination of cadmium content

（草案）

锌精矿化学分析方法

第3部分：铁量的测定

Na2EDTA滴定法

## Methods for chemical analysis of zinc concentrates—

## Part3： Determination of iron content—

## Na2EDTA titrimetric method

（预审稿）