ICS：xx.xxx

H XX

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—20XX

高纯二氧化碲

High purity tellurium dioxide

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

本标准格式遵循GB/T 1.1的规定起草的。

本标准规定了高纯二氧化碲的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和安全要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由广东先导稀材股份有限公司提出并负责起草。

本标准主要起草人：

高纯二氧化碲

1  范围

本标准规定了高纯二氧化碲的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、订货单（或合同）和安全要求。

本标准适用于适用于制备二氧化碲单晶体、电子元件材料、红外装置及红外窗户材料、光纤放大器等领域用的高纯二氧化碲。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

YS/T 227.9 碲化学分析方法 第9部分:碲量的测定 重铬酸钾-硫酸亚铁铵容量法

3  技术要求

3.1  产品分类

高纯二氧化碲按化学成分分1个牌号：TeO299.999。

  - 化学成分

高纯二氧化碲的化学成分应符合表1的规定。

表1  高纯二氧化碲的化学成分

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TeO2 不小于 | Te 不小于 |  | 干燥减重不大于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Na | Mg | Al | Ca | Cr | Mn | Fe | Ni |
| TeO299.999 | 99.999 | 79.8 |  | 0.05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Te含量不小于 |  | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu |  | Zn | Ti | Hg | Co | Sn | Pb | Bi | 总和 |
| TeO299.999 | 99.999 |  | 0.0001 |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
| 注1：二氧化碲含量为100%减去表中所列杂质元素实测总和的余量。 注2：表中未规定的其他杂质元素，或由供需双方协商确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  物理性能

高纯二氧化碲粉粒度由供需双方协商确定。

3.4  外观质量

高纯二氧化碲粉为白色晶体粉末，同批产品色泽均匀,目视无可见差异，不应有外来夹杂物。

3.5  其他

如用户有特殊要求，供需双方可另行协商解决，并在合同中注明。

4  试验方法

4.1  高纯二氧化碲的杂质化学成分测定按附录A方法进行。碲量的测定参考YS/T 227.9进行。

4.2  高纯二氧化碲的粒度99。9%通过相应目数筛网。

4.3  高纯二氧化碲外观质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门按照本标准的规定进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书（COA）。

5.1.2  需方可在收到产品按本标准的规定检验，如检验结果与本标准或定货单（或合同）的规定不符时，应在产品收到之日起30天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

高纯二氧化碲应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的产品组成，每批不大于100kg。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、表面质量和重量的检验。

5.4  取样和制样

5.4.1取样数量：每桶都抽取样品，都只取一点。

5.4.2取样方法：在每桶样品的最表面任意选取一点，用专用的取样器倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，收集样品于样品袋中。

5.4.3试样的制备：直接把取的样品收集混匀后分装即可，总样品不少于300g，分三袋，每袋不少于100g。

5.5  检验结果判定

5.5.1  高纯二氧化碲的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

5.5.2  高纯二氧化碲的表面质量与本标准的规定不符时，判该批不合格。

5.5.3  高纯二氧化碲的化学成分仲裁分析结果为最终结果。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  包装

高纯二氧化碲产品内包装采用聚氯乙烯袋真空热封，再置于内衬双层聚氯乙烯袋的铁桶包装。每桶只允许装同一牌号的产品。如有其它要求由双方协商。

6.2  标志

在产品包装上注明：

a） 防伪标签；

b） 批和桶号；

c） 包装号明细标签（包括品名、批号、包装人员和检查人员）；

d） 产品标签（包括公司名称、地址、产品名称、净重、毛重、牌号和批号）；

e） 托盘标签（打印上产品名称、出口批号和桶号）；

f） 出厂日期。

6.3  运输

以包装箱运输，应安全搬运，摆放整齐，避免产品受到碰撞，严禁包装破损、倒置，防止日晒、雨淋。严禁与其他物品混运。

6.4  贮存

高纯二氧化碲应贮存于阴凉、通风仓间内、远离火种和热源，应于氧化剂、酸类分开存放。

6.5  质量证明书

每批高纯二氧化碲应附有质量证明书，注明：

a）供方名称和商标；

b）产品名称和牌号；

c）批号；

d）净重或件数；

e）分析检验结果和技术监督部门印记；

f）本标准编号；

g）出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）包装要求

g）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

8  安全

使用本品时，应穿戴好工作服、戴化学安全防护眼镜、防护手套和防尘口罩，避免本品与皮肤直接接触和吸入人体。

附录A

（资料性附录）

电感耦合等离子体质谱法测定二氧化碲中杂质元素

A.1范围

本标准规定了二氧化碲中镁、铝、钠、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锡、汞、铅、铋

含量的测定方法。

本标准适用于二氧化碲中镁、铝、钠、钙、钛、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锡、汞、铅、铋

含量的测定。测定范围见表 1。

表 1

| 元素 | 含量（mg/kg) | 元素 | 含量（mg/kg) | 元素 | 含量（mg/kg) | 元素 | 含量（mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 0.2-2.5 | 铝 | 0.2-2.5 | 铋 | 0.2-2.5 | 铜 | 0.2-2.5 |
| 镁 | 0.2-2.5 | 钙 | 0.2-2.5 | 铬 | 0.2-2.5 | 锰 | 0.2-2.5 |
| 铁 | 0.2-2.5 | 锡 | 0.2-2.5 | 锌 | 0.2-2.5 | 钛 | 0.2-2.5 |
| 镍 | 0.2-2.5 | 铅 | 0.2-2.5 | 钴 | 0.2-2.5 | 汞 | 0.2-2.5 |

A.2方法原理

二氧化碲样品经混酸溶解，制备成待测溶液，经过电感耦合等离子体四级杆质谱仪或相当功能仪器（以下简称：ICP-QMS）进行检测，获得待测元素质量数的信号。以信号强度为纵坐标，以待测元素浓度为横坐标，绘制校准曲线，进而计算样品中待测元素的质量分数。

A.3仪器

3.1 ICP-QMS:电感耦合等离子体四级杆质谱仪或相当功能仪器（带碰撞反应池功能）。

3.2 万分之一天平，灵敏度0.0001g，量程220g。

3.3 移液枪，100ul-1000ul/1000ul-5000ul。

A.4环境要求

4.1仪器室和消解室根据GB 50073-2001《洁净厂房设计规范》满足千级要求。

A.5试剂及材料

5.1硝酸1.42g/ml,摩氏级。

5.2盐酸1.19g/ml, 摩氏级。

5.3亚沸蒸馏硝酸：在亚沸腾状态下，蒸馏硝酸（5.1）获得的硝酸产物。（ICP-QMS检测Ca＜500cps,Fe＜200cps,其余元素＜50cps）。

5.4亚沸蒸馏盐酸：在亚沸腾状态下，蒸馏盐酸（5.2）获得的盐酸产物。（ICP-QMS检测Ca＜1000cps,Fe＜500cps,其余元素＜100cps）。

5.5超纯水：电导率大于18.2兆欧的纯水（ICP-QMS检测Ca＜1000cps,Fe＜500cps,其余元素＜100cps）。

5.6消解酸：亚沸蒸馏硝酸：亚沸蒸馏盐酸=1：1（V/V）

5.7消解瓶：125ml，材质PFA，符合USP CLASS6级别认证。加入5毫升混合消解酸（5.6），盖上盖子勿拧紧，置于100℃电热板上加热回流1小时，加入超纯水（5.5）20ml盖紧盖子震荡洗净后倾去，反复洗涤三次后，沥干水珠待用。

5.8氩气：纯度＞99.996%，N2＜20ppm，O2＜5ppm，H2O＜4ppm，H2＜1ppm.

5.9氧气：纯度＞99.999%

5.10氨气：纯度＞99.999%

5.11氢气：纯度＞99.999%

5.12氦气：纯度＞99.999%

5.13校准用标准溶液：采用有效期内有证标准溶液，证书注明杂质元素含量和目标元素含量及不确定度，目标元素浓度均为10ug/ml。

5.14标准溶液：用移液枪（3.3）准确移取2000ul校准用标准溶液（5.13）置于消解瓶（5.7）中，加入1000ul亚沸蒸馏硝酸（5.3），加入超纯水（5.5）至溶液体积约100 ml，摇匀待用。标准溶液中含待测元素浓度约为200ng/ml。

5.15质量管理样：多家实验室使用质谱仪检测后，实验室间检测数据符合性好的样品,各相关杂质元素均小于0.05mg/kg。

A.6各元素的测定同位素质量数见表2。

表2

| 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 | 元素 | 质量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 23 | 铝 | 27 | 铋 | 209 | 铜 | 63/65 |
| 镁 | 24 | 钙 | 40 | 铬 | 52 | 锰 | 55 |
| 铁 | 56 | 锡 | 118 | 锌 | 64/66 | 钛 | 48 |
| 镍 | 60 | 铅 | 208 | 钴 | 59 | 汞 | 202 |

注：上述元素检测采用的质量数适用于PERKIN ELMER公司的DRC-Ⅱ型ICP-QMS电感耦合等离子体四级杆质谱仪，供选择质量数参考。

A.7测定步骤

7.1样品的消解：称取0.1g（精确到0.0001 g）样品置于消解瓶（5.7）中，加入5000mL消解酸（5.6），保持40℃水浴加热至溶解完全，加超纯水（5.5）至溶液重约100g，记录质量数据至小数点后四位数，摇匀待测。

7.2标准曲线的绘制：

7.2.1按（7.1）步骤称取质量管理样（5.15）制备成校准溶液，在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，该校准溶液对应的编号为S1。

7.2.2完成检测的S1校准溶液中加入250ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足，100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S2。

7.2.3完成检测的S2校准溶液中加入250ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足，100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S3。

7.2.4完成检测的S3校准溶液中加入500ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足，100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S4。

7.2.5完成检测的S4校准溶液中加入1000ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足，100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的校准溶液编号为S5。按表 3填写记录。

表3

| 编号 | 加入标准溶液 | 加入超纯水补足 | 校准溶液编号 | 测定元素浓度约 | 计算后准确浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0ul | 100.0000g | S1 | 0ppb | 0ppb |
| S1 | 250ul |  | S2 | 0.5ppb |  |
| S2 | 250ul |  | S3 | 1.0ppb |  |
| S3 | 500ul |  | S4 | 2.0ppb |  |
| S4 | 1000ul |  | S5 | 4.0ppb |  |

7.2.6以S1，S2，S3，S4，S5校准溶液对应的信号强度做为纵坐标，计算后准确浓度为横坐标，绘制标准加入法校准曲线，要求相关系数r＞0.999。使用该校准曲线对样品进行ICP-QMS检测，按样品称重实际质量和溶液实际重量带入仪器软件计算后，得到样品被测杂质元素固体含量C1（mg/kg）。

7.3空白溶液的配制：于消解瓶（5.7）内加入5000ul消解酸（5.6），保持40℃水浴加热，加热时间与步骤（7.1）相同，加超纯水（5.5）至溶液重约100g，记录质量数据至小数点后四位数，摇匀待测。

7.4空白曲线的绘制：

7.4.1:按（7.3）步骤制备成空白校准溶液，在ICP-MS上按照标准加入法设置进行信号采集，该空白校准溶液对应的编号为blank1。

7.4.2完成检测的blank1空白校准溶液中加入250ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足,100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的空白校准溶液编号为blank2。

7.4.3完成检测的blank2空白校准溶液中加入250ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足,100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的空白校准溶液编号为blank3。

7.4.4完成检测的blank3空白校准溶液中加入500ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足,100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的空白校准溶液编号为blank4。

7.4.5完成检测的blank4空白校准溶液中加入1000ul标准溶液（5.14），记录溶液的总质量，不足100g加超纯水（5.5）补足,100g以上记录实际质量，记录质量数据至小数点后四位数。在ICP-QMS上按照标准加入法设置进行信号采集，对应的空白校准溶液编号为blank5。按表4填写记录

表4

| 编号 | 加入标准溶液 | 超纯水补足 | 校准溶液编号 | 对应浓度约 | 计算后准确浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0ul | 100.0000g | blank1 | 0ppb |  |
| blank1 | 250ul |  | blank2 | 0.5ppb |  |
| blank2 | 250ul |  | blank3 | 1.0ppb |  |
| blank3 | 500ul |  | blank4 | 2.0ppb |  |
| blank4 | 1000ul |  | blank5 | 4.0ppb |  |

7.4.6以blank1，blank2，blank3，blank4，blank5空白校准溶液对应的信号强度做为纵坐标，准确浓度为横坐标，绘制标准加入法校准曲线，要求相关系数r＞0.999。带入样品称重质量和溶液重量进入仪器软件计算后，得到空白中被测杂质元素固体含量C2（mg/kg）。

A.8分析结果的计算与表述

C=C1-C2

C：样品中杂质元素含量（mg/kg）

C1：未扣除空白前样品中杂质元素含量（mg/kg）

C2：空白中杂质元素含量（mg/kg）

A.9精密度

9.1重复性条件下，两次重复测定值的允许差值不超过表五中规定

表五

| 元素含量范围 | ＜0.2mg/kg | 0.2-1.0mg/kg | 1.0-2.0mg/kg | 2.0-3.0mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许差值 | 0.1 mg/kg | 0.3mg/kg | 0.45mg/kg | 0.5mg/kg |

9.2再现性条件下，两次测定值的允许差值不超过表六中规定

表六

| 元素含量范围 | ＜0.2mg/kg | 0.2-1.0mg/kg | 1.0-2.0mg/kg | 2.0-3.0mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许差值 | 0.15 mg/kg | 0.35mg/kg | 0.50mg/kg | 0.6mg/kg |

A.10质量控制和保证

10.1对质量管理样进行加标回收，要求加标回收率在80-120%。

10.2绘制校准曲线和加标回收使用的标准溶液分别来自不同的校准用标准溶液（5.13）体系。

10.3每隔10个样品检测一次加标回收液，考察加标回收是否在80-120%之间，否者查找原因，解决问题后再继续检测。