前    言

本标准格式遵循GB/T 1.1的规定起草的。

本标准规定了三氧化二铋的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：广东先导稀材股份有限公司

本标准主要起草人：

三氧化二铋

1  范围

本标准规定了三氧化二铋的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）内容。

本标准适用于三氧化二铋，该产品主要用于无机合成、催化剂、橡胶配合剂、医药、玻璃配合剂、瓷质电容、压电陶瓷、压敏电阻等电子元件、陶瓷粉体材料等领域。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本文件。

GB/T 8170  数字修约规则与极限数值的表示和判定

3  技术要求

3.1  产品分类

三氧化二铋按化学成分分5个牌号：Bi2O399.999、Bi2O399.995、Bi2O399.99、Bi2O399.9、Bi2O399.5。

3.2  化学成分

三氧化二铋的化学成分应符合表1的规定。

表 1 三氧化二铋的化学成分

| 牌号 | Bi2O399.999 | Bi2O399.995 | Bi2O399.99 | Bi2O399.9 | Bi2O399.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分/ % | Bi2O3不小于 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.9 | 99.5 |
|  | Bi不小于 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 89.4 | 89.3 |
|  | 灼减量 不大于 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
|  | 杂质含量不大于 | Ag | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Cu | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Mg | 0.00005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Ni | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Co | 0.00005 | — | — | — | — |
|  |  | Mn | 0.00005 | — | — | — | — |
|  |  | Ca | 0.0001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 |
|  |  | Fe | 0.00005 | 0.0002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 |
|  |  | Cd | 0.00005 | — | 0.0005 | — | — |
|  |  | Pb | 0.00005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 |
|  |  | Zn | — | 0.0002 | — | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Sb | — | 0.0002 | — | 0.0005 | 0.0005 |
|  |  | Al | — | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Na | — | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Cl | — | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
|  |  | SO42- | — | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |

3.3  物理性能

3.3.1  产品为三氧化二铋粉体供货。

3.3.2  产品粒度尺寸：D50 不大于50um。

3.3.2  产品干燥减重：不大于0.1%。

3.3.3  产品松装比重：1 g/cm3-2g/ cm3,产品压紧比重：2 g/ cm3-3.5 g/ cm3。

3.4  外观质量

三氧化二铋为黄色粉体，同批产品色泽均匀,目视无可见差异，不应有外来夹杂物和有结团结块现象。

3.5  其他

需方如对三氧化二铋的化学成分和表面质量等有其他要求，由供需双方商定。

4  试验方法

4.1  三氧化二铋的化学成分和物理要求按双方约定的方法进行。

4.3  三氧化二铋的外观质量用目测法检验。

5  检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品应由供方技术监督部门按照本标准的规定进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可在收到产品按本标准的规定检验，如检验结果与本标准或定货单（或合同）的规定不符时，应在产品收到之日起30天内提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

5.2  组批

三氧化二铋应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一规格的三氧化二铋组成，每批重量不大于1000kg。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、表面质量和重量的检验。

  - 取样和制样

5.4.1取样数量：每桶都抽取样品，都只取一点。

5.4. 2取样方法：在每桶样品的最表面任意选取一点，用专用的取样器倾斜60℃角沿选取点插入产品至三分之二处采样，收集样品于样品袋中。

5.4. 3试样的制备：直接把取的样品收集混匀后分装即可，总样品不少于500g，分三袋，每袋不少于150g。

5.5  检验结果判定

5.5.1  三氧化二铋的化学成分分析结果与本标准的规定不符时，判该批不合格。

5.5.2  三氧化二铋的表面质量和重量与本标准不符时，判该批不合格。

6  包装、标志、运输、贮存和质量报告书

6.1  标志

在产品包装上注明：

a） 防伪标签；

b）包装明细标签（包括品名、批号、包装人员和检查人员）；

c）产品标签（包括公司名称、地址、产品名称、净重、毛重、牌号和批号）

d）托盘标签（打印上产品名称、出口批号和桶号）；

e）出厂日期。

6.2  包装

三氧化二铋内包装采用内衬双层聚氯乙烯塑料袋真空包装，外包装为牛皮纸袋，如有其它要求由双方协商。

6.3  运输

以包装箱运输，应安全搬运，摆放整齐，避免产品受到碰撞，严禁包装破损、倒置，且应有防潮保护，防止日晒、雨淋。严禁与其他物品混运。

6.4  贮存

贮存于阴凉,通风、干燥的库房中。

6.5  质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a） 供方名称和商标；

b） 产品名称和牌号；

c） 批号；

d） 净重；

e） 分析检验结果；

f） 本标准编号；

g） 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单内应包括下列内容：

a）产品名称；

b）产品牌号；

c）化学成分及表面质量的特殊要求；

d）产品数量；

e）本标准编号；

f）包装要求；

g）供需双方协商确定的化学仲裁分析方法和取样方法；

h）其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

# Text boxes

ICS：XX.XXX

H XX

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T XXX—20XX

三氧化二铋

Bismuth trioxide

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布