前    言

本标准是对GB/T5247-85《电解镍粉》的修订

本标准与GB/T5247-85《电解镍粉》标准相比，主要变化如下：

——编写格式按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分 标准的结构和编写》要求进行了修改。

——氢损含量

——粒度组成

——松装密度

——其它杂质含量

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

电解镍粉

范围

本标准规定了电解镍粉的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、质量证明书和订货单内容

本标准适用于利用电解镍法制得的镍粉，或通氢还原退火处理得到的电解—还原镍粉。

本产品适用于粉末冶金机械零件、金刚石工具、硬质合金、磁性材料、电触头和催化剂等行业。

规范性引用文件

下列文件中的的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479       金属粉末松装密度的测定   第1部分：漏斗法

GB/T 1480       金属粉末粒度组成的测定——干筛分法

GB/T 5158       金属粉末 在氢中还原时质量损失的测定(氢损)）

GB/T 5314       粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 8647.8     镍化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.9     镍化学分析方法 硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.10    镍化学分析方法 镍的光谱分析方法

3  要求

3.1  产品分类

电解镍粉按照化学成分和物理性能分为FND—1、FND—2和FND—3三个牌号。其中FND—1为电解镍粉，FND—2和FND—3为电解—还原镍粉。

3.2  化学成分

3.2.1  电解镍粉的化学成分应符合表1的规定。

表1

| 产品牌号 | FND—1 | FND—2 | FND—3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，% | Ni+Co不小于 | 99.8 | 99.7 | 99.5 |
|  | 其中：Co不大于 | 0.005 | 0.05 | 0.1 |
|  | 杂质含量不 大于 | Zn | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mg | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Pb | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mn | 0.002 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Si | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Al | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Bi | 0.001 | — | — |
|  |  | As | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Cd | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Sn | 0.001 | — | — |
|  |  | Sb | 0.001 | — | — |
|  |  | Ca | 0.015 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Fe | 0.006 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | S | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | C | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Cu | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | P | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 氢损 | — | 0.15 | 0.25 |

注：镍粉主品位应为100%与表1所列各种杂质含量总和之差。

3.3  物理性能

3.3.1  电解镍粉的物理性能应符合表2和表3的规定。

表2

| 牌号 | 粒度组成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FND—1 | ＜0.005mm≤30%，0.005~0.015mm≥35% ＞0.015~0.025mm不限， ＞0.025mm≤3% | 颗粒百分数 |
| FND—2 | +300目≤3% | 重量百分数 |
| FND—3 | +250目≤3% 其中+300目≤20% |  |

表3

| 牌号 | 松装密度（g/cm3） |
| --- | --- |
| FND—1 | 0.70~1.00 |
| FND—2 | 1.00~1.40 |
| FND—3 | 1.40~1.70 |

3.4  外观质量

3.4.1 电解镍粉产品应纯净，不得有粉块及肉眼可见的夹杂物。

3.4.2 电解镍粉产品为灰黑色粉末状；用金相显微镜放大100倍观察时，应为不规则树枝状。

3.5  其它

如需方对产品有其他特殊要求，由供需双方协商确定并在合同中注明。

4  试验方法

4.1  电解镍粉中的砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定按GB/T 8647的规定进行。

4.2  钙的测定采用原子吸收分光光度法

4.3  电解镍粉中氢损的测定按GB/T 5158的规定进行。

4.4  电解镍粉中磷测定按GB/T 8647.4

4.5  电解镍粉中硫测定按GB/T 8647.9规定进行。

4.6  电解镍粉中碳的测定按GB/T 8647.8规定进行。

4.7  电解镍粉中粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.8  电解镍粉中松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

4.9  产品的外观质量由目视检测。

5  检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 供方质量检测部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）之规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与质量证明书所载不符，可在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

# 5.2 组批

每批产品应由在同一技术条件下所生产的镍粉经混匀组成，批重不限。

# 5.3  取样与制样

抽检试样应用内径为¢15±2mm的不锈钢或钛质探针在包装容器内插取五点，按梅花形布点，每点均插到底。所取试样经仔细混匀后，用四分法缩分至试样所需要求。取样数量按表4规定。

表4

| 同批镍粉包装 容器数量 | 同批镍粉应取样 的容器数量 | 同批镍粉包装 容器数量 | 同批镍粉应取样 的容器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 全部 | 61～99 | 9 |
| 6～11 | 5 | 100～149 | 10 |
| 12～20 | 6 | 150～199 | 11 |
| 21～35 | 7 | 200～299 | 12 |
| 36～60 | 8 | 300～399 | 13 |

注：每批镍粉包装容器数量超过399个以后，每增加100个或不到100个包装容器时，取样容器数量应增加一个。

5.4  检验结果的判定

# 如检验结果不符合本标准的规定，则应按照5.3条规定，在该批产品中对不符合本标准的规定项目取双倍数量的样品进行复检。如有一个结果不符合本标准的规定时，则该批镍粉为不合格。

# 6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

# 6.1 包装

# 产品用双层聚乙烯塑料袋包装，内层扎口，外层烫封严实，置于镀锌铁桶内加盖密封，每桶净质量25kg±0.05kg。

# 6.2 标志

# 产品外包装应印有产品名称、批号、净重、生产日期、供方名称、厂址，并有“防潮”、“轻放”、“向上”字样或标志。

# 6.3 运输

# 产品运输时应小心轻放，不得撞击、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

# 6.4  贮存

# 产品应贮存在干燥、通风、没有腐蚀性物品仓库中，不得与酸、碱、油类等化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。自产品出厂之日起，保质期六个月。

# 6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号、批号、批重与产品件数；

c) 分析检测结果及检验部门印记；

d) 本标准号；

e) 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分及物理性能的特殊要求；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

# Text boxes

ICS A

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

2011-xx-xx实施

2011-xx-xx发布

电解镍粉

Electrolytic nickel powder

（审定稿）

GB/T 5247-2011

中华人民共和国国家标准