ICS77.040.10

H22

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—XXXX

计算机散热器用铜型材

copper profiles for Computer heat sink

（征求意见稿）

2012-××-××发布                               2012-××-××实施

- 中华人民共和国工业和信息化部发布

前言

本标准参考欧盟EN13605-2002《导电用铜及铜合金型材和型线》以及GB/T ×××××—××××《导电用铜型材》

标准。

本标准与EN13605-2002相比，主要差异如下：

—— 牌号：本标准根据我国铜合金牌号的规定选取了GB/T5231标准中与之对应的5个牌号。

—— 附录：本标准附录增加了电阻系数与导电率的换算。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。

本标准负责起草单位：佛山市华鸿铜管有限公司、绍兴力博集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人员：

计算机散热器用铜型材

- 范围

本标准规定了计算机用铜型材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书及合同（或订货单）等内容。

本标准适用于计算机散热器用途的宽度不大于180mm且厚度（高度）不大于25mm的铜型材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228      金属材料  室温拉伸试验方法

GB/T231.1     金属布氏硬度试验方法  第1部分：试验方法

GB/T2828.1    计数抽样检验程序 第1部分：接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3048.2    电线电缆电性能试验方法  第2部分：金属材料电阻率试验

GB/T231.1     金属布氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T4340.1    金属维氏硬度试验  第1部分：试验方法

GB/T 5121    （所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231     加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.2  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  棒、线、型材

- 要求

  - 产品分类

3.1.1  牌号、状态、规格

型材的牌号、状态应符合表1的规定。

型材的规格应符合表2规定。产品宽度不大于150mm，如图1所示；型材宽度b、厚度s与园的位置a、半径r示意图。

表1  型材的牌号、状态

| 牌号 | 供货形式 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| TU1 TU2 T1 T2 TAg0.1 | 直状 | 挤压+拉拔H50 半硬H55 硬H80 软O60 |

表2  型材的规格

单位为毫米

| 产品宽度 | 厚度 | 直状型材长度 |
| --- | --- | --- |
| ≤150 | ≤50 | ≤6000 |
| 注：需方如有其他规格、形状要求时，由供需双方协定。 |  |  |

3.1.2  标记示例

产品标记按产品名称、牌号、状态、图号、长度和标准编号的顺序表示。直状型材标记长度尺寸；

标记示例如下：

用TU1制造的、硬态（H80）、图号为XY000、长度为5000mm的型材标记为：

计算机用型材TU1 H80 XY000 5000 YS/T×××××一××××

用TU2制造的、软态（O60）、图号为XU000、重量为500kg，的型材标记为：

计算机用型材 TU2O60 XU000 500 kg  YS/T×××××一××××

用T2制造的、挤压+拉拔（H50）、图号为BC000、长度为40000mm的型材标记为：

计算机用型材T2 H50 BC000 40000 YS/T×××××一××××

3.2  化学成分

型材的化学成分应符合GB/T5231标准中的相应规定。

  - 尺寸及尺寸允许偏差

3.3.1型材的厚度s的偏差由其宽度b决定，应符合表3规定

表3 型材的厚度偏差表                                单位为毫米

| 厚度 s | 宽度 b |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b≤50.00 | 50.00＜b≤100.00 | 100＜b≤180 |
| S≤2.5 | ±0.05 | ----- | ----- |
| 2.5＜S≤5 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.10 |
| 5＜S≤12.5 | ±0.08 | ±0.12 | ±0.15 |
| 12.5＜S≤25 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.18 |
| 注：需方如有其他厚度公差要求时，由供需双方协定 |  |  |  |

3.3.2型材的宽度b的公差应符合表4的规定。

表4 型材宽度偏差表                                    单位为毫米

| 宽度b | 偏 差 |
| --- | --- |
| b≤25 | ±0.10 |
| 25＜b≤50 | ±0.15 |
| 50＜b≤100 | ±0.30 |
| 100＜b≤180 | ±0.4%b |
| 注：需方如有其他厚度公差要求时，由供需双方协定 |  |

3.3.3型材半圆位置尺寸a的公差应符合表5的规定。

表5 型材半圆位置的偏差表                          单位为毫米

| 位置尺寸a | 偏 差 |
| --- | --- |
| a≤5 | ±0.06 |
| 5＜a≤10 | ±0.08 |
| 10＜a≤15 | ±0.10 |
| 注：需方如有其他位置尺寸公差要求时，由供需双方协定 |  |

3.3.4型材圆弧及园半径的公差，型材没有特殊要求的圆弧半径为≤0.5mm，元半径允许偏差为±15%半径。需方对圆弧半径及园半径偏差有特殊要求的，由供需双方协定。

3.3.5弯曲度

型材纵向弯曲度与纵向侧面弯曲度的偏差应符合表6的规定。

表6 型材弯曲度的偏差表                             单位为毫米

| 总 长 | 偏 差 |
| --- | --- |
| 1000～4000 | 4.0/每米 |
| ＞4000 | 协定 |
| 注：需方如有其他弯曲度公差要求时，由供需双方协定 |  |

3.3.6平面间隙

型材平面间隙的偏差应符合表7的规定。

表7 型材平面间隙的偏差表                            单位为毫米

| 宽度b | 平面间隙偏差 |
| --- | --- |
| b≤25 | 0.08 |
| 25＜b≤50 | 0.10 |
| 50＜b≤100 | 0.12 |
| 100＜b≤180 | 0.14 |
| 注：需方如有其他平面间隙公差要求时，由供需双方协定 |  |

3.3.7长度偏差

型材两端应进行锯切。定尺型材长度偏差应符合表8的规定

表8 型材定尺长度偏差表                            单位为毫米

| 产品长度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ≤1000 | +4 0 |
| ＞1000～2000 | +5 0 |
| ＞2000～6000 | +8 0 |

3.3.8切斜度

型材端面切斜度在不超出定尺长度偏差的条件下，不大于型材宽度的2%。

3.4 力学性能

型材的室温纵向力学性能应符合表9的规定，试验采用拉伸试验或硬度试验其中之一。客户有要求时进行屈服强度试验。

表9  型材的室温力学性能

| 合金牌号 | 状态 | 尺寸 /mm |  | 力学性能 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚 最大 | 宽 最大 | 硬度 |  | 抗拉强度 Rm / N/mm2 不小于 | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 /N/mm2 不小于 | 断后伸长率 / % |  |
|  |  |  |  | HB | HV |  |  | A100mm 不小于 | A 不小于 |
| TU1 TU2 T1 T2 TAg0.1 | H50 | 50 | 180 | — | — | — | — | — | — |
|  | H55 | 50 | 180 | 65~95 | 70~100 | 240 | 160 | — | 15 |
|  | H80 | 5 | 100 | 80~115 | 85~120 | 280 | 240 | — | 8 |
|  | O60 | 50 | 180 | 35~65 | 35~70 | 200 | ≤120 | 25 | 35 |
| 注：1、厚度大于等于3mm时，标距长度l0=5.65S0；厚度小于3mm时，l0=100mm 。 2、布氏硬度试验力-压头球直径平方的比率0.102F/D2=10。 3、硬度和拉力试验的结果不能相互转换。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5电性能

型材在20℃的室温条件下，电性能应符合表10规定。

表10  型材的电性能

| 合金牌号 | 状态 | 电阻系数 Ω×mm2/m 不大于 | 质量电阻系数 Ω×g/m2 不大于 | 导电率 | 电导率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | %IACS 不小于 | MS/m 不小于 |
| TU1 TU2 T1 T2 TAg0.1 | H50 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56.0 |
|  | H55 | 0.01754 | 0.1559 | 98.3 | 57.0 |
|  | H80 | 0.01786 | 0.1588 | 96.6 | 56.0 |
|  | O60 | 0.01724 | 0.1533 | 100.0 | 58.0 |

3.6铜氢脆试验

当客户要求时，TU1、TU2型材应进行氢脆试验。其中TU1、TU2采用反复弯曲试验，弯曲次数不小于6次；闭合弯曲试样的外侧面不应出现裂纹。

3.7 表面质量

型材的内外表面应清洁，不应有影响使用的有害缺陷及接头。如合同（或订货单）或图纸上未注明特殊要求，允许有冷加工时表面残留的润滑剂和不影响使用的变色。

4  试验方法

4.1  化学成分分析方法

产品的化学成分仲裁分析方法按GB/T 5121的规定进行。

4.2  尺寸及形位公差测量方法

型材尺寸公差测量方法按GB/T 26303.2的规定进行。

4.3力学性能检验方法

4.3.1  室温拉伸试验

型材室温拉伸试验方法按GB/T228的规定进行，拉伸试样应符合GB/T228的规定，其形状尺寸和试样号按表11选取。

表11  拉伸试样

| 厚度/mm | GB/T228中附录 | GB/T228中附录表 | 试样号 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥4 | B | B1 | R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 |
|  | B | B2 | P7、P8、P9、P10、P11 |
| < 4 | C | C1 | R9、R10 |

4.3.2  硬度试验方法

型材布氏硬度试验方法按GB/T231的规定进行。

型材维氏硬度试验方法按GB/T4340.1的规定进行。

4.4 电性能试验方法

型材电性能的仲裁试验方法按GB/T 3048.2的规定进行，电阻系数对应的导电率见附录B。

4.5 铜氢脆试验方法

型材氢脆仲裁试验方法按GB/T23606的规定进行。

  - 表面质量检验方法

型材的表面质量用目视进行检验。

- 检验规则

5.1检查与验收

5.1.1  如合同（或订货单）没有要求，型材应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同（或订货单）要求，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准或合同（或订货单）的规定不符时，应向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量、尺寸偏差及形位公差的异议，应在收到产品之日起1个月内提出；其他异议应在收到产品之日起3个月内提出。如需仲裁，应由供需双方协商确定。

5.2  组批

型材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态、规格或图号的型材组成，每批重量不大于2000kg。

5.3  检验项目

每批型材应进行化学成分、外形尺寸及其允许偏差、形位公差、力学性能、电性能和表面质量的检验。需方有要求时，还应进行氢脆检验。

5.4  取样

型材取样应符合表17的规定。

表17  取样规定

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/炉（供方）；1个试样/批（需方） | 4.2 | 5.1 |
| 尺寸允许偏差a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 4.3 | 5.2 |
| 形位公差a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 4.4 | 5.2 |
| 力学性能 | 任选2根/批，1个试样/根 | 4.5 | 5.3 |
| 电性能 | 任选2根/批，1个试样/根 | 4.6 | 5.4 |
| 铜氢脆 | 任选2根/批，1个试样/根 | 4.7 | 5.5 |
| 表面质量a | 按GB/T2828.1规定的取样方案或供需双方协商 | 4.8 | 5.6 |
| a 选择正常检验一次抽样方案，检测水平II，接收质量限AQL=2.5。 |  |  |  |

5.5检验结果的判定

5.5.1化学成分不合格时，判该批型材不合格。

5.5.2型材尺寸偏差、形位公差、表面质量不合格时，判该根不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，由供方逐根检验，合格者单独组批交货。

6.5.3力学性能、电性能和铜氢脆的试验结果有试样不合格时，应从该批型材中另取双倍数量的试样（其中一个试样必须取自原检验不合格的那根或那卷）进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批型材不合格，或由供方逐根检验，合格者单独编批交货。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

型材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

7 合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格或图纸，图纸应明确型材形状、尺寸及公差、配合面及表面特殊要求等；

e)  拉伸试验或硬度试验，规定非比例延伸强度（有要求时）；

f)  氢脆试验（有特殊要求时）；

g)  本标准编号、年代号；

h）其他。

附录A

（资料性附录）

铜的电性能及电阻系数与导电率的换算

A.1 铜的电性能

A.1.1 一般铜分类

铜的电性能在相当程度上取决于某些元素的存在或极少含量，尤其是氧、磷和银。

各系列的铜分为四种类型：

- 韧铜

- 无氧铜

- 脱氧铜

- 银铜

A.1.2 一般特性

一般铜都具有良好的成形性和可焊性。导电性和可焊性的优劣取决于铜纯度的品位。

A.1.3 特点

表A.1描述了铜的特征，特别是导电用途的铜。该表还显示了材料的名称和牌号，相应的分类。

表A.1  导电用铜的特点

| 铜的类型 | 特点 | 牌号 |
| --- | --- | --- |
| 韧铜 | 生产中控制氧含量的铜，具有高的电导性。 当在空气中含氢的环境中热处理、焊接或硬焊此类铜时，应采取预防措施避免产生氢脆。 | T1 T2 |
| 无氧铜 | 此类铜在生产时不使用脱氧剂，具有较高的导电性能。 此类铜可进行热处理、焊接或钎焊，不需采取特别措施，但应避免氢脆。 | TU1 TU2 |
| 银铜 | 硬度较高，生产中可以加磷脱氧，银的添加量可至0.12% （质量分数） 。 银的加入可提高抗软化温度，不影响其导电性能。 | TAg0.1 |

A.2 电阻系数与导电率的换算

A.2.1 电阻系数与国际退火铜标准导电率的关系

按国际退火铜标准规定，20℃时，电阻系数为0.017241Ώ· mm2/m，相当于导电率100%IACS。

A.2.2 电阻系数与导电率的换算

导电率（20℃）=（0.017241/ρ20）×100%IACS

式中：ρ20 — 电阻系数（20时），Ω· mm2/m

A.2.3 电阻系数、质量电阻系数、导电率、电导率数值对照

电阻系数、质量电阻系数、导电率、电导率典型数值对照见表A.2。

表A.2  电阻系数、质量电阻系数、导电率、电导率典型数值对照

| 电阻系数 Ω×mm2/m | 质量电阻系数 Ω×g/m2 | 导电率 %IACS | 电导率MS/m |  | 电阻系数 Ω×mm2/m | 质量电阻系数 Ω×g/m2 | 导电率 %IACS | 电导率MS/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.017070 0.017241 0.017415 0.017593 0.017774 0.017866 0.017959 0.018053 0.018148 0.018244 0.018341 0.018440 0.018539 0.018639 0.018740 0.018843 0.018946 0.019051 0.019157 0.019264 0.019372 0.019481 0.019592 0.019704 0.019817 0.019932 0.020048 | 0.1518 0.1533 0.1548 0.1564 0.1580 0.1589 0.1597 0.1605 0.1614 0.1622 0.1631 0.1640 0.1648 0.1657 0.1666 0.1675 0.1685 0.1694 0.1703 0.1713 0.1722 0.1732 0.1742 0.1752 0.1762 0.1772 0.1783 | 101.0 100.0 99.0 98.0 97.0 96.5 96.0 95.5 95.0 94.5 94.0 93.5 93.0 92.5 92.0 91.5 91.0 90.5 90.0 89.5 89.0 88.5 88.0 87.5 87.0 86.5 86.0 | 58.9 58.0 57.4 56.8 56.3 56.0 55.7 55.4 55.1 54.8 54.5 54.2 53.9 53.7 53.4 53.1 52.8 52.5 52.2 51.9 51.6 51.3 51.0 50.8 50.5 50.2 49.9 |  | 0.020165 0.020283 0.020404 0.020525 0.020648 0.020772 0.020898 0.021026 0.021155 0.021285 0.021417 0.021551 0.021687 0.021824 0.021963 0.022104 0.022246 0.022391 0.022537 0.022686 0.022836 0.022988 0.023299 0.023618 0.023946 0.024283 0.024630 | 0.1793 0.1803 0.1814 0.1825 0.1836 0.1847 0.1858 0.1870 0.1881 0.1893 0.1904 0.1916 0.1928 0.1941 0.1953 0.1965 0.1978 0.1991 0.2004 0.2017 0.2030 0.2044 0.2072 0.2100 0.2129 0.2159 0.2190 | 85.5 85.0 84.5 84.0 83.5 83.0 82.5 82.0 81.5 81.0 80.5 80.0 79.5 79.0 78.5 78.0 77.5 77.0 76.5 76.0 75.5 75.0 74.0 73.0 72.0 71.0 70.0 | 49.6 49.3 49.0 48.7 48.4 48.1 47.9 47.6 47.3 47.0 46.7 46.4 46.1 45.8 45.5 45.2 45.0 44.7 44.4 44.1 43.8 43.5 42.9 42.3 41.8 41.2 40.6 |