《还原钴粉》行业标准修订说明

（征求意见稿）

一、任务简介

1. 任务来源

根据工信厅科[2011]75号文件的任务安排，行业标准《还原钴粉》的修订由深圳市格林美高新技术股份有限公司承担。

2. 编制背景

钴粉可用于硬质合金、功能材料、磁性材料、催化剂、电池行业等方面，目前国内外的需求量逐年增加。随着硬质合金工业的发展，硬质合金用钴粉向着超细、纳米、球形等方向发展。钴粉的纯度、杂质含量，以及形貌控制等方面都有了进一步的要求。

还原法制备钴粉作为国内主要的钴粉生产方法，具有工艺流程短，效率和产量高，钴粉粒度细，形貌控制容易在前驱体制备时控制等优点。

本次修订有色金属行业标准为YS/T 673-2008。主要原因是YS/T 673-2008中C和O的含量需要修订，钴粉杂质含量要求，粒径等级已不适应钴粉行业发展的要求。

二、修订原则

本标准修订原则：为指导和规范还原钴粉的生产和贸易，促进还原钴粉的发展利用，针对当前国内还原钴粉的生产情况，规定还原钴粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

三、编制及调研过程简介

2011年5月，深圳市格林美高新技术股份有限公司接到《还原钴粉》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”，确定了制定原则。编制小组收集、整理、对比分析了相关企业的专业技术资料，结合当前国内还原钴粉的生产工艺、技术水平和用户的需求，形成了标准的征求意见稿。

四、主要技术内容

1、产品分类

还原钴粉的产品分类沿用YS/T 673-2008中的分类方法，在产品粒度上增加一个等级，该等级是费氏粒度小于0.8微米范围的产品，是行业要求小粒径。

2、主要技术指标确定依据

本标准规定的需测元素为Co、C、O、Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S。这些元素涵盖了国内大部份企业标准所涵盖的化学成分种类沿用了YS/T 673-2008的杂质种类。

Co含量的确定：YS/T 673-2008中FCoH-1系列含量为99.90%，FCoH-2和FCoH-3系列的含量为99.80%，由于在硬质合金、磁性材料、电池行业等都需要纯度比较高的钴粉，杂质对性能影响较大，沿用原型号钴粉含量分类。

C元素含量的确定：游离碳的存在会破坏合金集体的连续性，起到一定的割裂作用，对硬质合金的强度、韧性和耐磨性能产生不利的影响。因此，应对还原钴粉的碳含量严格控制。在粉末冶金过程中，由于增塑剂的添加，在制备过程会引入更多的杂质元素，所以在原料中，碳含量需要严格控制，C含量范围从“0.75%-0.50%”修改为“0.025%-0.03%”，主要是现在的工艺条件使得小粒径的控制也能达到小于0.03%

O含量的确定：O含量的高低受粉末粒度的制约。粉末粒度越小，比表面积越大，含氧量就越高。根据目前生产厂家的技术条件，一般钴粉的费氏粒度为1-5um。而费氏粒度为1-5um的钴粉，其氧含量一般在0.5%以下；但是，在还原钴粉的制备工艺中，物料会在球磨过程发生氧化使得还原钴粉的氧含量比原生料高很多，而氧含量对钴粉的烧结不利，其含量应越小越好。O含量范围从 “0.025%-0.05%”修改为“0.70%-0.40%”；

其他杂质含量的确定： 包括Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S杂质元素的确定。Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S杂质元素为原矿制备镍粉中所包含的杂质元素，通常以伴生矿和杂质的形式存在，在生产过程中去除，但有残留。与YS/T 673-2008比较，Ni含量范围从 “0.010%-0.030%”减小到“0.003%-0.010%”，Fe含量范围从 “0.005%-0.020%”减小到“0.005%-0.010%”，，Zn含量范围从 “0.008%-0.010%”减小到“0.002%-0.008%”，Cd含量范围从 “0.001%-0.010%”减小到“0.001%-0.008%”，Ca含量范围从 “0.008%-0.015%”减小到“0.005%-0.010%”，Mg含量范围从 “0.005%-0.010%”减小到“0.004%-0.010%”，，Na含量范围从 “0.005%-0.020%”减小到“0.005%-0.010%”，Si含量范围从 “0.008%-0.015%”减小到“0.005%-0.010%”，Al含量范围从 “0.005%-0.020%”减小到“0.003%-0.008%”，S含量范围从 “0.005%-0.020%”减小到“0.005%-0.010%”，主要是因为客户要求的提高。

费氏粒度：粉末粒度的不同，可使其理化特性发生很大变化，从而影响其产品的质量和性能；所以，应对还原钴粉进行粒度的检测。常用的粒度检测方法有费氏法和激光粒度分析法。费氏法用于检测粉末的平均粒度，其工艺简单、操作方便、价格低廉，工业上一般用费氏粒度作为参数来控制工艺过程和产品质量。与YS/T 673-2008相比，将最大粒度限定于2.00μm以内，最小等级粒径控制在0.80μm以内。

激光粒度：激光粒度D50用于检测粉末的粒度分布，与YS/T 673-2008相比，从分为“≤10”和“≤15”两个等级，变为分为“≤7”、“≤8”、“≤10”和“≤12”四个等级。

松装密度：松装密度是粉末多种性能的综合体现，在生产中，为了保证产品密度的一致，一般要求粉末松装密度稳定。与YS/T 673-2008相比，减小了各个等级的密度范围，从“0.40-1.00”和“0.40-1.50”两个等级范围，变为“0.70-1.20”、“0.70-1.00”、“0.60-0.80”三个等级范围；。

五、标准水平

本标准达到国内先进水平，本标准的修订提高了产品的标准，有利于产品质量的提升。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为第一次修订稿，建议作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

本标准为YS/T 673-2008的修订稿，建议废除YS/T 673-2008标准。

十一、其他应予说明的事项

无

十二、预期效果

本标准修订了还原钴粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等，有利于规范还原钴粉的生产，并有利于提高还原钴粉产品的质量水平。

《还原钴粉》标准编制组

2011.10