前    言

为了进一步规范锌冶炼企业的安全操作，促进企业安全生产，依据有关安全生产的国家法律法规，结合目前国内火法炼锌行业的实际情况制定本标准。

本标准对火法炼锌安全生产做出了规定。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会、全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。

本标准参加起草单位：白银有色金属集团有限公司。

本标准主要起草人： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

目    次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  通则	1

3.1厂址的选择、项目的设计、施工与验收	2

3.2设备的防护、使用、维护与检修	2

3.3安全管理要求	2

3.4个体防护	2

3.5交通和消防	2

3.6辅助和附属	2

3.7应急管理	2

4  炼锌主要工序和设备	2

4.1制团	2

4.2焦结	3

4.3蒸馏	4

4.4蒸馏炉特殊作业	7

4.5精馏	8

4.6精馏塔特殊作业	9

4.7 鼓风炉供料	10

4.8 烧结	10

4.9 鼓风炉备料	12

4.10 熔炼	14

4.11 烟化炉作业	16

4.12 粉煤及输送	16

# 锌冶炼安全生产规范

# （火法）

# 范围

本标准规定了锌冶炼安全生产的基本要求。

本标准适用于锌冶炼企业的设计、施工、生产、维护、检修。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB 6067—1985起重机械安全规程

GB 6222 工业企业煤气安全规程

GB 6441 企业职工伤亡事故分类

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12348 工业企业厂界噪声标准

GB 14784 带式输送机安全规范

GB 16297大气污染物综合排放标准

GB 18218 重大危险源辨识

GB50016-2006建筑设计防火规范

GB 50034工业企业照明设计标准

GBZ 1工业企业设计卫生标准

GBZ 2工作场所有害因素职业接触限值

GB/T 11651劳动防护用品选用规则

GB/T 13861生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T13869-1992用电安全导则

GB/T 10827—1999 机动工业车辆安全规范

AQ/T 9002生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则

JB/T10354 工业锅炉运行规程

质技监局锅发【2000】250《气瓶安全监察规程》

# 通则

3.1  厂址的选择、项目的设计、施工与验收

厂址的选择、厂房及建构筑物的设计、工艺设备的选型、施工与验收，应符合国家相关法律法规及方针政策。

3.2  设备的防护、使用、维护与检修

企业应制定设备使用、维护与检修规程。

3.3  安全管理

3.3.1  企业应贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及相关的法律法规，加强安全管理。

3.3.2  企业应制定安全生产规章制度、操作规程，并有效实施。

3.3.2  企业应按国家有关规定组织危险化学品负责人和安全管理人员、特种作业人员、新入厂人员进行安全教育培训。

3.4  个体防护

3.4.1  企业应根据岗位需要，为操作者提供符合GB/T11651或行业标准的劳动防护用品。

3.4.2  操作者应正确穿戴劳动防护用品，并按规定操作。

3.5  交通和消防

3.5.1  企业应按GB4387的规定，结合铁路、道路实际状况，制定厂内铁路、道路运输安全规程。

3.5.2  企业应按GB50016的规定，制定消防管理制度和易燃易爆岗位安全规程，配备和管理消防器材。

3.6  辅助和附属

3.6.1  动力系统

动力系统主要指为企业提供水、电、汽、风、天然气等能源。企业应按GB6067、GB6222、GB50034、GB/T10827、GB/T13869、JB/T10354、《质技监局锅发【2000】250号》及设备使用说明书，结合实际情况，制定动力系统安全规程。

3.6.2  环境与卫生

厂区及周围环境应符合GB3095、GB8978、GB12348、GB16297、GBZ1、GBZ2的规定。

3.7  应急管理

3.7.1  危险源辨别按GB18218的规定执行。

3.7.2  危险有害因素分析按GB6441或GB/T13861的规定执行。

3.7.3  按AQ/T9002的规定，结合实际情况，制定各类事故应急预案。

4  炼锌主要工序和设备

4.1 制团

4.1.1干煤

4.1.1.1  燃烧室无破损；窑体无弯曲、变形；拖轮、齿轮、电机完好无损；防护装置灵敏可靠；煤气压力达到规定要求。燃气管网、空气管、阀和送风机、各种仪表、水封应完好。

4.1.1.2  使用煤气应执行GB6222的规定。煤气管道附近不应有明火。动火检修要先审批。

4.1.1.3  入窑工作时，要关闭煤气阀门，开排风机排风，取样分析窑内一氧化碳和氧气浓度合格后，停电挂“禁止合闸”牌，方可入内。

4.1.1.4 点火时，与上下工序联系后，开排风机3分钟-5分钟。点燃火把，慢慢开启煤气阀门，点燃煤气。如点不着或自行熄灭，应关严阀门，暂停点火。干燥窑停电时应关严煤气阀门。

4.1.1.5观察燃烧室火焰时，操作人员站在侧面1m以外的地方,防止正压喷火灼伤。

4.1.1.6干燥窑窑尾温度不得超过规定，防止干燥窑爆炸。

4.1.1.7  转窑时，窑尾和干后皮带不应有人检修或停留。燃烧室点火、干燥窑窑尾温度超高时，窑附近一定范围内不应有人，更不应打开窑尾门。

4.1.1.8除尘器不应高温、有明火，封好孔门，严防漏气。检修和更换布袋，防止中毒和摔伤。

4.1.2压团

4.1.2.1各种机械螺拴应牢固，轴瓦间隙应符合规定。栏杆、防护罩、碾门安全连锁应可靠。

4.1.2.2换棒时，避免砸伤、碰伤。

4.1.2.3确保棒磨机转动时附近无人。

4.1.2.4进入、探入碾磨机、棒磨机内检修或检查、加油时，应停电、挂牌，谁操作谁拉闸挂牌，防止机械绞伤。关门时应确认机械内无人。不应带负荷拉、合高压电源开关。

4.1.2.5处理压密、制团机辊套间的异物，调整辊套间隙，应拉下电源开关停机、挂牌，倒盘车。盘车时要防止绞伤手指。

4.1.2.6不能使用带环的钎子，开车时不应清理料斗。钎子被压密、制团机咬住，应立即松手，停机处理。

4.1.3干团

4.1.3.1 移动大车、地平车时，应确认前方无人。挪动地平车时斗门应先挂牢。

4.1.3.2 经常检查滑线，防止触电、短路。

4.1.4 皮带运输

4.1.4.1电机、减速机、轮轴等转动部位防护罩应齐全完好，主动轮、被动轮两侧应有急停开关。符合GB14784的规定。

4.1.4.2开机前，周围应无障碍物和人员。皮带运转时不应横跨、脚踩、检查、加油、乘坐、运送清理杂物，越过皮带要走过桥或绕行。

4.1.4.3处理皮带轮粘料或其它故障、加油时，应停机，拉闸挂牌。给链条加油要站在侧面。

4.1.4.4清理皮带下料点溜子时，双脚要站稳，拿钎子手不能套在钎子环内。

4.2焦结

4.2.1.风机作业

4.2.1.1安全防护装置应齐全可靠。各紧固螺丝、地脚螺丝无松动。所有孔门应关闭。

4.2.1.2启动风机前应先盘车，两次启动不起来，应找专业人员查明原因。进入高压开关室开停车，应有人监护。开车时应防止负荷过大。

4.2.1.3运行时应观察润滑系统状态和电机电流，发现风机剧烈振动，轴承温度迅速上升等不正常现象，立即停车、上报处理。轴承处外表面温度不应高于70℃。

4.2.1.4轴承箱体内油面高度达到规定。

4.2.1.5检查运行中的风机应站在侧面，不应站在径向处。运行时不应打开管道人孔门观察。

4.2.1.6清扫电机、风叶、轴承表面油垢时应停车。移动引风机冷热风车时，应断电。

4.２.2更换炉篦子、合金棒

4.２.2.１开炉换篦子时，先停止加料，停送风车，增大负压，以免正压喷火伤人。扒炉门砖、钩出热篦子时，要防止烫伤。

4.２.2.２停炉换篦子、合金棒时，先停止加料，封闭加料口。换合金棒还要关严水汽阀

4.２.2.３进入炉内应站稳，系好安全带。处理炉内疙疤、换篦子、拆跳板要从上向下进行。

4.２.2.４焊、割合金棒要按照规定顺序进行，吊运数量符合要求，防止烫伤、砸伤。

4.２.2.５打压试验，不应超过1×106Pa。打压时炉内不得有人。

4.２.3焦结炉维护和排料

4.２.３.1更换风机或加料时，不应打开炉门清理炉篦子，以防正压喷火伤人。处理疙疤时，要从上往下处理,要侧身操作。

4.２.３.２在排料口捣运炉疙疤，不能站在罐笼中央；取焦结炉矿球要侧身，不要面对排料方向，以防掉物伤人。

4.２.３.３排料时，大斗子不能脱离罐笼，不应进行清理罐座等其它作业。

4.２.３.４在扎悬料时，要站稳，不要站筛子上，以防滑倒或烫伤。

4.２.３.５引风机停电或得到停电通知时，应停止排料，关严排料炉门；停止扫除抹缝。

4.２.３.６检修排矿辊、搅笼等设备，应拉闸挂牌。

4.２.３.７进入降温塔前应将塔门全部开通，塔内通风。处理塔内积尘，须从塔顶由上至下处理，防止积尘突落伤人。处理上面时，下边不应站人。

4.２.４电收尘

4.２.４.1各种孔门和封盖都应有电气连锁，当孔门和封盖打开时，电除尘器自动断电。

4.２.４.2各个电场的开关柜门要有对应的编号，防止误操作。

4.２.４.3电除尘器运行中，不应进入高压硅变电室，变电室门应上锁。

4.２.４.4打开保温箱检查门，接触除尘器带电体前，应拉下相应电场的开关；挂“有人工作”警告牌；设监护人；打接地开关消除残余静电；经验电合格后方可作业。全身进入除尘器，应拉开总电源开关，停用整个除尘器，还应系好安全带，防止坠入灰斗。

4.２.４.5执行“作业票制度”，确认设备正常、除尘器内无人，方可关闭各人孔门。

4.３蒸馏

4.３.１蒸馏炉调整

4.３.1.1燃烧室、换热室温度严格控制在指标范围内，调整时，注意躲开各炉溜子口，以防烫伤。发现罐漏、漏煤气，及时向班长汇报。

4.３.1.2处理悬矿或开炉加焦升温期间，温度饱和阶段，应减少煤气降低温度，不应用加大煤气或关严抽力挡板的方法降温。

4.３.1.3单项掉闸引起煤气压力、风机负压异常时，立即联系缩小不掉闸的煤气压力或风机负压。全部掉闸，车间当班负责人统一指挥作业，掌握各种压力变化，停止其它作业。

4.３.1.４悬矿期间，按照工艺要求和一定的顺序降温、保温、升温。挡空气道，应两人以上配合，站在侧面，防止灼伤。

4.３.2补炉和扫除

4.３.２.1补炉与扫除不能同时在一座炉子上进行。停电掉闸，停止作业。

4.３.２.２开门、扫除、堵门时，不要正对炉门，防止喷火伤人。

4.３.２.３浆罐阀门、胶管等部件应符合要求；浆罐压力不超过规定；试枪、用枪应防止伤人。

4.３.２.４补炉前、后应调整煤气压力、罐口压力。不应往燃烧室内掉砖，炉外掉砖防止砸伤。

4.３.２.５煤气拉链扫除，关严煤气阀门。防止烧伤、烫伤、触电、中毒。

4.３.２.６扫除废气总道时，按废气顺流方向逐个打门扫除。

4.３.２.７用压缩空气扫除换热室、空气道、总道时，风管应绑牢。

4.３.２.８热杂质不能放在潮湿有水的地方。耙子放入水内冷却时，防止耙杆内喷出热气伤人。

4.３.３蒸馏炉排出

4.３.３.1扎风管、处理小风管时，要站在侧面，以防喷火伤人。

4.３.３.２调偏心距、换搅笼的齿轮及防护罩、注油、处理排矿辊打滑、打扫电机卫生时，应停电挂牌，要防止齿轮等转动设备伤人，防止冲渣水喷出烫人。

4.３.３.３检查排出挡板、扎料、处理排出积铁时，要事先停风、停排料辊，抽负压，停止其它操作；打开炉门确认着火后用钎子扎排料辊上的料，人要站在侧面，以防喷火和重物掉在钎子上弹起伤人。

4.３.３.４停电时，要关严送风流量计闸门，防止废气倒流。

4.３.３.５打悬矿排料时，要注意搅笼喷水、喷火伤人。在悬矿、大中修后，要配合检查好冷却水套，打开来水回汽的闸门，防止开炉后闸门打不开，水套爆炸、烧坏。

4.３.３.６开炉加焦碳，排出和绞笼下方不应有人。

4.３.３.７在扫大风管时，要三人配合好，一个炉子扫完，再扫另一个炉子，防止废气中毒。

4.３.３.８在起排出水沟时，要防止上面掉东西伤人。

4.３.３.９处理杂质时，要站在排出杂质门侧面，防止罐内掉疙疤，将钎子弹起伤人。更不应将手和头伸进杂质门，做好堵漏抹缝工作，作业时要站在上风口，防止废气中毒。

4.3.4一冷凝器（产蒸馏锌部位）作业

4.3.4.1所用工具应干燥，防止接触锌液时放炮。扎出锌口及开炉加锌时，锌包子周围不得站人。扫除、扒锌粉、换转子时要站在开口的侧面。

4.3.4.2扫方箱要在罐口正压时打扫除口，着火后，开负压操作。

4.3.4.3处理转子压盘，转子轴冒火时，要先停转子。更换转子时，停风、停排料，抽负压，停止其它作业。作业时脚不应踩锌槽的边沿。

4.3.4.4不应将潮湿和漏水的水管放入锌槽中，不应把冷却水管插入冷凝器内部。

4.3.4.5溜管应无缺损、断裂。扒锌粉或捞储锌槽内渣子时，确保溜管下面无人。

4.3.4.6倾斜部扫除或抹缝，要确保小平台牢固。

4.3.4.7停电时，停止其它操作。取出冷却水管，定时按正常工作方向转动转子。

4.3.4.8停水时，应取出冷却水管。定时掏动一冷凝器的隔墙，加强锌液循环。

4.3.4.9停炉放锌，要按计划进行。储锌槽、锌液槽上不应站人和行走，应加铁板盖牢。

4.3.5二冷凝器作业

4.3.5.1二冷凝器上方和周围不应有明火，以防爆炸。水力喷机门要密封好，防止废气中毒。

4.3.5.2开停炉时，应严格按顺序操作，不应负压操作。

4.3.5.3处理水力喷机的水嘴子、强化器和疏通炉气通道时，要站在上风口，躲开废气。

4.3.5.4拉斜管子，应先通知一冷工暂停扫方箱、扫除、扒锌粉作业。

4.3.5.5要及时清理二水封内兰粉和疙疤，防止二水封的水流入一冷器，上延部爆炸。

4.3.5.6二水封发生爆炸，应先关水力喷机和强化器，后关严废气，揭开水封盖，妥善处理。

4.3.5.7水力喷射机停水时，加强二冷凝器及水平管道的密封工作，防止冷凝废气熏人；停风，关闭强化器和水力喷射机的开关，防止废气倒流；防止来水后，鼓坏胶皮管；洗涤机保持正压，加强二冷凝器各部的清扫，防止堵塞。

4.3.5.8二冷停水时，接通备用水管。如停水时间过长，要停止加料，可适当加入焦碳防止罐内炉料粘结，并适当降低直管温度，适当缩风。勤检查清理二冷兰粉槽中兰粉。

4.3.6蒸馏炉洗涤机作业

4.3.6.1洗涤机入口废气管道应保持正压，各扫除口要严格密封，洗涤机及废气管道上方及周围不应明火，防止爆炸。

4.3.6.2轴瓦温度超过60℃，要及时捣车。检查前、后应报告班长。

4.3.6.3捣换洗涤机时，应戴好防毒面具，夜间现场要有专人指挥，并安排监护、接应人员。

4.3.6.4停电掉闸或因停水被迫停车时，应按照车间当班负责人指挥，按顺序开车。

4.3.6.5洗涤机及管道扫除时，作业人员配戴防毒面具等防护用品，应及时调整罐口压力，保持洗涤机进口及水平管道压力在50Pa以上，冷凝岗位要先停止作业。

4.4蒸馏炉特殊作业

4.4.1处理悬矿

4.4.1.1在上延部掏保温套牙子前，要确保防护架螺丝牢固，防止掉砖伤人。

4.4.1.2停风，抽负压，停止排料、加料和其它操作后，方可在上延部掏洞、搪合金棒、穿钢丝绳。作业时应站在打开口侧面，以防喷火伤人。

4.4.1.3在吊拆上延部时周围不应有人，防止砸伤、烫伤。

4.4.1.4拆除加料器后，应将罐口及周围用铁篦子盖好，并确保牢固。

4.4.1.5拆除一冷凝器时，储锌槽及冷凝室应用铁板盖好，应防止触及吊车滑线，非出锌时间，吊车滑线要断电。

4.4.1.6处理悬矿时，要防止加料桥吊料钟碰伤。处理上延部和吊疙疤时，防止撞坏罐壁及上盖；处理罐头（炉子顶部碳化硅砖）疙疤时，疙疤活动后才能用吊车吊。用钎子处理罐头时，扶钎子人员要系好安全带，钎子要握牢，防止坠入罐内。

4.4.1.7加焦时，要安排专人看护一冷器的升温煤气火管，灭火后要按煤气点火顺序重新点燃。处理悬焦时，罐头门要尽量打开小一些，扶钎子打锤人员站在两侧，时刻防止喷火伤人。

4.4.1.8开炉加锌前，二冷器各部位畅通、无泄漏，以防开炉时二冷器爆炸。

4.4.2更换直管根

4.4.2.1停风，停止排料、加料和其它操作，关严废气插板，关水力喷机和强化器水，揭开并压住加料斗大砣，揭开一水封盖，停转子后方可作业。

4.4.2.2卸旧直管根时，防止烫伤、砸伤。换上新的直管根，周围用泥抹严，防止泄漏。

4.4.3处理洗涤机联锁掉闸

4.4.3.1洗涤机电气联锁掉闸要迅速停车，关严洗涤机出口闸门，停水。

4.4.3.2系统（包括水平管道、洗涤入口）保持正压（大于40Pa）。如果压力过大，要打开顶节的放散口水封盖，不应同时打开分炉的放散管。

4.4.3.3一小时内来电，应先将水平管道、总道各扫除门填水密封，关顶节放散口，并用水密封。在系统为正压（大于40Pa）的情况下开车。启动后，再开出口闸门，启动瞬间的入口压力应保持在100 Pa—150Pa。

4.4.3.4一小时后来电，取样分析，煤气成分合格后方可开车。否则用水蒸气驱赶废气。

4.4.4开炉

4.4.4.1听从统一指挥，按计划升温。若单个火管灭火，应立即关严该火管阀门，10分钟后按煤气点火顺序重新点火。风机异常，应先开备用风机，后停故障风机。

4.4.4.2停电掉闸，立即关严各阶火管，关风机，关严风机插板，来电后先按开车顺序开预热风机，10分钟后按煤气点火顺序重新点火。

4.4.4.3换大煤气时，应提前两小时往支路煤气管道送蒸汽，赶走支路管道及煤气洞内空气，按照开炉计划点火、开大煤气，防止爆炸。

4.5精馏

4.5.1运锌、精炼

4.5.1.1操作前，对重物进行试吊，检查抱闸等部件是否灵敏可靠。

4.5.1.2开吊车应遵守GB 6067的规定，不应超载；吊固体锌时，每垛锌不得超过1.6m；不准斜吊、前后撞车，要求运行平稳；操作者应在重物行走方向后面2m以外；

4.5.1.3吊车行走时，行车范围内应无障碍物和人员，液锌面应距离锌包上沿大于0.05m，防止洒落液锌烫伤。

4.5.1.4上下罐笼时，下边人员应先离开，在罐笼里不得左、右走车。

4.5.1.5吊车停用时，应停放在指定地点。吊钩上不应有重物长时间悬挂。

4.5.1.6合闸或拉闸时，人要站在侧面，防止弧光伤人。检查吊车时，应切断电源，并挂牌警示，以防触电。

4.5.1.7精炼岗位捞硬锌及捞渣子时，地面、工具应干燥，应站在侧面。

4.5.2一熔化（加料）、二熔化

4.5.2.1使用工具、所加固体锌应干燥。要防止锌垛散倒砸人。

4.5.2.2加锌时，操作者应站在炉门侧面，缓慢推入。

4.5.2.3扒渣时用力要得当，防止烫伤。清扫熔化炉时不要损坏炉膛。

4.5.2.4更换加料管时防止烫伤。

4.5.2.5使用煤气时，站在上风口，防止煤气中毒。点煤气时，先有明火，后给煤气。

4.5.2.6锌渣装入渣斗不应过满，下运锌渣时，确保下面无人。

4.5.2.7二溶化工应及时处理加料器“涨潮”和“抽风”，防止铅、镉塔顶和冷凝器放炮或鼓开。操作时站在侧面，防止烫伤。尽量减少锌、镉蒸汽溢出塔外，不得随意泄压。

4.5.3精馏塔调整

4.5.3.1确保各部位温度在指标范围内，发现温度过高、压力过大应及时采取措施，并汇报。

4.5.3.2防止煤气阀门管线堵塞、积水、泄漏。

4.5.3.3停电停煤气时，要采取措施，防止煤气管线、精馏塔爆炸。

4.5.3.4扫除直升墙时，从直升墙扒出ZnO，避免烫伤下面人员。

4.5.3.5扫除换热室时，不应站在煤气管道上，要站在侧面打开扫除口。

4.5.4扫除

4.5.4.1确保所用工具完好，接触高温熔体的工具应干燥。

4.5.4.2扫除时，应站在侧面，防止烫伤、烧伤。

4.5.4.3扫除冷凝器应先泄压，避免锌蒸汽冒出烫人。

4.5.4.4扫除煤气道时，应保证明火和微正压，应先关闭可能触及的电源。

4.5.4.5扫除下延部要防止溅锌烫伤。

4.5.4.6换热室、直升墙不能同时清扫。

4.5.4.7扫除完毕，封眼要严密，防止进入空气。

4.5.4.8捞硬锌和出铅，工具不应潮湿，地面不能有水。

4.5.4.9热补塔时亦应防止烫伤。

4.5.5出纯锌（最终产品）

4.5.5.1所用工具、设备应完好与液锌接触的工具、设备、地面应干燥。

4.5.5.2吊车运行时，行车范围应无障碍物和人员。吊车不应前后碰撞，避免洒锌烫人。

4.5.5.3堵出锌嘴时，要用精锌渣子堵严；疏通出锌嘴时，应侧向站着，并戴好防护镜。

4.5.5.4浇锌时要缓慢，控制流量，防止锌液喷出烫人。

4.5.5.5锌液包子横过铸锭机时，一定要远离搂皮岗位以防洒锌烫人。

4.5.6搂皮、接锌

4.5.6.1铸锭机各部件应完好无缺损，安全罩牢固。

4.5.6.2锌模内有水或潮湿或长时间停用，使用前先烤干或刷油，

4.5.6.3开停铸锭机时，接锌工、楼皮工应联系好。铸锭机开车前，上下应无人员和工具。

4.5.6.4铸锭机在运转过程中，不应接触转动部位。打扫卫生或清理下面积锌时，应停车，并派人监护。掉在铸锭机尾部地面上的锌块，要及时钩出。

4.5.6.5搂皮工应站在锌包的侧前方，身体不应靠近铸锭机的转动部位。

4.5.6.6铸锭未凝结前不得加工，以免溅锌烫人或破坏液面。垛上修整锌锭时，应防止周围锌垛散倒砸伤。

4.5.6.7码垛时要采取防散倒措施。锌扣应安全可靠，起吊前，接锌工应离开地坑。

4.5.7自动浇铸线

4.5.7.1 浇铸口周围及所使用工具应保持干燥，长时间停用或新换锭模应经烘干并刷油。

4.5.7.2 铸锭机先手动，后联动；先空负荷运转，正常后方可带负荷。开车前，运转部位无人无障碍物。

4.5.7.3 浇铸时要控制好流量，以免流量过大飞溅烫伤。

4.5.7.4 吊锌垛时，传动链应停止，挂钩要牢靠；起吊前人应离开地坑，吊车运行要平稳，不得碰撞，不得歪拉斜吊。

4.5.7.5 及时清除掉入铸锭机下面的杂物，清理时应停机。铸锭机出现故障，应停车处理。

4.6精馏塔特殊作业

4.6.1停电掉闸作业

4.6.1.1煤气停电掉闸，不能供应煤气或为负压时，应立即全部关死煤气，关闭各塔抽力废气挡板。以防各塔回火爆炸。

4.6.1.2若停电超过一小时，应在加料器、加料管、冷凝器底座、熔化炉、精炼炉、纯锌槽处用木柴加热，防止液锌凝固。

4.6.1.3若停电后，煤压还保持在可以使用的范围内，应开大煤气，适当关抽力，时刻看护。

4.6.1.4来电之后，先开抽力再给煤气，逐步增加煤压，防止塔顶或冷凝器鼓开。当煤压达到一定时，将废气挡板逐步恢复原来位置。点火时要防止煤气爆炸。

4.6.2开塔

4.6.2.1各煤气阀门应关严，塔内不应有煤气，防止点火时爆炸。煤气电动执行机构应正常。

4.6.2.2开关煤气阀、取样、点火时，应站在侧面上风口处。开煤气大闸，封升温孔，煤气方箱点火均应有人监护。

4.6.2.3换大煤气前，在煤气方箱漏斗处燃烧油布，赶走潮气和空气，避免点火时灭火。点燃火把插入方箱扫除口，扫除口呈微正压，火把燃烧一定时间正常后，再开方箱前的煤气闸门，手动送煤气。确认煤气点燃后，将扫除口抹严。

4.6.2.4封小煤气升温孔时应用凉砖，应站在左右侧面，防止升温孔处正压喷火烧人。

4.6.3处理塔响（塔体或下延部堵塞）

4.6.3.1发现下延部没有回流锌，塔有响声，岗位工人应立即向班长和上级部门负责人报告。

4.6.3.2确认塔堵后，应立即停止加料并降温（以每小时80℃速度降温，降到900℃）。同时疏散塔周围人员，并派人警戒。必要时打开铅塔上盖。

4.6.3.3打开测温孔时，作业人员穿戴铝箔防火服，同时作业不宜超过2人，要站在侧面操作，防止溅锌烫伤；将焦油沟、煤气漏斗、水封槽用阻燃材料挡上，防止着火。

4.6.3.4测温孔打开后，先往下淌锌，然后就冒出高温锌蒸气并淌锌，要疏通下延部和气封。处理下延部时应按照先后面，再前面的顺序。测温孔打不开或不淌锌应立即停塔。

4.7鼓风炉供料

4.7.1扎斗

4.7.1.1篦子、平台栏杆应完好。上下梯子时，要扶栏杆。作业时要躲避吊车。

4.7.1.2扎斗时，钎子不应触及料斗下的运输皮带，以防止钎子窜出伤人或撕破皮带。

4.7.1.3圆盘运转时不应靠近，打扫卫生和检修时，应停车。

4.7.2破碎

4.7.2.1破碎机安全装置应灵活、可靠；碎杆、连接件、紧固件应无松动、断裂。

4.7.2.2冻矿应均匀加入，运转时不应用钎子捅，不应带电盘车。挑拣原料中的铁块、石头、草袋等异物，手或工具不得碰及运转部位。

4.7.2.3运行中要经常检查电机及轴承座有无发热和异常声响，发现异常或破碎机被卡住，应停车处理，断开电源，派人监护。运转时不应打开检查门检查，观察应站在侧面。清理溜子时，打开检查门，应戴防护面罩、防护镜，防止物料伤人；应防止锤子、钎子掉进机内，将其毁坏。

4.7.3文丘里收尘器作业

4.7.3.1检查进出口管道及喉管是否粘料时应把进水管关严，以防污水溅出伤人。

4.7.3.2清理粘料时一定要站稳扶好，清理底部时，脚下箱体应牢固。冬季有结冰时，应防止摔倒，防止工具掉入收尘器内。

4.8烧结

4.8.1配料、布料

4.8.1.1清理料仓时，要防止跌入料仓。捅料时应站在侧面，防止仓内积料塌落时喷出伤人。

4.8.1.2进入料仓应先清干物料，系好安全带，停机挂牌，派人监护，应使用安全电压照明。

4.8.1.3应注意烧结机和吊车的运行。跨越轨道时，应躲避大车。大车运行时，不应进入机架内清理积料。

4.8.2圆筒混合、圆筒制粒、圆筒冷却

4.8.2.1运行中筒体不能串动、震动或有异常声响，各部件宜正常。

4.8.2.2设备运转时不得靠近，清扫或修理、维护，进入圆筒检查时，应停机挂牌、监护。

4.8.2.3清理进出料溜子，人要站稳，严防钢钎落入圆筒内或损坏皮带。

4.8.3点火炉点火

4.8.3.1点火前，燃气管、阀和送风管、阀应完好；燃气排污阀水封保持适当水位；点火炉冷却水套管路应通水；经大、中修或新砌的点火炉，应按升温曲线烘炉。

4.8.3.2点燃燃气小烧嘴、开启燃气大阀门，应先明火后送气，防止爆炸。

4.8.4烧结机开机

4.8.4.1开机前烧结机传动电机、减速机处应无障碍物，机尾、弯道及轨道应无大块杂物；台车炉篦条、滑板、压销应完整良好；各人孔门、清扫门应紧闭密封。

4.8.4.2清理点火仓、主料仓内粘料应站在侧面。

4.8.4.3开机前打预备铃，所有人员离开转动部件。

4.8.4.4烧结机运转时，不应靠近弯道检查或处理故障，不应站在轨道上检查，不应更换炉篦条。观察燃气燃烧火焰时，应站在侧面，不能靠得太近。

4.8.5烧结机停炉、停机

4.8.5.1.计划停炉、停机时，上下工序及其他有关人员要作好准备。

4.8.5.2故障停炉、停机时，应立即通知报告有关人员，使风机继续送风一段时间

4.8.5.3突然停水、停电或停燃气时，应立即关闭燃气阀门，打开点火炉放散阀，排走余气；待来水、来电、来气后，取样分析炉内气体成分合格，按点火程序重新点火。

4.8.6烧结机清灰、检修

4.8.6.1进入烟罩巷道或管道清灰前，应停机。应打开所有人孔门，排走SO2烟气，降低内部温度；清扫时应戴好防毒口罩，防止中暑、SO2中毒、窒息。

4.8.6.2清理清灰人孔门时，应戴好防护眼镜站在侧面，避免高温烟气或烟灰伤眼睛。

4.8.6.3高空清理管道时，防止清扫工具掉落，不应投掷工具。向下抛扔高温烟尘时，应在地面设围栏，派人监护，防止高温烟尘烫人。

4.8.6.4清理机尾旋转漏斗时，人应站在捅料口侧面，防止过热的物料溅出伤人。

4.8.7热振给料机、链板、固定条格筛作业

4.8.7.1检查设备时，不能太贴近走轮运行轨道；观察链斗的物料时，不能攀沿链板机架。检查电机、减速机和轴承时，不能正对液力偶合器或油泵，以防喷油伤人。

4.8.7.3链板运行中，不应打开头部检查门，水冷轴承座冷却水不应断水。

4.8.7.4运行中探测缓冲仓料位，不能正对料孔，防止过热物料溅出伤人。

4.8.7.5运行中，要经常检查块仓料位，以免仓满而损坏链板。不应进入条格筛内清理物料。清扫和检查烧结块仓时，人要站稳，以免掉入仓内。

4.8.8浓密

4.8.8.1应经常检查刮泥机及浓密池走台、护栏、走梯，定期维护，及时加固。

4.8.8.2登上耙臂走台检查、清理、探测池底蓝粉厚度时应密切注意刮泥机行走情况及其与水槽水管的位置，防止滑倒，结冰时宜系安全带，防止跌入池内。用风管搅拌蓝粉或用长钎子疏通浓密机底口时，应停机。

4.8.8.3配药时，防止药液喷入眼睛。不慎进入眼睛，要立即用清水清洗，然后就医。

4.8.8.4不宜站在运转的耙臂上逗留，在其上操作时，应防止耙臂上方物体碰伤，防止落水。

4.8.9转鼓真空过滤

4.8.9.1现场不得堆放障碍物，防止摔伤。操作平台要牢固，平台周围及扶梯有栏杆。

4.8.9.2搅拌槽和贮液槽放液时，旁边不应站人，防止液溅伤人。

4.8.9.3转鼓转动时作业人员应离开转鼓。投掷物体时下面应派专人监护。

4.8.10烟灰真空输送和刮板

4.8.10.1各部螺丝应牢固，运转正常。转动部件应有防护罩，周围无障碍物。真空泵启动前要盘车，管路阀门及通水情况宜正常。

4.8.10.2放灰时灰量不能过大，要控制均匀，不能两个或多个吸嘴同时使用；不应将手伸入吸嘴内或从下往上看。

4.8.10.3应随时清除地面上的灰尘，以防滑倒摔伤。

4.8.10.4检查或更换滤袋时应使用36V以下电灯；检修或更换脉冲阀上零部件时，应先关闭所在压缩空气包的进气阀，并排出气包内残余压缩空气。

4.8.10.5收尘器灰斗内粉尘燃烧时，不应用水或蒸汽灭火，应停风机处理。

4.8.10.6开刮板前要确保罐内无人。运行中不应在齿轮、链子、刮板中取障碍物，发现异常应停机检查、处理。

4.8.10.7尘斗积灰过多，可用木棍捅下，不应用金属棍。停机检查、清理可以打开盖板，开机前应盖好。

4.9鼓风炉备料

4.9.1箕斗加料

4.9.1.1各转动部位、钢丝绳及安全装置应完好，绳卡插销应牢固。箕斗钢丝绳要勤加油。

4.9.1.2振动筛排料时，偏心轮旁不应站人。处理振动筛故障，应先断电挂牌。

4.9.1.3熔剂浮渣不应与杂料混合堆放，更不应与水接触，掉在地面应及时清理返仓，仓与漏斗及杂料应保持干燥。下雨或天气潮湿时，不应倒运、造熔剂渣。

4.9.1.4加料时箕斗下方周围不应站人，箕斗应停电挂牌。箕斗装载不可过满。

4.9.1.5箕斗运行时不应手扶、攀登、乘坐。箕斗运行到两端时应减速，以防车速过快脱轨翻车。发现异常应及时停车。

4.9.1.6杂料仓周围不应停留，进入杂料坑前，应先通风，戴好防毒口罩，不应吸烟。

4.9.2主控制室加料、炉顶作业

4.9.2.1操作前设备按钮、仪表灵活好用，钢丝绳符合要求。转运车轨道周围等危险区域不应有人。

4.9.2.2吊车出现异常，立即采取措施或停止吊车。重罐在提升塔上不应随意下放，应按临时卸料程序卸料。

4.9.2.3两批炉料不应同时加入炉内，不应同时打开大、小料钟。

4.9.2.4炉顶处理故障或使用炉顶吊车时，应停止加料并挂警示牌，加料吊车不能开到炉顶。用加料吊车检修炉顶料钟时，宜用吊车现场开关。

4.9.2.5防止探料孔冒气，不应在炉顶平台往下掷物。

4.9.3热风炉、焦炭预热器作业

4.9.3.1距煤气管道、设备40m以内不应有明火、高温，保持煤气水封一定水位。

4.9.3.2新送煤气，应先用蒸汽吹扫管道，取样分析煤气成分合格。点火时，应先适当打开烟道阀使燃烧室处于负压状态。要防止中毒、爆炸。

4.9.3.3煤气压力不足时，应立即关闭阀门。鼓风炉休风停烧鼓风炉煤气，打开放散阀。

4.9.3.4换炉时燃烧炉、送风炉不应同时操作，应按顺序进行，防止“跑风”、“返风”。

4.9.4鼓风炉煤气洗涤机作业

4.9.4.1保持挖泥船水封满水、良好，设备密封良好。

4.9.4.2鼓风炉休风后，洗涤机应继续运行，待鼓风炉料钟、横跨烟道清扫完毕方能停止。

4.9.4.3清扫洗涤机前，确认机内无煤气、已停电，供水阀门已经关闭。取样分析机内气体成分合格，才能进入。清扫时，应保持洗涤机通风。机内使用电源应是安全电压。清扫检修后，确认机内无人、无遗物，才能封门。

4.9.5煤气升压

4.9.5.1应检查设备运转、注滑、压力、水封等，发现异常应及时报告处理，水封应满水。

4.9.5.2清扫、检修时应采取可靠措施防止中毒。开机时应按操作程序进行，防止爆炸。

4.9.5.3停电掉闸后，3分钟内来电，直接启动升压机。超过3分钟来电，应取样分析机内气体成分，合格后才能启动。

4.9.6浊循环、清循环

4.9.6.1冷却塔电机要有防护罩和防雨罩。水泵房内地面应无积水，水池周围有很好的照明。

4.9.6.2在冷却塔风扇运转时，不应检修或进入冷却塔内，更不能向冷却塔内抛扔物体。

4.9.6.3在上下楼梯或在沉淀池、回水池上行走时，要手扶栏杆，防止摔伤或掉入池内。

4.10熔炼

4.10.1打炉结

4.10.1.1供气软管工作压力、接头型号尺寸及消声器的安装符合要求，不能损坏或老化。

4.10.1.2正确配戴耳塞子、手套、眼睛等防护用品。

4.10.1.3压缩空气吹通软管或空气通道时，要防止开口端打伤人。要使供气管子中的微粒安全喷出。

4.10.1.4不能超过设备的额定压力。不宜将灰尘吹向人、用压缩空气吹人、清除衣服尘灰。

4.10.1.5在拆卸软管之前宜先关闭压缩机的气塞，释放管道空气压力。

4.10.2扒渣和破碎

4.10.2.1新投入使用的扒子、钢钎应放在槽面上烘干后方可使用。

4.10.2.2铅泵启动前，扒渣口应砌砖堵好黄泥，避免跑铅，一旦跑铅应及时停泵。

4.10.2.3熔剂槽、分离槽、回铅槽过道口在休风期间要做好保温工作，保持过道通畅。

4.10.2.4扒渣时，车内装载不应过满，避免伤人。

4.10.2.5熔剂渣应当班运走，落地及圆筒平台上的熔剂渣应及时清理。熔剂渣不应倒在有水或潮湿的地方，更不能洒水，防止产生砷化氢。下雨或天气潮湿时，应停止倒运和造熔剂渣。

4.10.2.6熔剂渣应冷却、破碎后进仓，不应加入圆筒。仓内应干燥。进入仓内工作应采取措施，防止中毒。

4.10.2.7圆筒运转时，不应靠近，进入圆筒清理应停电挂牌，密封进渣口，并派人监护。

4.10.2.8人工加氯化铵，头部不应探到扒渣口前，避免火苗窜出烧伤。

4.10.2.9冷凝器浮渣不能和熔剂浮渣混合。

4.10.3冷却流槽作业

4.10.3.1钎子、扒子、渣勺等用具及铅锭，应烘干。冷却水管不宜漏水。流槽积水盘积水宜及时吸干。安全通道应保持畅通。

4.10.3.2开铅泵时，附近人员应撤离流槽，铅液流动正常后才能进入，发生异常应及时停泵。补铅时，人离开补铅点，不应跨越流槽。

4.10.4换转子和冷凝

4.10.4.1炉门周边应补黄泥并刷玻璃水。转子皮带轮应有防护罩。

4.10.4.2送风前，所有人应离开冷凝器及清扫门，待送风稳定后才能进入现场，防止烫伤和煤气中毒。

4.10.4.3休风换转子时，吊装转子应避开人员。转子提出后，放转子孔应用铁板盖牢，防止有人踩入；下转子时，应缓慢，清扫门周围不应有人；启动转子检查转向是否正确，紧固螺丝应先停止转子转动。

4.10.4.4休风清扫，应由电工断开转子电源。开炉门时，周围不应站人，要防止铅液溢出。

4.10.5铅泵作业

4.10.5.1铅泵启动时，所有人员暂时离开流槽，并监视铅液流动情况，发现异常及时处理。

4.10.5.2补充铅时，人不可靠近补铅点。防止加铅时，铅液喷出烫伤。

4.10.5.3使用钢钎、扒子时，防止触电。站在泵边工作时，防止跌入铅池内。

4.10.5.4停铅泵时，应避免铅液反抽。休风清扫应吊出铅泵。

4.10.6鼓风炉炉前作业

4.10.6.1保持安全通道畅通，收尘罩通风收尘良好。

4.10.6.2烧堵渣口应有专人挂麻袋遮挡。渣口烧氧过程中，一旦发生冒黑烟应立即停止烧氧。渣口水套漏水，应及时断水，待放渣完毕后再休风处理。

4.10.6.3新砌筑的炉前渣坝、流槽使用前应用木柴烘烤，炉前流槽进出水连接胶管应用泡过玻璃水的石棉绳包好，发现漏水应立即处理，防止水进入前床渣口。停水时应及时供给事故水，并及时排放炉前渣。

4.10.6.4捅打风口、堵风口、烧渣口时，人应站在侧面。

4.10.6.5上炉壳上部清理喷淋炉壳布水器，防止煤气中毒。

4.10.6.6除岗位操作人员巡检以外，其他人员不应在风口区逗留。不应在热风管下悬挂任何物件。

4.10.7鼓风炉前床作业

4.10.7.1收尘管线，保持畅通。变压器房内不应堆放任何易燃物品。前床渣口操作平台及进出通道要畅通，不得影响操作和行走，烧氧后的废管应归类放置并及时清走。

4.10.7.2渣池进水应及时抽干，渣口水套符合要求，放渣时人应站在侧面，防止渣液伤人。

4.10.7.3冲水淬渣时，应停止其它操作。不应跨越正在放渣的流槽、渣口，放渣后不应马上清理冲渣口。

4.10.7.4铸铅圆盘应运转正常；运转时，圆盘上不应站人；放铅时圆盘周围不应站人。

4.10.7.5新投入使用的铅包、流槽宜烘干。铅包、渣包装载不应过满，吊运中不应靠近。

4.10.7.6前床黄渣太厚，应采用冲水淬渣方式排出，避免大量黄渣进入烟化炉。

4.10.8鼓风炉爆破作业

4.10.8.1凡从事爆破作业的人员，应经过专业培训，合格后才能作业。

4.10.8.2不应携带火种、易燃物等进入炸药加工间。应用专用工具运、带雷管和炸药，不应在衣服口袋内装雷管。

4.10.8.3准备好所需爆破材料，各爆破孔应符合爆破要求。发出警报哨声，各路口应挂警告牌、派出岗哨，以防无关人员闯入爆破现场。

4.10.8.4点火时应由一人统一指挥，明确核实各人所负责的爆破孔，装好炮后，迅速撤离现场。每人只许装一炮、点一炮。

4.10.8.5严格控制每次放炮的数量，要注意数好每次炮声与实际的数量是否相符。发现哑炮，应等待一段时间后，指定一人排除。

4.10.8.6爆破结束后，应对爆破材料进行检查整理，销毁剩余炸药。把当班的使用量登记。

4.10.9烧氧和打锤

4.10.9.1使用气瓶应符合《气瓶安全监察规程》。

4.10.9.2氧气管不宜少于1.2m，以防回火伤人，发现回火应及时并闭气阀。

4.10.9.3锤头不宜松动，钎头、锤头不得有裂纹、飞边、毛刺，顶部不得淬火。打锤人不得戴手套，掌钎人应戴手套。

4.11烟化炉作业

4.11.1烟化炉进料、放渣、送风

4.11.1.1炉体各部位要牢固，渣口门要堵紧；各防爆部件、仪表等设备应完好；炉顶及烟道水套、下部水套及各进出水管应完好，冲渣水压正常。

4.11.1.2各岗位应密切配合，进料时要控制好风量，防止未送风而加料堵死风口。进料、打风口时，渣口周围人员应回避，以防喷渣伤人。倒料时应缓慢，不应过快过猛。

4.11.1.3清扫加料槽时，应先关好中间仓旋塞，停止用水喷射放渣口，防止蒸汽烫伤。

4.11.1.4放渣时，人要离开冲渣槽。用水喷渣口时，应站在侧面上风口处，以免烫伤。

4.11.2粉煤及输送

4.11.2.1粉煤仓、球磨机、中间仓附近不应动火作业和带入火种。检修时，应先清净粉煤。

4.11.2.2热风炉点火、停风要防止煤气中毒、爆炸。防止球磨机进口温度过高而造成煤仓着火、爆炸或布袋室燃烧。

4.11.2.3进煤前、后，应与粉煤输送工联系，防止输送管堵塞。进料后，慢慢打开旋塞，防止管道积煤粉较多而造成粉煤燃烧爆炸。

4.11.2.4加料期间不得换中间仓。遇突然停电，应及时关闭旋塞阀，防止煤管和煤仓回火而引起爆炸。

4.11.2.5烟化炉大、中修前，应控制磨煤量，清空粉煤仓，防止粉煤自燃。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

锌冶炼安全生产规范（火法）

Safety codes for zinc smelting

（送审稿）

GB/T XXXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准