前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 4155-2003《氧化铈》。

本标准与GB/T 4155-2003相比，主要技术变化如下：

——删除了牌号021015和牌号021018及其相应考核指标；

——增加了牌号021045和牌号021050、牌号021025及其相应考核指标；

——新增牌号021045和牌号021050,其稀土杂质考核指标用“分量”表示；

——新增牌号021025稀土杂质考核指标用“合量”表示；

——增加对牌号021040A、牌号021040B和牌号021045粒度的考核指标；

——增加对牌号021035和牌号021030中硫酸根的考核指标；

——调整了牌号021040A，牌号021040B，牌号021035, 牌号021030和牌号021020中非稀土杂质考核指标。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：江阴加华新材料资源有限公司、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司、厦门通士达新材料有限公司。

本标准主要起草人：史卫东、肖睿、谢建伟、王静、XXX、XXX、XXX、XXX.

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4155-1984；

——GB/T 4155-1992；

——GB/T 4155-2003。

氧    化    铈

范围

本标准规定了氧化铈的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于化学法制得的，可供制作玻璃、陶瓷、电子、发光材料和抛光粉等用的氧化铈。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T 8170 数值修约规则及极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 16484.12 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 硫酸根量的测定

GB/T 17803 稀土产品牌号表示方法

GB/T  18115.2  稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法  铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定

GB/T 20170.1  稀土金属及其化合物物理性能测定方法 稀土化合物粒度分布的测定

3  要求

3.1  化学成份

产品按化学成份分8个牌号，化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表１

| 产 品 牌 号 | 021050 | 021045 | 021040A | 021040B | 021035 | 021030 | 021025 | 021020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 分 ︵ 质 量 分 数 ︶ / % | REO，不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
|  | CeO2/REO不小于 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.5 | 99.0 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀 土 杂 质 / REO | La2O3 | 0.00015 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.015 | 合量为0.1 | 合量为 0.5 | 合量为 1 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.015 |  |  |  |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  | Y2O3 | 0.0001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 |  |  |  |
|  |  |  | Eu2O3 | 0.00005 | 其余 合量0.001 | 其余 合量0.002 | 其余 合量0.002 | 其余 合量0.005 |  |  |  |
|  |  |  | Gd2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tb 4O7 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dy2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Er2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.00005 |  |  |  |  |  |  |  |

表1（续）

| 产 品 牌 号 | 021050 | 021045 | 021040A | 021040B | 021035 | 021030 | 021020 | 021018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 成分 ︵ 质量 分数 ︶ /% | REO，不小于 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 98.0 | 98.0 |
|  | CeO2/REO不小于 | 99.999 | 99.995 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | 99.9 | 99.0 | 98.0 |
|  | 杂质 含量 ，不 大于 | 非稀 土杂 质 | Fe2O3 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.04 |
|  |  |  | CaO | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.5 | 0.5 |
|  |  |  | SiO2 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
|  |  |  | Cl- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
|  |  |  | SO42- | - | - | - | - | 0.08 | 0.1 | - | - |
|  | 灼减，不大于 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

3.2  物理性能

牌号021040A、牌号021040B和牌号021045产品粒度（d50）为2μm ~7μm。

3.3  外观

3.3.1  本产品为粉末状。产品颜色可呈淡黄色、奶白色、黄褐色或浅红色。

3.3.2  产品必须洁净，无目视可见夹杂物。

- 试验方法

4.1  稀土总量（REO）的分析按GB/T 14635规定的方法进行。

4.2  非稀土杂质及灼减的分析按GB/T 12690规定的方法进行，其中测定硅量的样品前处理方法按GB/T 12690.7标准中6.4.1和6.4.2条款执行。

4.3  稀土杂质的分析参照GB/T 18115.2规定的方法进行。

4.4  非稀土杂质硫酸根的分析参照GB/T 16484.12规定的方法进行。

4.5  物理性能粒度的分析按GB/T 20170.1规定的方法进行。

4.6  数值修约按GB/T 8170规定的方法进行。

4.7  产品外观用目测检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

5.5  检验结果判断

化学成分、物理性能仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准不符时，则直接判定该产品为不合格品

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

每桶（箱、袋）外注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及"防潮"标志或字样。产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中,每袋(瓶)净重2㎏、5㎏、10㎏。再将袋(瓶)置于桶(箱)内，每桶(箱)净重10㎏、20㎏、25㎏。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H65

中华人民共和国国家标准

GB/T 4155—××××

代替GB/T 4155-2003

氧化铈

Cerium oxide

(送审稿)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布