ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T编号

GB/T 20165—201X

代替 GB/T 20165-2006

稀  土  抛  光  粉

Rare earth polishing powder

（预审稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

2011—XX—XX发布                                              2011—XX—XX实施

发 布

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T 20165-2006《稀土抛光粉》

本标准与GB/T 20165-2006相比主要变技术化如下：

——修改了ICS号、中国标准文献分类号；

——取消了“比放射性”指标；

——增加了“研削力”和“划痕”术语，删除了“相对抛光率”术语；

——增加了产品牌号“206088D”，缩小了中心粒径的值并修改为在特定范围内，增加了最大粒径并给定了范围，增加了对研磨效果的要求，删除了对相对抛光率的要求（见表1）；

——修改了悬浮液PH值的要求为“产品分散悬浮液浓度为100 g/L时，PH值不大于8.00”

（见4.3）。

——修改了外观由“微红色”为“棕红色”（见4.4）；

——修改了外包装为纸袋、箱或桶，每件净重20 Kg或25 Kg，如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定（见7.2）；

——删除了对使用说明书的要求。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：包头天骄清美稀土抛光粉有限公司。

本标准主要起草人：×××、×××、×××、×××。

本标准的历次版本发布情况：

——GB/T 20165-2006。

稀土抛光粉

- 范围

本标准规定了稀土抛光粉的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于以铈基稀土化合物为原料，经化学法加工制得具有特定物相和一定抛光性能的粉末状产品，主要用于电视、电脑等显示器及显示屏的玻璃基板、光学玻璃元件、玻璃眼镜片、集成电路基板、玛瑙、水晶、玉石、石英等的表面抛光处理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB  9968   硝酸稀土植物生长调节剂

GB/T 12690  稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14634  灯用稀土三基色荧光粉试验方法

GB/T 14635  稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 20166  稀土抛光粉化学分析方法

GB/T 20167  稀土抛光粉物理性能试验方法

GB/T 20170  稀土金属及其化合物物理性能测试方法

- 术语

3.1

抛蚀量  burnishing mass

在规定的测试条件下，被测稀土抛光粉试样对SF-5玻璃片在单位时间、单位面积的抛蚀量（F）。

F=(m0−m1)(s×t)----------------------------（1）

式中：

F —抛蚀量，单位为毫克每平方厘米每分钟〔mg/( cm2·min)〕；

m0—研磨前玻璃片的总重量,单位为毫克（mg）；

m1—研磨后玻璃片的总重量，单位为毫克（mg）；

s —玻璃片的总表面积，单位为平方厘米（cm2）；

t —研磨时间，单位为分钟（min）。

3.2

划痕  Scratch

在高能卤素灯下观察，若被磨SF-5玻璃片上的划痕正、反面都反光且划痕的长度大于或等于玻璃片的半径，则认为该玻璃片存在划痕，存在划痕的玻璃片数与总的被磨玻璃片数的比值称划痕。

- 要求

  - 理化性能

产品的理化性能应符合表1的规定。如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

表1

| 理化性能 |  |  | 产品牌号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 206088A | 206088B | 206088C | 206088D |
| 化学成分 （质量分数）∕ % | REO |  | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 |
|  | CeO2/REO |  | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
|  | F |  | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
|  | 灼减 |  | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
|  | 水分 |  | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 物理性能 | 中心粒径（D〔V，50〕）/ µm |  | 0.6～1.2 | 0.7～1.4 | 0.8～2.0 | ≤3.5 |
|  | 最大粒径（D〔V，100〕）/ µm |  | ≤5.5 | ≤8.0 | ≤16.0 | ≤37.0 |
|  | 真密度 / (g/cm3) |  | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 | 6.0±1.0 |
|  | 研磨效果 | 抛蚀量〔mg/( cm2·min)〕 | ≥0.1 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.15 |
|  |  | 划痕（%） | 0 | ≤10 | ≤50 | — |
| 物相组成 | 基体 | CeO2 | 含有基体或含有基体和其它物相中的一种或两种 |  |  |  |
|  | 其它物相 | LnF3、LnOF |  |  |  |  |

  - 悬浮液PH值

产品分散悬浮液浓度为100 g/L时， pH值不大于8.00。

4.3   外观

产品外观为均一的棕红色、乳白色或白色粉体，无可见夹杂物。

- 试验方法

5.1 化学成分

5.1.1 REO的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

5.1.2 CeO2、F量的分析方法分别按GB/T 20166.1、GB/T 20166.2的规定进行。

5.1.3 水分、灼减的分析方法分别按GB/T 12690.3、GB/T 12690.2的规定进行。

5.2 物理性能

5.2.1中心粒径（D〔V，50〕）测试方法按GB/T 20170.1的规定进行。

5.2.2真密度的测试方法按GB/T 14634.5的规定进行。

5.2.3抛蚀量和划痕的测定方法按GB/T 20167的规定进行。

5.3 pH的测定

按pH计说明书规定的方法进行。

5.4外观

检验外观时，称取10g试样，均匀地平摊在白色瓷板或油光纸上，其摊开面积不小于20cm2，在日光下用目视检测。

- 检验规则

6.1检查和验收

6.1.1  产品应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写产品质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如果检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起两个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

6.2   组批

产品应成批检验，每批应由同一牌号的产品组成。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能、悬浮液pH值的检验。

6.4 仲裁取样和制样

6.4.1 产品的取样按表2的规定进行。

表2

| 每批件数 | 1 | 2～5 | 6～10 | 11～20 | 21～40 | 41～60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6.4.2从每件随意袋中取样不少于100g(抛蚀量和划痕仲裁取样可酌情增加)。将取得的样品经充分混匀后，以四分法缩分至试样所需量。装入清洁干燥的塑料样品袋中封口。

6.5   检验结果判定

每批产品的检验项目结果与本标准规定不符时，应从该产品中取双倍试样对不合格项目进行复检，若仍有结果不合格，则判该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

  - 标志

产品外包装上应注明：

- 产品名称;

- 供方名称、地址、邮编、电话;

- 注册商标;

- 产品牌号;

- 批号;

- 本标准编号;

- 净重、毛重;

- 生产或出厂日期。

  - 包装

产品内包装为塑料袋，每袋净重分别为1Kg、5Kg、20Kg ；外包装为纸袋、箱或桶，每件净重20 Kg或25 Kg 。如需方有特殊要求，可由供需双方协商确定。

  - 运输和贮存

产品应存放在清洁干燥处；运输时严防雨淋受潮。

  - 质量证明书

每批产品应附质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、邮编、电话、传真；

- 产品名称、牌号；

- 批号；

- 净重、件数；

- 分析检验结果和技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 生产或出厂日期。