中华人民共和国国家标准

XB/T ×××××.2—201×

- 钆铁合金化学分析方法

- 第2部分：稀土杂质含量的测定

- 电感耦合等离子发射光谱法

Chemical analysis methods of Gadolinium ferroalloy

Part 2 : Determination of rare earth impurity contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

201×-××-××发布

- 201×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XB

- 前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

XB/TXXXXX-201X《钆铁合金化学分析方法》共分5个部分：

——第1部分：稀土总量的测定  重量法；

——第2部分：稀土杂质含量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定  电感耦合等离子发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定  重铬酸钾容量法；

——第5部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法。

本部分为第1部分

本部分由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本部分负责起草单位:赣州有色冶金研究院。

本部分起草单位：赣州有色冶金研究院。

本部分参加起草单位：包头稀土研究院、赣州虔东稀土集团股份有限公司、赣州艾科锐化工金属材料检测有限公司、赣县红金稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究所、天瑞仪器股份有限公司

参加起草。

本部分主要起草人：黎英、刘鸿、蔡学建。

本部分参加起草人：李玉梅 、温斌、张翼明、姚南红、刘钧洲、刘荣丽、梁斌、艾明、成国庆、

郑建明。

钆铁合金化学分析方法
第2部分：稀土杂质量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

  - 范围

本部分规定了钆铁中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定方法。

本部分适用于钆铁中镧、铈、镨、钕、钐、铕、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围见表1。

表 1

| 元素 | 质量分数/ % | 元素 | 质量分数/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 0.010～0.500 | Dy | 0.010～0.500 |
| Ce | 0.010～0.500 | Ho | 0.010～0.500 |
| Pr | 0.010～0.500 | Er | 0.010～0.500 |
| Nd | 0.010～0.500 | Tm | 0.010～0.500 |
| Sm | 0.010～0.500 | Yb | 0.010～0.500 |
| Eu | 0.010～0.500 | Lu | 0.010～0.500 |
| Tb | 0.010～0.500 | Y | 0.010～0.500 |

  - 方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

  - 试剂与材料

    - 盐酸（1+1）。

    - 盐酸（1+19）。

    - 硝酸（1+1）。

    - 过氧化氢（30%）。

    - 镧标准贮存溶液：称取0.1173g经950℃灼烧1h的氧化镧(REO>99.5%，La2O3/REO>99.99%)置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镧。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg镧的标准溶液。

    - 铈标准贮存溶液：称取0.1228g经950℃灼烧1h的氧化铈（REO>99.5%，CeO2/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.3），加2mL过氧化氢（3.4），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铈。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg铈的标准溶液。

    - 镨标准贮存溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨（REO>99.5%，Pr6O11/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镨。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg镨的标准溶液。

    - 钕标准贮存溶液：称取0.1167g经950℃灼烧1h的氧化钕（REO>99.5%，Nd2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钕。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg钕的标准溶液。

    - 钐标准贮存溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐（REO>99.5%，Sm2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钐。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg钐的标准溶液。

    - 铕标准贮存溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕（REO>99.5%，Eu2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铕。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg铕的标准溶液。

    - 铽标准贮存溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽（REO>99.5%，Tb4O7/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铽。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg铽的标准溶液。

    - 镝标准贮存溶液：称取0.1148g经950℃灼烧1h的氧化镝（REO>99.5%，Dy2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镝。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg镝的标准溶液。

    - 钬标准贮存溶液：称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬（REO>99.5%，Ho2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钬。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg钬的标准溶液。

    - 铒标准贮存溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒（REO>99.5%，Er2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铒。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg铒的标准溶液。

    - 铥标准贮存溶液：称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥（REO>99.5%，Tm2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铥。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg铥的标准溶液。

    - 镱标准贮存溶液：称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱（REO>99.5%，Yb2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镱。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg镱的标准溶液。

    - 镥标准贮存溶液：称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥（REO>99.5%，Lu2O3/REO>99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镥。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg镥的标准溶液。

    - 钇标准贮存溶液：称取0.1270g经950℃灼烧1h的氧化钇（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钇。再将此溶液用盐酸（3.2）稀释成1mL含200µg钇的标准溶液。

    - 钆标准贮存溶液：称取3.4579g经900℃灼烧1h的氧化钆(REO>99.5%，Gd2O3/REO>99.99%)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含30mg钆。

    - 铁标准贮存溶液：称取1.4297g经100℃烘干1h的三氧化二铁(>99.99%)置于100mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg铁。

    - 氩气（＞99.99%）。

  - 仪器与设备

- 电感耦合等离子体发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

  - 试样

- 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

  - 分析步骤

    - 试料

称取2.0000g试样（5），精确到0.0001g。

    - 测定数量

称取两份试料（6.1），进行平行测定，取其平均值。

    - 分析试液的制备

将试料（6.1）置于100ｍＬ烧杯中，加40ｍＬ盐酸（3.1），几滴过氧化氢（3.4），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100ｍＬ容量瓶中用水稀释至刻度，混匀。移取10.00mL于100mL容量瓶中，用盐酸（3.1）稀释至刻度，混匀。

    - 标准系列溶液的配制

将标准贮存溶液（3.5～3.20）按表2分别移入5个200mL容量瓶中，用盐酸（3.2）稀释至刻度，混匀，制得标准系列溶液，待用。

表2

| 标液标号 | 各元素质量浓度/μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gd | Fe | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu |
| 1 | 1500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1500 | 500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 1500 | 500 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 1500 | 500 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 1500 | 500 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

续表2

| 标液标号 | 各元素质量浓度/μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |

    - 测定

      - 推荐分析线见表3：

表3

| 元素 | 分析线/ nm | 元素 | 分析线/ nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La | 408.671 412.623 | Dy | 353.170 |
| Ce | 418.660 446.02 | Ho | 345.600 |
| Pr | 414.311 410.072 | Er | 337.271 326.941 |
| Nd | 401.225 | Tm | 313.126 |
| Sm | 442.434 363.427 | Yb | 289.138 |
| Eu | 381.965 | Lu | 261.542 |
| Tb | 384.875 350.914 367.635 | Y | 371.029 |

6.5.2 将分析试液（6.3）与标准系列溶液（6.4）同时进行氩等离子体光谱测定。

  - 分析结果的计算与表述

将标准系列溶液（6.4）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.4）和分析试液（6.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.3）中被测稀土元素的浓度。

按公式（1）计算待测稀土元素的质量分数（％）：

w(X%)=c×V2×V0×10−6m×V1×100…………………（1）

式中：c ——自工作曲线上查得被测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

V2——分析试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g)；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表11数据采用线性内插法求得。超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表5

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La | 0.051 | 0.0023 | Dy | 0.019 | 0.0023 |
|  | 0.099 | 0.0042 |  | 0.117 | 0.0023 |
|  | 0.202 | 0.0048 |  | 0.217 | 0.0040 |
| Ce | 0.049 | 0.0023 | Ho | 0.053 | 0.0026 |
|  | 0.100 | 0.0048 |  | 0.102 | 0.0028 |
|  | 0.202 | 0.0048 |  | 0.202 | 0.0048 |

续表5

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pr | 0.020 | 0.0031 | Er | 0.054 | 0.0023 |
|  | 0.106 | 0.0040 |  | 0.101 | 0.0020 |
|  | 0.201 | 0.0042 |  | 0.202 | 0.0048 |
| Nd | 0.055 | 0.0016 | Tm | 0.050 | 0.0012 |
|  | 0.104 | 0.0031 |  | 0.098 | 0.0020 |
|  | 0.206 | 0.0048 |  | 0.202 | 0.0036 |
| Sm | 0.051 | 0.0016 | Yb | 0.050 | 0.0016 |
|  | 0.100 | 0.0040 |  | 0.098 | 0.0026 |
|  | 0.202 | 0.0036 |  | 0.202 | 0.0034 |
| Eu | 0.050 | 0.0012 | Lu | 0.053 | 0.0023 |
|  | 0.0098 | 0.0023 |  | 0.102 | 0.0020 |
|  | 0.200 | 0.0020 |  | 0.204 | 0.0023 |
| Tb | 0.055 | 0.0016 | Y | 0.051 | 0.0023 |
|  | 0.106 | 0.0031 |  | 0.099 | 0.0023 |
|  | 0.0208 | 0.0051 |  | 0.202 | 0.0042 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列的允许差。

表6

| 稀土杂质 | 质量分数/% | 允许差/% | 稀土杂质 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧、钐、铕、钬、铥、铒、镱、镥、钇 | ＞0.010～0.020 ＞0.020～0.050 ＞0.050～0.10 ＞0.10～0.30 ＞0.30～0.50 | 0.0030 0.0050 0.010 0.020 0.030 | 铈、镨、钕、钆、铽 | ＞0.010～0.020 ＞0.020～0.050 ＞0.050～0.10 ＞0.10～0.30 ＞0.30～0.50 | 0.0040 0.0060 0.012 0.020 0.030 |

  - 质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。