前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009 的规定起草。

本标准由全国稀土标准化技术委员会SAC/TC 229归口。

本标准为首次制定。

本标准起草单位：国家稀土产品质量监督检验中心、包头稀土研究院、瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司、赣州虔东稀土集团股份有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。

本标准参加起草单位：赣州虔东稀土集团有限公司、有研稀土新材料股份有限公司。

本标准主要起草人：王小青、张志宏、许涛、陈国华、解萍、侯复生、赵立东、XXX、XXX。

镨钕镝合金

1   范围

本标准规定了镨钕镝合金的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及质量证明书。

本标准适用于电解法生产的，供制作钕铁硼永磁材料用的镨钕镝合金。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T XXXXX 镨钕镝合金化学分析方法

- 要求

3.1化学成分

镨钕镝合金的化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可另行协商，并在合同中注明。

表1

| 产品 牌号 | 化学成分(质量分数) / % |
| --- | --- |
|  | RE 不小于 | Nd/RE | Dy/RE | 杂质含量, 不大于 | Pr |
|  |  |  |  | 稀土杂质/RE | 非 稀 土 杂 质 |  |
|  |  |  |  |  | C | Si | Ca | Al | Mg | Fe | O | W+Mo |  |
| 045072A | 99.5 | 72±2 | 5±0.3 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.05 | 余量 |
| 045072B | 99.0 | 72±2 | 5±0.3 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.08 | 余量 |
| 045070A | 99.5 | 70±2 | 8±0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.05 | 余量 |
| 045070B | 99.0 | 70±2 | 8±0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.08 | 余量 |
| 045068A | 99.5 | 68±2 | 10±0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.3 | 0.03 | 0.05 | 余量 |
| 045068B | 99.0 | 68±2 | 10±0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.05 | 0.08 | 余量 |

3.2 外观

3.2.1产品为铸态合金。

3.2.2产品表面及其断口均呈银白色，应洁净，无可见的夹杂物和氧化脱落粉末。

- 试验方法

4.1产品中化学成分的分析方法按GB/T XXXXX 镨钕镝合金化学分析方法的规定进行。

4.2数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.3产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2 组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

5.4 取样与制样

5.4.1化学成分的仲裁取样件数按表2的规定进行。取样应按照均匀分布的原则进行，即从任一包装内抽取的样品件数的最大值与最小值差值不超过1件。

表2

| 每批重量/kg | ≤10 | ＞10～50 | ＞50～100 | ＞100～200 | ＞200～500 | ＞500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数/块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 |

5.4.2 化学成分的仲裁取样方法按下述规定进行：

取样时，首先将试样打磨干净。分析氧含量，从合金锭中间位置截取试样,取样量不少于10g；分析其它杂质含量时，用直径5mm～10mm的钻头在合金锭上下两面等距离处各钻取3点，弃去距锭块表面1～2 mm的钻屑，取样量不少于10g，将所得试样迅速混匀缩分至所需数量，立即放入带盖的磨口瓶中密封保存。

5.4.3断口制样：任取一块合金，用压力试验机打断口。

5.4.4产品的可追溯性：产品的制造记录至少要保存2年，若发生产品质量问题是可以追溯到每一生产过程。

5.5 检验结果的判定

化学成分仲裁分析结果, 以每个样品的检测值作为判据，而不是以平均值作为判据。

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍样锭对不合格项目进行重复试验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

产品外观不合格，则直接判定该批产品为不合格。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志、包装

6.1.1 包装桶（箱）外应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期等标志或字样。

6.1.2 产品应采取防氧化措施密封装入铁桶中，如需方对包装有特殊要求，由供需双方协商确定。

6.2 运输、贮存

运输及贮存时，产品需存放干燥处，不得露天放置。

6.3 质量证明书

每批产品应附质量证明书，注明：

a）供方名称；

b）产品名称；

c）牌号、批号、净重、毛重、件数；

d）各项分析检验结果和供方质量检验部门印记；

e）本标准编号；

f）检验日期；

g）出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

镨钕镝合金

Praseodymium-neodymium-dysprosium Alloy

（预审稿）

GB/T XXXX—XXXX

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H65