前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准负责起草单位：江阴加华新材料资源有限公司。

本标准参加起草单位：江门市科恒实业股份有限公司、宜兴新威利成稀土有限公司。

本标准主要起草人：史卫东、谢建伟、肖睿、黄瑞甜、俞志春、XXX。

铈 钆 铽 氧 化 物

范围

本标准规定了铈钆铽氧化物的要求、试验方法、检验规则与包装、标志、运输、贮存。

本标准适用于化学法制得的，可供制作荧光粉的绿粉等用的铈钆铽氧化物。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 12690 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

GB/T 14635 稀土金属及其化合物化学分析方法

GB/T 20170.1  稀土金属及其化合物物理性能测定方法 稀土化合物粒度分布的测定

3  要求

3.1  化学成份

产品牌号及化学成份应符合表１规定。需方如有特殊要求，供需双方可另行协议。

表１

| 产 品 牌 号 | 020024 |
| --- | --- |
| 化 学 成 分 ︵ 质 量 分 数 ︶ / % | REO，不小于 | 99.0 |
|  | CeO2/REO | 24±1 |
|  | Gd2O3/REO | 60±1 |
|  | Tb4O7/REO | 16±0.5 |
|  | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 稀 土 杂 质 / REO | La2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Pr6O11 | 0.0005 |
|  |  |  | Nd2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Sm2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Eu2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Dy2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Ho2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Er2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Tm2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Yb2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Lu2O3 | 0.0005 |
|  |  |  | Y2O3 | 0.0005 |

(续)表１

| 产 品 牌 号 | 020024 |
| --- | --- |
| 化学 成分 ︵ 质量 分数 ︶ / % | 杂 质 含 量 ， 不 大 于 | 非 稀 土 杂 质 | Fe2O3 | 0.0002 |
|  |  |  | CaO | 0.0010 |
|  |  |  | SiO2 | 0.0030 |
|  |  |  | Cl- | 0.010 |
|  |  |  | CuO | 0.0001 |
|  |  |  | PbO | 0.0002 |
|  |  |  | NiO | 0.0001 |
|  |  |  | 灼减，不大于 | 1.0 |

3.2  物理性能

产品粒度（d50）为3μm ~6μm。需方如有特殊要求，供需双方另行协商。

3.3  外观

3.3.1  产品为粉末状。产品颜色呈淡褐色。

3.3.2  产品必须洁净，无肉眼可见夹杂物。

- 试验方法

4.1  稀土总量（REO）的分析方法按GB/T 14635的规定进行。

4.2  稀土元素铈、钆、铽含量的分析方法由双方协议确定。

4.3  稀土杂质含量的分析方法由双方协议确定。

4.4  非稀土杂质含量及灼减量的分析方法按GB/T 12690的规定进行。

4.5  物理性能粒度的分析按GB/T 20170.1规定的方法进行。

4.6  数值修约按GB/T 8170的规定进行。

4.7  产品外观用目视检查。

- 检验规则

5.1  检查与验收

5.1.1  产品由供方质量检验部门进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写产品质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与本标准规定不符，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁,可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

产品应成批提交检验，每批应由同一牌号的产品组成。

5.3  检验项目

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量检验。

5.4  取样与制样

仲裁取样数量按表2规定进行

表2

| 件（袋）数 | 1～5 | 6～49 | 50～100 | ＞100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件（袋）数 | 件（袋）数的100% | 5 | 件（袋）数的10% 取整数 | 件（袋）数的平方根 取正整数 |

每件（袋）取样量不少于10g，将试样充分混匀后，以四分法迅速缩分至试样所需量，装入试样袋密封。

5.5  检验结果判断

化学成分、物理性能仲裁分析结果不合格时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，如仍有一项结果不合格，则判该批产品为不合格。

外观检验结果与本标准不符时，则直接判定该产品为不合格品。

- 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1  标志、包装

每桶（箱、袋）外注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重、出厂日期及"防潮"标志或字样。产品分装于双层塑料袋或塑料瓶中,每袋净重2㎏、5㎏、10㎏。再将袋置于桶内，每桶净重10㎏、20㎏、25㎏。如需方有特殊要求，则供需双方另行协商。

6.2  运输、贮存

产品运输时严防淋雨吸潮，需存放于干燥处，不得露天堆放。

6.3  质量证明书

每批产品应附上质量证明书，注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 各项分析检验结果及检验部门印记；

- 标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

中华人民共和国稀土行业标准

XB

XB/T XXX—20XX

铈钆铽氧化物

Cerium-Gadolinium-Terbium oxide

（预审稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布