铲平

前  言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：宁夏东方钽业股份有限公司。

本标准主要起草人：颉维平、白掌军、黄全亨、李明阳、张静、

钽锭

范围

本标准规定了钽锭的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存，质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于用钽粉经压制成型、真空烧结制坯后，用真空电子束熔炼制取的钽锭。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15076 （ 所有部分） 钽铌化学分析方法

要求

产品分类

根据产品化学成分的不同，产品分为GTD-1、GTD-2、GTD-3、TD-1、TD-2 五个牌号。

化学成分

产品的化学成分应符合表1、表2的规定。

表1  GTD产品的化学成分                质量分数 %

| 产品牌号 | GTD-1 | GTD-2 | GTD-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主含量 不小于 | Ta | 99.95 | 99.99 | 99.995 |
| 杂 质 元 素 ， 不 大 于 | C | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 |
|  | O | 0.010 | 0.0080 | 0.0050 |
|  | N | 0.0040 | 0.0030 | 0.0030 |
|  | H | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 |
|  | S | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Al | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Ag | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | As | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Au | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | B | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Be | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Bi | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Ca | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Cd | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Cl | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Co | 0.0005 | 0.00005 | 0.00005 |
|  | Cr | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Cu | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Fe | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Ga | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |

表1续

| 产品牌号 | GTD-1 | GTD-2 | GTD-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主含量 不小于 | Ta | 99.95 | 99.99 | 99.995 |
|  | Ge | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Hf | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | K | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Li | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Mg | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.00005 | 0.00005 |
|  | Mo | 0.0030 | 0.0010 | 0.0005 |
|  | Na | 0.0001 | 0.00004 | 0.00004 |
|  | Nb | 0.030 | 0.0075 | 0.0010 |
|  | Ni | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | P | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Pb | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Si | 0.0001 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Sn | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Th | 5×10-7 | 5×10-7 | 3×10-7 |
|  | Ti | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | V | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | W | 0.015 | 0.0070 | 0.0020 |
|  | Zn | 0.0005 | 0.0001 | 0.00005 |
|  | Zr | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | Y | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 |
|  | U | 5×10-7 | 5×10-7 | 1×10-7 |
|  | 其它 | - | 0.0001 | 0.0001 |
|  | 总杂质含量 | 0.050 | 0.010 | 0.0050 |
| 注：牌号为GTD-1、GTD-2、GTD-3的总杂质（不包括C、Cl、H、N、O、S）含量分别不超过0.050%、0.010%、0.0050%，钽锭的主含量为百分之百（100%）减去表中杂质（不包括C、Cl、H、N、O、S）实测值总和的余量。 |

表2 TD-1、TD-2产品的化学成分                质量分数%

| 产品牌号 | TD-1 | TD-2 |
| --- | --- | --- |
| 杂 质 元 素 ， 不 大 于 | O | 0.010 | 0.015 |
|  | C | 0.0050 | 0.010 |
|  | N | 0.0050 | 0.010 |
|  | H | 0.0010 | 0.0015 |
|  | Fe | 0.0015 | 0.0020 |
|  | Ni | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Cr | 0.0005 | 0.0010 |
|  | Ti | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Nb | 0.050 | 0.100 |
|  | Cu | 0.0005 | 0.0010 |
|  | W | 0.010 | 0.040 |
|  | Mo | 0.0050 | 0.010 |
|  | Mn | 0.0005 | 0.001 |
|  | Si | 0.0020 | 0.0050 |
|  | Al | 0.0005 | 0.0005 |
|  | Zr | 0.0010 | 0.0010 |

外观质量

产品为钢灰色（略带蓝色），表面不得有氧化、玷污，应洁净、无目视可见的夹杂物。允许采用机加工等方法处理表面缺陷，机加后的同一铸锭的最大和最小直径之差不应超过最大直径的10%，清理处应平滑，无台坎和棱角。

规格尺寸及允许偏差

铸锭实际尺寸、允许偏差由供需双方协商确定，并在合同中注明。

试验方法

化学成分分析方法

牌号为GTD系列钽锭的化学杂质分析按照以下要求进行：

金属元素：辉光放电质谱法(GD-MS)；

气体元素：钽铌化学分析方法 GB/T 15076.8 、GB/T 15076.13、GB/T 15076.14、 GB/T 15076.15。

牌号为TD系列钽锭的产品化学成分分析方法按GB/T 15076的规定进行，GB/T 15076中未包括的元素，其分析方法由供需双方协商确定。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交检验，每批由同批原料经相同工艺制成的钽锭组成。

检验项目及取样规定

产品的取样应符合表3的规定

表3

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 5.3.2，5.3.3 | 3.2 | 4.1 |
| 外观质量 | 逐根 | 3.3 | 4.2 |

牌号为GTD系列钽锭取样要求：用于分析的样品应取自锭的顶部（或中部、底部），或按照客户要求进行，钽锭的检验样品根据辉光放电质谱法的分析要求制作，分析的样品要求表面洁净、平整。

牌号为TD系列钽锭的取样要求：从铸锭两端10cm处至中部任一部位，用刨床去除表皮后刨屑取样。

外观质量逐根进行检验。

检验结果判定

化学成分分析检验结果不合格时，则取双倍试样对不合格项目进行重新检验。如仍有一个结果不合格时，则判该批产品为不合格。

外观质量不合格时，判该根产品为不合格。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书

标志

每个产品的顶部用金属模打印上生产厂家铸锭的编号。

在检验合格的含品外包装上应做如下标记（或贴标签）：

a）供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 毛重和净重。

包装、运输和贮存

产品应以木箱包装或捆扎方式包装，用PEP板、泡沫、海绵等缓冲物填紧，以防窜动。

产品运输时应有遮盖物，防止雨淋、受潮；不得与酸碱性物质混运。

产品应贮存在阴凉干燥处，不得与酸碱性物质混贮。

质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称和牌号；

c) 批号；

d) 净重或件数；

e) 各项分析检验结果和供方质检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 重量；

d) 本标准编号；

e) 其他。

__________________________

# Text boxes

ICS 77.150.99

H 63

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 458—××××

钽锭

Tantalum ingot

（审定稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布