YS

前    言

本本标准是按照GB/T1.1的规定起草的。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）提出并归口。

本标准由XXXX参与起草。

本标准主要起草人：XXXX

# 粉末冶金用再生钴粉

# 1 范围

本标准规定了粉末冶金用再生钴粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适用于回收的含钴废料加工而成的再生钴粉，供粉末冶金领域使用。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 223.26  钢铁及合金  钼含量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 1479    金属粉末松装密度的测定  第一部分 漏斗法

GB/T 3249    难溶金属及化合物粉末粒度的测定方法  费氏法

GB/T 5314    粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 19077.1 粒度分析  激光衍射法

YS/T 281.1   钴化学分析方法  磺基水杨酸分光光度法测定铁量

YS/T 281.2   钴化学分析方法  铬天青S-聚乙二醇辛基苯基醚-溴代十四烷基吡啶混合胶束增容分光光度法测定铝量

YS/T 281.3   钴化学分析方法  钼蓝分光光度法测定硅量

YS/T 281.6   钴化学分析方法  火焰原子吸收测定镁量

YS/T 281.7   钴化学分析方法  火焰原子吸收测定锌量

YS/T 281.8   钴化学分析方法  火焰原子吸收测定镉量

YS/T 281.9   钴化学分析方法  火焰原子吸收测定铅量

YS/T 281.10  钴化学分析方法  火焰原子吸收测定镍量

YS/T 281.11  钴化学分析方法  火焰原子吸收测定铜锰量

YS/T 281.14  钴化学分析方法  高频感应电炉燃烧红外线吸收法测定硫量

YS/T 281.15  钴化学分析方法  高频感应电炉燃烧红外线吸收法测定碳量

YS/T 281.18  钴化学分析方法 钠量的测定 原子吸收光谱法

YS/T 281.19  钴化学分析方法 钙、锰、镁、铁、锌、镉量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

YS/T 281.20  钴化学分析方法 氧量的测定 脉冲-红外吸收法

3 要求

3.1 产品分类

再生钴粉按化学成分和费氏粒度分为YFCoR-1a、YFCoR-1b、YFCoR-1c、YFCoR-2a、YFCoR-2b、YFCoR-2c、YFCoR-3a、YFCoR-3b和YFCoR-3c九个牌号。

其中：Y——表示产品是用于粉末冶金用的；

F——表示产品的交货状态为粉末状态；

Co——表示产品的主要成分为钴；

R——表示产品是再生的；

1,2,3——表示产品的化学成分等级；

a,b,c——表示产品的粒度等级。

3.2 化学成分

再生钴粉的化学成分应符合表1的规定。

表1 再生钴粉的化学成分要求

| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
| --- | --- |
|  | Co | 杂质含量，不大于 |
|  | 不小于 | Ni | Cu | Fe | Pb | Zn | Cd | Ca | Cr |
| YFCoR-1a | 99.9 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.005 |
| YFCoR-1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-1c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-2a | 99.8 | 0.02 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.005 | 0.010 | 0.010 |
| YFCoR-2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-2c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-3a | 99.7 | 0.03 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.015 |
| YFCoR-3b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-3c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 牌号 | 化学成分（质量分数）/% |
|  | 杂质含量，不大于 |
|  | Mg | Mn | Na | Si | Al | S | Mo | C | O |
| YFCoR-1a | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.75 | 0.05 |
| YFCoR-1b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-1c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-2a | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.55 | 0.03 |
| YFCoR-2b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-2c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-3a | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.5 | 0.025 |
| YFCoR-3b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YFCoR-3c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1）钴元素为差减法计算得到，差减元素为金属元素； 2）1级：杂质含量（不包含氧、碳）总和不大于0.10%； 2级：杂质含量（不包含氧、碳）总和不大于0.20%； 3级：杂质含量（不包含氧、碳）总和不大于0.30%。 |

3.3 产品的物理性能

再生钴粉的费氏粒度、松装密度及粒度分布应符合表2的规定。

表2 再生钴粉的费氏粒度、松装密度、粒度分布

| 牌号 | 费氏粒度/μm | 松装密度/(g/cm3) | 粒度分布D50/μm |
| --- | --- | --- | --- |
| YFCoR-1a | ≤1.00 | 0.40～1.00 | ≤10 |
| YFCoR-2a |  |  |  |
| YFCoR-3a |  |  |  |
| YFCoR-1b | 1.00～2.00 | 0.40～1.50 | ≤15 |
| YFCoR-2b |  |  |  |
| YFCoR-3b |  |  |  |
| YFCoR-1c | ≥2.00 | 0.40～1.50 | — |
| YFCoR-2c |  |  |  |
| YFCoR-3c |  |  |  |
| 注：如需方对费氏粒度、松装密度、粒度分布等其他项目有特殊要求，由供需双方协商确定。 |

3.4 表观质量

再生钴粉应呈灰黑色粉末状，无其他颜色混杂；再生钴粉应洁净、干燥、均匀、不得有结块及目视可见的外来夹杂物。

# 4 试验方法

4.1 再生钴粉的化学成分仲裁分析方法

4.1.1 还原钴粉中的铁、铝、硅、镁、锌、镉、铅、镍、铜、锰、硫、碳、钠、钙、氧含量按YS/T281.1、YS/T281.2、YS/T281.3、YS/T281.6、YS/T281.7、YS/T281.8、YS/T281.9、YS/T281.10、YS/T281.11、YS/T281.14、YS/T281.15、YS/T281.18、YS/T281.19、YS/T281.20的规定进行；

4.2 再生钴粉的物理性能检验方法

4.2.1 再生钴粉的松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

4.2.2再生钴粉的费氏粒度的测定按GB/T 3249的规定进行。

4.2.3再生钴粉的粒度分布（D50）的测定按GB/T 19077.1的规定进行。

4.3 再生钴粉的表观质量用目测进行检查。

注：除以上分析方法，也可采用供需双方协商确定的检验方法进行检验。

# 5 检验规则

5.1检查和验收

5.1.1 再生钴粉应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单位（或合同）的规定，并填写质量证明书。

## 5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验，检验结果与本标准的规定或订货单位（或合同）不符时，应在收到产品之日起30日内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2组批

再生钴粉应成批提交验收，每一批由同一牌号的产品组成，批重不大于5吨。

5.3检验项目及取样

## 每批产品出厂前应进行外观质量、化学成分和物理性能的检验，产品的检验项目及取样方法应符合表3的规定。

表3 取样数量

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 实验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按GB/T 5314的规定 | 3.2 | 4.1 |
| 物理性能 | 按GB/T 5314的规定 | 3.3 | 4.2 |
| 表观质量 | 按GB/T 5314的规定 | 3.4 | 4.3 |
| 注：物理性能由供方根据生产情况以工艺包装产品达到本标准的要求。 |

5.4检验结果的判定

## 5.4.1再生钴粉的化学成分和物理性能不符合本标准规定时，则应按GB/T 5314的规定在该批再生钴粉中对不符合本标准规定的项目取双倍数量的样品按4.1、4.2所规定的检验项目进行复检。如仍有一个结果不符合本标准的规定时，则该批再生钴粉为不合格。

## 5.4.2再生钴粉的外观质量不符合本标准的规定时，则该批再生钴粉为不合格。

# 6标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

6.1.1 销售包装标志

经检验合格的再生钴粉销售外包装上应打印如下标志（或贴标签）：

a) 供方质量监督部门的检印；

b) 供方名称、商标；

c) 产品名称、牌号；

d）产品批号。

6.1.2 贮运包装标志

再生钴粉的贮运包装应注明：供方名称、地址、产品名称、商标、牌号、等级、批号、净重和生产日期。并注明“防潮”、“轻放”、“向上”等字样或标志。

6.2 包装、运输、贮存

6.2.1 包装方法

产品经检验合格后，采用包装袋充保护性气体包装或真空包装，并放于包装桶中加盖密封存放。

6.2.2 运输

运输时防止产品受雨、受潮，运输车辆应清洁。在搬运过程中应轻拿轻放，不得滚动、倒置及剧烈碰撞，并防止产品的密封包装损坏。

6.4贮存

产品应存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中。室温不高于25℃，相对湿度不大于60%。不得与酸、碱、油类和化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。

## 6.5 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称、牌号；

c) 产品批号；

d) 净质量和件数；

e) 各项分析检验结果和质量检验部门印章；

f) 本标准编号；

g) 包装日期。

# 7 订货单（或合同）内容

本标准所列产品的订货单货或合同内容包括下列内容：

- 产品名称；

- 产品牌号；

- 产品数量；

- 本标准编号；

- 其他特殊要求。

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201×-××-××实施

201×-××-××发布

粉末冶金用再生钴粉

Reproduced cabalt powder for powder metallurgy

（草案稿）

YS/TXXXX-200X

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.160

H 72