《粉末冶金用再生钴粉》行业标准制定说明

（征求意见稿）

一、任务简介

1. 任务来源

根据工信厅科[2011]75号文件的任务安排，以及有色标委会行业[2011]18号文件的安排，标准《粉末冶金用再生钴粉》的制定由深圳市格林美高新技术股份有限公司承担。

2. 编制背景

随着粉末冶金行业的迅速发展，每年产生的钴基合金废料数量也在急剧增加。对钴基合金废料进行回收和再生利用，无论是在技术经济上还是在有效利用资源上都具有十分重要的意义。

在粉末冶金材料制造中，再生钴粉可用于结构材料中的合金结构钢、摩擦材料中的钴基摩擦材料、多孔材料类中钴及钴合金材料，以及含钴磁性材料。

再生钴粉可以从废物、废料中提取获得。磁性材料多用硫酸浸出的方法回收镍、钴；合金中的镍、钴、铬和其他有价金属则大多采用电炉吹炼，阳极氧化造液的工艺流程进行回收；不同型号的WC-Co系列硬质合金废料回收方法有冷流法、稀酸浸磨法和锌熔法等。

国内硬质合金废料回收大多采用锌熔法。为改善粉末的成型性和可塑性通常加入汽油、橡胶或石蜡等增塑剂。后处理包括精压、滚压、挤压、淬火、表面淬火、浸油、及熔渗等硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物（WC、TiC)微米级粉末为主要成分，以钴（Co）或镍（Ni）、钼（Mo）为粘结剂，在真空炉或氢气还原炉中烧结而成的粉末冶金制品。

由于再生料是使用过的合金生产出来的，在回收料的生产过程中不可避免会带来杂质，所以再生料中硅、镁、铁、钙、铝、镍等杂质比原生料的相对要高一些。

二、制定原则

本标准制定原则：为指导和规范粉末冶金用再生钴粉的生产和贸易，促进粉末冶金用再生钴粉的发展利用，针对当前国内粉末冶金用再生钴粉的生产情况，规定粉末冶金用再生钴粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。本标准坚持以生产实际的可操作性为前提，以满足其实践性、适应性、先进性等需要为原则。

三、编制及调研过程简介

2011年7月，深圳市格林美高新技术股份有限公司接到《粉末冶金用再生钴粉》的制定任务后，成立了标准编制工作组，确定了各成员的工作职能和任务，制定了工作计划和进度安排，填写了“推荐性行业标准项目任务书”，确定了制定原则。编制小组收集、整理、对比分析了相关企业的专业技术资料，结合当前国内还原钴粉的生产工艺、技术水平和用户的需求，形成了标准的征求意见稿。

四、主要技术内容

1、产品分类

粉末冶金用再生钴粉按化学成分和费氏粒度分为YFCoR-1a、YFCoR-1b、YFCoR-1c、YFCoR-2a、YFCoR-2b、YFCoR-2c、YFCoR-3a、YFCoR-3b和YFCoR-3c九个牌号。

Y——表示产品是用于粉末冶金用的；F——表示产品的交货状态为粉末状态；Co——表示产品的主要成分为钴；R——表示产品是再生的；1，2，3——表示产品的化学成分等级；a，b，c——表示产品的粒度等级。

2、主要技术指标确定依据

本标准规定的需测元素为Co、C、O、Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S、Mo、Cr。这些元素涵盖了国内大部份企业标准所涵盖的化学成分种类沿用了YS/T 673-2008的杂质种类。

Co含量的确定：由于在硬质合金、磁性材料、电池行业等都需要纯度比较高的钴粉，杂质对性能影响较大，YFCoR-1系列含量为99.90%，YFCoR-2系列含量为99.80%，YFCoR-3系列含量为99.70%。

C元素含量的确定：游离碳的存在会破坏合金集体的连续性，起到一定的割裂作用，对硬质合金的强度、韧性和耐磨性能产生不利的影响。因此，应对还原钴粉的碳含量严格控制。在粉末冶金过程中，由于增塑剂的添加，在制备过程会引入更多的杂质元素，所以在原料中，碳含量需要严格控制。YFCoR-1系列含量为0.75%，YFCoR-2系列含量为0.55%，YFCoR-3系列含量为0.50%。

O含量的确定：O含量的高低受粉末粒度的制约。粉末粒度越小，比表面积越大，含氧量就越高。根据目前生产厂家的技术条件，一般钴粉的费氏粒度为1-5um。而费氏粒度为1-5um的钴粉，其氧含量一般在0.5%以下；但是，在还原钴粉的制备工艺中，物料会在球磨过程发生氧化使得还原钴粉的氧含量比原生料高很多，而氧含量对钴粉的烧结不利，其含量应越小越好。YFCoR-1系列含量为0.05%，YFCoR-2系列含量为0.03%，YFCoR-3系列含量为0.025%。

其他杂质含量的确定： 包括Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S、Mo、Cr杂质元素的确定。Ni、Cu、Fe、Ca、Mg、Pb、Zn、Cd、Mn、Na、Al、Si、S、Mo、Cr杂质元素为原矿制备镍粉中所包含的杂质元素，通常以伴生矿和杂质的形式存在，在生产过程中去除，但有残留。

费氏粒度：粉末粒度的不同，可使其理化特性发生很大变化，从而影响其产品的质量和性能；所以，应对还原钴粉进行粒度的检测。常用的粒度检测方法有费氏法和激光粒度分析法。费氏法用于检测粉末的平均粒度，其工艺简单、操作方便、价格低廉，工业上一般用费氏粒度作为参数来控制工艺过程和产品质量。YFCoR-a系列费氏粒度为“≤1.00”，YFCoR-b系列费氏粒度为“1.00～2.00”，YFCoR-c系列费氏粒度为“≥2.00”。

激光粒度：激光粒度D50用于检测粉末的粒度分布。YFCoR-a系列激光粒度为“≤10”，YFCoR-b系列激光粒度为“≤15”，YFCoR-c系列激光粒度为未规定。

松装密度：松装密度是粉末多种性能的综合体现，在生产中，为了保证产品密度的一致，一般要求粉末松装密度稳定。YFCoR-a系列松装粒度为“0.40～1.00”，YFCoR-b系列松装粒度为“0.40～1.50”，YFCoR-c系列松装粒度为“0.40～1.50”。

五、标准水平

本标准达到国内先进水平，本标准的制定提高了产品的标准，有利于产品质量的提升。

六、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与有关的现行法律、法规和强制性国家标准具有一致性，无冲突之处。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无

八、标准作为强制性或推荐性国家（或行业）标准的建议

本标准为第一次制定稿，建议作为推荐性行业标准。

九、贯彻标准的要求和措施建议

无

十、废止现行有关标准的建议

无

十一、其他应予说明的事项

无

十二、预期效果

本标准制定了粉末冶金用再生钴粉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等，有利于规范粉末冶金用再生钴粉的生产，并有利于提高粉末冶金用再生钴粉产品的质量水平。