ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.4-201X

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part4: Determination of chromium content

The ammonium persulfate oxidation -ammonium ferrous sulfate titrimetric method

（送审稿）

铝中间合金化学分析方法

第4部分：铬含量的测定

过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第4部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、广州有色金属研究院、东北轻合金有限责任公司。

本部分主要起草人：张洁、李跃平、匡玉云、张永进、戴凤英、周兵、张红霞。

铝中间合金化学分析方法

第4部分：铬含量的测定

过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中铬含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中铬含量的测定。测定范围：1.0％～8.0％。

2  方法提要

试料用氢氧化钠和过氧化氢溶解，用硝酸酸化。在硫酸-磷酸介质中，以硝酸银为催化剂，用过硫酸铵将铬（Ⅲ）氧化为铬（Ⅵ），以盐酸还原同时被氧化的锰（Ⅶ），以邻苯氨基苯甲酸为指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定。

3  试剂

3.1 过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.2 硝酸（1+1）。

3.3 氢氧化钠溶液（200g/L），贮于聚乙烯瓶中。

3.4 硫酸-磷酸混合酸：于300mL水中，在不断搅拌下缓慢加入100mL磷酸（ρ1.69g/mL）和200mL硫酸（ρ1.84g/mL），混匀。

3.5 硝酸银溶液（10g/L），贮于棕色瓶。

3.6 硫酸锰溶液（10g/L）。

3.7 过硫酸铵溶液（200g/L），现用现配。

3.8 盐酸（1+3）。

3.9 邻苯氨基苯甲酸溶液（2g/L）：称取0.2g邻苯氨基苯甲酸（N-苯代邻氨基苯甲酸、苯基邻氨基苯甲酸）于300mL烧杯中，加入0.2g无水碳酸钠，加入20mL水，微热溶解，冷却，用水稀释至100mL，混匀；贮于滴瓶中。

3.10 重铬酸钾标准溶液[c(1/6K2Cr2O7)=0.0500mol/L]：

称取2.4515g基准重铬酸钾（预先在150℃烘干2h并在干燥器中冷却至室温），置于300mL烧杯中，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.11 硫酸亚铁铵标准溶液（0.05mol/L）

3.11.1 配制：称取19.6g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]于500mL烧杯中，加入200mL水，在搅拌下缓慢加入50mL硫酸（ρ1.84g/mL），使其溶解完全，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀；用时标定。

3.11.2 标定及计算：

移取25.00mL重铬酸钾标准溶液（3.10）于500mL锥形瓶中，加入20mL硫酸-磷酸混合酸（3.4）、80mL水，用硫酸亚铁铵标准溶液（3.11.1）滴定溶液呈黄绿色，加3滴邻苯氨基苯甲酸溶液（3.9），继续滴定至溶液由紫红色变为亮绿色为终点。

按公式（1）计算硫酸亚铁铵标准溶液的浓度：

c=c1⋅V1V   ………………………………………………………(1)

式中：

c——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V——滴定所消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5  分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样（4），精确至0.0001g。

表1

| 铬的质量分数/% | 试料量/g | 硝酸（3.2）体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 1.0～2.0 | 1.00 | 33 |
| ≥2.0～4.0 | 0.50 | 25 |
| ≥4.0～8.0 | 0.30 | 22 |

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于300mL聚四氟乙烯烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液（3.3），待剧烈反应停止后，缓慢加热使试料溶解完全，滴加约1mL过氧化氢（3.1），使硅、铬的化合物分解，用少量水冲洗杯壁。按表1加入硝酸（3.2）酸化，加入20mL硫酸-磷酸混合酸（3.4），加热至盐类溶解完全，取下稍冷，用水移入500mL锥形瓶中。

5.3.2 加水至200mL，加入5mL硝酸银溶液（3.5）、0.5mL硫酸锰溶液（3.6）、20mL过硫酸铵溶液（3.7），摇匀。加热煮沸至溶液出现稳定的紫红色后，继续煮沸5min，取下稍冷。加入5mL盐酸（3.8），煮沸至紫红色消失后，继续煮沸8min～10min，流水冷却至室温。

5.3.3 用硫酸亚铁铵标准溶液（3.11.1）滴定至溶液呈淡黄绿色，加入3滴邻苯氨基苯甲酸溶液（3.9），继续滴定至溶液由紫红色变为亮绿色为终点。

6  分析结果的计算

铬含量以铬的质量分数ω(Cr)计，数值以 % 表示，按公式（2）计算：

ω(Cr)=c⋅V×0.01733m×100  …………………………………………………（2）

式中：

c——硫酸亚铁铵标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——消耗硫酸亚铁铵标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

0.01733——1毫摩尔硫酸亚铁铵相当铬的质量，单位为克（g）。

计算结果表示到小数点后2位。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铬的质量分数/%：   1.72     4.18    4.83

重复性限  ｒ/%：   0.05     0.18    0.20

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 铬的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 1.00～2.00 | 0.08 |
| ≥2.00～4.00 | 0.20 |
| ≥4.00～8.00 | 0.30 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。