ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.5-201X

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part5: Determination of zirconium content

The EDTA titrimetric method

（送审稿）

铝中间合金化学分析方法

第5部分：锆含量的测定

EDTA滴定法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第5部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：广州有色金属研究院、东北轻合金有限责任公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分主要起草人：张永进、戴凤英、黄葡英、周兵、张洁、董晓林、石磊。

铝中间合金化学分析方法

第5部分：锆含量的测定

EDTA滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中锆含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中锆含量的测定。测定范围：2.5％～18.0％。

2  方法提要

试料用盐酸和过氧化氢溶解，在强酸介质中，锆与EDTA作用生成稳定的络合物，反应定量进行。用甲基百里酚蓝作指示剂、在0.8～1.5mol/L盐酸酸度并在煮沸溶液中趁热进行滴定。

3  试剂

3.1过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.2盐酸(ρ1.19g/mL)。

3.3盐酸（1+1）。

3.4氯化亚锡溶液(100g/L)：称取5g氯化亚锡于250mL烧杯中，加入15mL盐酸（3.2），微热溶解，冷却，用水稀释至50mL，现用现配。

3.5 甲基百里酚蓝指示剂：1g甲基百里酚蓝指示剂与100g氯化钠混匀，并研磨成粉末，贮于棕色磨口瓶中。

3.6苦杏仁酸溶液(150g/L)，过滤后使用。

3.7苦杏仁酸洗涤液：1000mL水溶液中含有20mL盐酸(3.2)及50g苦杏仁酸。过滤后使用。

3.8锆标准溶液（2mg/mL）

3.8.1配制：称取氧氯化锆(ZrOCl2·8H20)3.53g置于400mL烧杯中，加入100mL水及50mL盐酸(3.3)溶解，移入500mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液lmL含2mg锆。

3.8.2标定：移取25.00mL锆标准溶液(3.8.1)于300mL烧杯中，加入 30mL盐酸(3.2)，加热至近沸，加入50mL苦杏仁酸溶液(3.6)，充分搅拌，置于80℃的恒温水浴锅中，保温30min后；取出冷却。用中速滤纸过滤，用苦杏仁酸洗涤液(3.7)洗净烧杯，将沉淀全部转移到滤纸上，用苦杏仁酸洗涤液(3.7)洗涤沉淀6次～8次，将滤纸及沉淀置于已恒重的铂坩埚中，烘干，灰化，再放入1000℃高温炉中灼烧2h～3h，取出，放入干燥器中冷却30min后称量。按公式（1）计算锆的浓度：

c0=m0×0.7403V0……………………………………………………………（1）

式中：

c0——锆标准溶液中锆的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

m0——灼烧后的二氧化锆量，单位为毫克（mg）；

V0——移取的锆标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

0.7403——二氧化锆换算为锆的系数。

3.9乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液（0.01mol/L）。

3.9.1制备：称取3.7gEDTA置于500mL烧杯中，加入200mL热水溶解，冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.9.2标定：移取10.00mL锆标准溶液(3.8)于300mL锥形瓶中，加入9.5mL盐酸(3.2)，加水使溶液体积约100mL，混匀,加热至沸，取下，加入约0.2g甲基百里酚蓝指示剂（3.5），趁热用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液（3.9）滴定至溶液从蓝色变为亮黄色，再将溶液加热至沸，如溶液出现蓝色则继续滴定至亮黄色，直至加热至沸后溶液亮黄色保持不变为终点。按公式（2）计算EDTA标准滴定溶液的浓度：

c=c0⋅V1V2×91.22   ……………………………………………………………(2)

式中：

c——乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0——锆标准溶液中锆的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）；

V1——移取锆标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——滴定锆标准溶液所消耗的EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

91.22——锆的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.5g试样（4），精确至0.0001g。

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于250mL烧杯中，盖上表面皿，分次加入总量为25mL盐酸（3.3），待剧烈反应停止后，逐滴加入约1mL过氧化氢（3.1），低温加热至试料完全溶解，煮沸分解过量的过氧化氢，冷却，按表1定容，移取试液于300mL锥形瓶中，补加盐酸（3.2）控制滴定酸度在1.2mol/L左右，加水至约100mL。

表1

| 锆的质量分数/% | 定容体积（V3）/mL | 移取试液体积(V4)/mL | 补加盐酸（3.2）体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5～5.0 | 全量 |  | \ |
| ≥5.0～10.0 | 100 | 50.00 | 5.0 |
| ≥10.0～18.0 | 100 | 25.00 | 7.0 |

5.3.2将溶液（5.3.1）加热至沸，取下，滴加氯化亚锡溶液（3.4）至三价铁的黄色褪去，再过量2滴。加入约0.2g甲基百里酚蓝指示剂（3.5），趁热用乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液（3.9）滴定至溶液从蓝色变为亮黄色，再将溶液加热至沸，如溶液出现蓝色则继续滴定至亮黄色，直至加热至沸后溶液亮黄色保持不变为终点。

6  分析结果的计算

按式（3）计算锆的质量分数：

ω(Zr)=c⋅V⋅V3×91.22m⋅V4×1000×100  …………………………………………………（3）

式中：

ω(Zr)——锆的质量分数，%；

c——乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准滴定溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——消耗EDTA标准滴定溶液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试样的质量，单位为克(g)；

V3——试液的定容体积，单位为毫升（mL）；

V4——移取试液的体积，单位为毫升（mL）；

91.22——锆的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）

计算结果表示到小数点后2位

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

锆的质量分数/%：   4.82        9.46        15.00

重复性限  ｒ/%：   0.18        0.23         0.28

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 锆的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 2.5～5.0 | 0.20 |
| ≥5.0～10.0 | 0.26 |
| ≥10.0～18.0 | 0.32 |

8  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。