ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.8-201X

Chemical analysis methods of aluminium dardeners

Part 8：Determination of antimony content

Potassium iodide spectrophotometric method

（报批稿）

铝中间合金化学分析方法

第8部分：锑含量的测定

碘化钾分光光度法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第4部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：抚顺铝业有限公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院、郑州市通达铝业有限公司。

本部分主要起草人：原建昌、徐铁玲、王玉玲、匡玉云、胡璇、高志勇。

铝中间合金化学分析方法

第8部分 锑含量的测定

碘化钾分光光度法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中锑含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中锑含量的测定。测定范围：1.0%～5.0% 。

2  方法提要

试样以氢氧化钠溶解，在硫酸介质中，用硫脲掩蔽铜，抗坏血酸掩蔽铁，碘化钾显色，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。

3  试剂

3.1 铝（≥99.97%，不含锑）。

3.2 硫酸（ρ1.84g/mL）。

3.3 硫酸（1+2.6）。

3.4 碘化钾溶液（550g/L）。

3.5 氢氧化钠溶液（400g/L）。

3.6 抗坏血酸溶液（150g/L，用时现配）。

3.7 硫脲溶液（50g/L）。

3.8 锑标准贮存溶液：称取0.1000g锑粉于100mL烧杯中，加入25mL硫酸（3.2），加热溶解，待溶解完全后，用硫酸（3.3）移入500mL容量瓶中，以硫酸（3.3）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.2mg锑。

4  仪器

分光光度计。

5  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.5g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

称取0.5000g铝（3.1），随同试料（6.1）做空白试验。

6.4 测定

6.4.1  将试料(6.1)置于200mL聚四氟乙烯中，盖上表皿，加入10mL氢氧化钠溶液(3.5)。待剧烈反应停止后，缓慢加热至溶解完全。

6.4.2  取下，稍冷。加入66mL硫酸（3.3），加热溶解盐类并蒸发至体积约70mL，稍冷。

6.4.3  用中速定量滤纸将试液过滤于100mL容量瓶中，用热水洗涤烧杯和滤纸，冷却。用水稀释至刻度，混匀。

6.4.4  移取5.00mL试液（6.4.3）于50mL容量瓶中，加入11.0mL硫酸（3.3），加入5mL硫脲溶液（3.7），5mL抗坏血酸溶液（3.6），10mL碘化钾溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。以下按6.4.5进行。

6.4.5  将部分试液（6.4.4）于1cm石英吸收池中，以空白试验溶液（6.3）为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。从工作曲线上查出相应的锑量。

6.5 工作曲线的绘制

6.5.1  移取0mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL、6.00mL、7.00mL锑标准溶液(3.8)于一组50mL容量瓶中，依次补加14.0mL、13.0mL、12.0mL、11.0mL、10.0mL、9.0mL、8.0mL、7.0mL硫酸（3.3）。加入5mL硫脲溶液（3.7），5mL抗坏血酸溶液（3.6），10mL碘化钾溶液（3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置10min。

6.5.2  将部分系列标准溶液（6.5.1）分别于1cm石英吸收池中，以试剂空白（未加锑标准溶液者）为参比，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。以锑量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7 分析结果的计算

锑含量以锑的质量分数计，数值以 % 表示，按公式（1）计算：

……………………………………（1）

式中：

——自工作曲线上查得的锑量,单位为毫克（mg）；

——试料的质量，单位为克（g）；

——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

——试液总体积，单位为毫升（mL）。

计算结果表示到小数点后2位。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

锑的质量分数/%： 1.60    3.19      4.28

重复性限 ｒ/%：  0.031   0.025    0.067

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 锑的质量分数/% | 允许差% |
| --- | --- |
| 1.0～2.0 | 0.05 |
| ≥2.0～3.5 | 0.08 |
| ≥3.5～5.0 | 0.12 |

9 质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。