铝中间合金化学分析方法

第8部分：锑含量的测定

碘化钾分光光度法

编 制 说 明

抚顺铝业有限公司

2011年5月

编 制 说 明

根据全国有色金属标准化技术委员会2009年标准制（修）定计划，2010年6月29日～7月2日于安徽省黄山市召开了《铝中间合金化学分析方法》有色金属行业标准任务落实会，根据会议纪要安排，由抚顺铝业有限公司负责YS/T XXX.8-201X《铝中间合金化学分析方法 第8部分：锑含量的测定  碘化钾分光光度法》标准的制定工作，由中国铝业股份有限公司郑州研究院、郑州市通达铝业有限公司进行复验和复核。

本部分主要起草人：原建昌、徐铁玲、王玉玲。

本部分主要验证人：匡玉云、胡璇、高志勇。

目前，国内外分析标准中尚无中间合金中高含量锑的测定方法。

我们根据现有的资料，认真进行了条件试验，制定了碘化钾分光光度法测定铝中间合金中铬量的分析方法。经反复验证，认为此分析方法结果准确、分析速度快、操作简便，适用于中间合金中1.0 %～5.0%的锑量的测定。

在起草标准时，我们虽然广泛调研了河北省、河南省、广东省等企业，但是没有收集到相关含量的样品。

试样以氢氧化钠溶解，在硫酸介质中，用硫脲掩蔽铜，抗坏血酸掩蔽铁，碘化钾显色，于分光光度计波长420nm处测量其吸光度。在0.8mg锑存在下情况下分别有2.0mg Fe、0.5mg 的Si、Cn、En同时存在是，均不干扰测定。

按照样品分析方法，对3个不同加标试样进行了11次平行测定，分析结果见表1。

表1 分析结果

| 编号 | 结果% | 平均% | 标准偏差S | 加入锑量（mg） | 回收率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.596、1.602、1.602、1.596、1.591、1.619、1.591、1.607 | 1.601 | 0.011 | 1.6 | 100% |
| 2# | 3.182、3.204、3.193、.3198、3.198、3.187、3.193、3.182 | 3.192 | 0.009 | 3.2 | 99.8% |
| 3# | 4.784、4.806、4.789、4.800、4.795、4.784、4.778、4.729 | 4.283 | 0.024 | 4.8 | 99.6% |

标准复验单位中国铝业股份有限公司郑州研究院对试验报告进行了复验，重点进行了加标回收试验和样品精密度试验，完全同意试验报告中各项条件试验的结论。按照分析方法，对铝中间合金进行分析，测定结果见表2。

表2 分析结果

| 编号 | 测定值 % | 平均值 % | 标准偏差S % | 加入锑量 mg | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.60、1.60、1.61、1.59、1.59、1.59、1.62、1.59、1.61、1.61、1.60 | 1.60 | 1.05 | 1.60 | 100.5 |
| 2# | 3.18、3.20、3.19、3.20、3.19、3.18、3.19、3.18、3.21、3.20、3.21 | 3.19 | 1.12 | 3.20 | 99.8 |
| 3# | 4.78、4.80、4.78、4.80、4.79、4.78、4.78、4.79、4.82、4.81、4.82 | 4.80 | 1.57 | 4.80 | 99.5 |

复核单位郑州市通达铝业有限公司按照分析方法，对三个不同含量的样品进行了11次平行测定，分析结果见表3。

表3  分析结果

| 编号 | 测定值 % | 平均值 % | 标准偏差S % | 加入锑量 mg | 回收率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.59、1.61、1.61、1.60、1.60、1.60、1.61、1.59、1.59、1.59、1.62 | 1.62 | 0.98 | 1.60 | 100.1 |
| 2# | 3.19、3.18、3.21、3.20、3.21、3.18、3.20、3.19、3.20、3.19、3.18 | 3.18 | 1.15 | 3.20 | 99.5 |
| 3# | 4.78、4.79、4.82、4.81、4.82、4.78、4.80、4.78、4.80、4.79、4.78 | 4.81 | 1.63 | 4.80 | 99.8 |

按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写》和GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

建议颁布本部分为有色金属行业标准；

建议本部分为推荐性有色金属行业标准。