ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.10-201X

（送审稿）

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part12: Determination of copper content

Sulfur and sodium titration method

铝中间合金化学分析方法

第12部分：铜含量的测定

硫代硫酸钠滴定法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定 硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定 硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定 EDTA滴定法

本部分为第12部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司、郑州市通达铝业有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、。

本部分主要起草人：李志辉、张燕、高志勇、聂波、韦艳琴、姚永峰。

铝中间合金化学分析方法

第12部分：铜含量的测定

硫代硫酸钠滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1  范围

本部分规定了铝中间合金中铜含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中铜含量的测定。测定范围：20.0％～70.0％。

2  方法提要

试样用盐酸、硝酸分解。在氟化物存在下，用硫酸驱除硅和硝酸，然后在pH3.5～4.0的氟氢酸铵溶液中，铜（Ⅱ）与碘化钾反应生成碘化亚铜并析出等物质量的碘，用硫代硫酸钠标准溶液滴定，间接计算出铜含量。

3  试剂

3.1 无水碳酸钠。

3.2 盐酸(1+1)。

3.3 硝酸（1+1）。

3.4 硫酸（1+1）。

3.5 硫酸（1+17）。

3.6 氢氧化铵（1+1）。

3.7 硫氰酸钾（100g/L）：称取100g硫氰酸钾溶于800mL水中，稀释至1000mL，必要时过滤使用。

3.8 氟化氢铵溶液（200g/L）：称取200g氟化氢铵（优级纯）溶于800mL水中，在60℃水浴中溶解，稀释至1000mL，贮存于聚乙烯瓶中。

注：称取和溶解时要使用聚四氟乙烯类的容器，溶液浑浊不影响测定。

3.9 碘化钾溶液（200g/L）：称取200g碘化钾溶于800mL水中，稀释至1000mL，置于棕色试剂瓶中贮存于暗处。

3.10 重铬酸钾标准溶液[c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L]：

称取4.9030g基准重铬酸钾（预先在150℃烘干2h并在干燥器中冷却至室温），置于300mL烧杯中，用水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.11 硫代硫酸钠标准溶液（0.1mol/L）

3.11.1 配制：

称取25g硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）于250mL烧杯中，加入0.2g无水碳酸钠，加入煮沸过的冷蒸馏水，溶解完全后移入1000mL容量瓶中，以煮沸过的冷蒸馏水稀释至刻度，混匀。于暗处放置一周后标定。必要时过滤后标定。

3.11.2 标定及计算：

移取20.00mL重铬酸钾标准溶液(3.10)于500mL锥形瓶中，加入10mL碘化钾（3.9）及20mL硫酸溶液（3.5），混匀，于暗处放置10min，加50mL蒸馏水，用配制好的硫代硫酸钠标准溶液（3.11.1）滴定，近终点时（黄绿色）加入5ml淀粉指示剂（3.12），继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色。同时做空白试验。

由公式（1）计算硫代硫酸钠标准溶液的浓度：

c(Na2S2O3)=c1⋅V1V−V0…………………………………（1）

式中：

c(Na2S2O3)——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c1——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1——移取重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V——标定消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）。

3.12 淀粉溶液（5g/L）：称取1g淀粉用水润湿，加入200mL沸水，再煮至透明冷却，现用现配。

4  试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

5  分析步骤

5.1 试料

称取0.2g试样（4），精确至0.0001g。

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于500mL锥形杯中，加入15mL盐酸（3.2），加热溶解至出现铜粉或铜片后加入2.5ml氟化氢铵（3.8）和10mL硝酸（3.3），继续加热至试样完全溶解。加入10mL硫酸（3.4），置砂浴上加热至刚刚冒硫酸烟，冷却，加入约40mL水，摇匀。

5.3.2 向溶液（5.3.1）中慢慢滴加氢氧化铵（3.6）至刚刚出现氢氧化物沉淀（即刚浑浊），加入3mL氟化氢铵（3.8），摇动并用水吹洗杯壁。稀释至100mL左右摇匀（pH范围应在3～4之间），冷却至室温，加入10mL碘化钾（3.9），摇匀，此时出现棕黄色沉淀，迅速用硫代硫酸钠标准溶液（3.11）滴定至溶液淡黄色，加入3mL淀粉溶液（3.12），继续滴至溶液浅蓝色，加入10mL硫氰酸钾（3.7），再滴定至溶液蓝色恰好消失，即为终点。

6  分析结果的计算

铜含量以铜的质量分数ω(Cu)计，数值以 % 表示，按公式（2）计算：

ω(Cu)=c⋅V⋅M×10−3m×100…………………………………（2）

式中：

c——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

M——铜的摩尔质量63.546，单位为克每摩尔（g/mol）。

m——试料的质量，单位为克（g）；

计算结果表示到小数点后2位。

7  精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铜的质量分数/%：   20.52      40.56        49.91         59.04        70.31

重复性限  ｒ/%：   0.440       0.52         0.62          0.65         0.76

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 铜的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 20.0～40.0 | 0.50 |
| ≥50.0～60.0 | 1.0 |
| ≥60.0～70.0 | 1.5 |

9  质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。