前  言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本标准由徐州浩通新材料科技股份有限公司负责起草。

本标准由国家有色金属及电子材料分析测试中心、兰州金川新材料科技股份有限公司、福建紫金矿冶测试技术有限公司和桂林矿产地质研究院参加起草。

本标准主要起草人：xxx、xxx、xxx、xxx。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准首次发布。

废铂重整催化剂烧失率的测定方法

1  范围

本标准规定了石油化工废铂重整催化剂（铂锡催化剂）烧失率的测定方法。

本标准适用于石油化工废铂重整催化剂（铂锡催化剂）烧失率的测定。测定范围：≥0.50％。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3  方法提要

试料于820℃灼烧，根据试料失去的质量计算试料的烧失率。

4  仪器和材料

4.1  瓷坩埚（带盖）：30mL。

4.2  坩埚钳。

4.3  干燥器：内置有效硅胶干燥剂。

4.4  天平：精确至0.0001g。

4.5  箱式电阻炉：附温度指示器与自动控制装置，可保持820±20℃。

5  分析步骤

5.1  测量次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.2  测定

5.2.1  将瓷坩埚和盖（4.1）置于箱式电阻炉中，控制温度于820℃±20℃灼烧30min。取出稍冷，置于干燥器（4.3）中，冷至室温，称量，精确至0.1mg（m1），重复称量至恒重。

5.2.2  向瓷坩埚中加入约2g试样，称量，精确至0.1mg（m2），重复称量至恒重。

5.2.3  将坩埚盖部分打开，置于箱式电阻炉（4.5）中，控制温度于820±20℃，灼烧3h。

5.2.4  取出稍冷，置于干燥器（4.3）中，冷至室温，盖好坩埚盖，称量，精确至0.1mg（m3），重复称量至恒重。

6  分析结果的计算

按公式（1）计算试样中烧失率的质量分数，数值以％表示：

……………………………………………(1)

式中：

——灼烧恒重瓷坩埚的质量，单位为克（g）；

——灼烧前瓷坩埚和样品的质量，单位为克（g）；

——灼烧后瓷坩埚和样品的质量，单位为克（g）。

分析结果的有效数字保留至小数点后第二位。

7  精密度

7.1  重复性限

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r）,超过重复性限（r）的情况应不超过5％。重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表 1                                      %

| 烧 失 率 | 2.50 | 8.35 | 17.68 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r） | 0.05 | 0.12 | 0.25 |

7.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表 2                                       %

| 烧 失 率 | 允 许 差 |
| --- | --- |
| 0.50-5.00 | 0.08 |
| >5.00-10.00 | 0.15 |
| >10.00 | 0.30 |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

废铂重整催化剂烧失率的测定方法

Test method for loss on ignition in reforming

spent platinum catalyst

（送审稿）

YS/T xxxx—xxxx

i

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.99

H 68