前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 309-1998《重熔用铝稀土合金锭》。

本标准与YS/T 309-1998相比，主要变化如下：

——采用了新的牌号表示方法。

——新增加了AlRE2 、AlRE4、 AlRE6、 AlRE8四个重熔用铝稀土合金牌号。

——增加了不同牌号产品的其他单个杂质含量要求。

——调整了牌号AlRE0.06中杂质元素含量，加严对了Si含量的要求。

——对于锭型、锭重，参考GB/T 1196《重熔用铝锭》，分别进行规定。

——对于标志，取消原颜色标志，增加标签标志内容。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准负责起草单位：包头铝业股份有限公司

本标准主要起草人：

重熔用铝稀土合金锭

范围

本标准规定了重熔用铝稀土合金锭的要求、试验方法、检验规则及包装、标志、运输、贮存及订货单内容。

本标准适用于氧化铝-冰晶石熔盐电解法生产的重熔用铝稀土合金锭。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T XX       铝中间合金

GB/T 7999     铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T 8170     数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 20975    铝及铝合金化学分析方法（所有部分）

YS/T XX       铝及铝合金中稀土分析方法

YB/T 025      包装用钢带

要求

3.1  产品分类

3.1.1重熔用铝稀土合金锭按化学成分分为七个牌号：AlRE0.06、AlRE0.15、AlRE0.6、AlRE2、AlRE4、AlRE6、AlRE8。

3.2  化学成分

3.2.1牌号为AlRE2、AlRE4、AlRE6的重熔用铝稀土合金锭化学成分应符合GB/T XXXX-2011《铝中间合金》的规定，其他牌号应符合表1的规定。

表1

| 牌 号 | 化 学 成 分， % |
| --- | --- |
|  | 稀土总量 ΣRE | 杂质，不大于 | 其他 | Ala |
|  |  | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | 单个 | 总和 |  |
| AlRE0.06 | 0.03～0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 余量 |
| AlRE0.15 | 0.13～0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 余量 |
| AlRE0.6 | 0.21～1.0 | 0.13 | 0.20 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 余量 |
| AlRE8 | 7.5～10.0 | 0.25 | 0.50 | 0.20 | - | - | 0.05 | 0.20 | 余量 |
| 注：表中稀土总量系以铈为主的混合轻稀土。 |
| a 铝的质量分数为100％与等于或大于0.010％的所有元素含量总和的差值。 |

      - 表1中含量为单个数值者，其元素含量为最高限，“其他”一栏是指表中未列出或未规定数值

的元素。

需方对化学成分有特殊要求时，由供需双方协商确定后在订货单（或合同）中具体注明。

分析数值的判定采用修约比较法，数值修约规则按GB/T 8170的有关规定进行。修约数位应与3.2.1条及3.2.3条和有关订货单（或合同）中所规定元素极限值数位一致。

  - 外观质量

3.3.1  重熔用铝稀土合金锭应呈银白色。

3.3.2  重熔用铝稀土合金锭表面应整洁，无较严重的飞边和气孔，允许有轻微的夹渣。

3.4  锭重和锭型

3.4.1  每块重熔用铝稀土合金锭重量为20 kg±2 kg或16 kg±2 kg，或由供需双方协商确定。

3.4.2  重熔用铝稀土合金锭锭型不做统一的规定，但要求重熔用铝稀土合金锭锭型应满足包装、运输和贮存的需要。

- 试验方法

4.1  化学成分

重熔用铝稀土合金锭的化学成分分析按GB/T 20975 、GB/T 7999或YS/T XX的规定进行，仲裁分析按GB/T 20975的规定进行。

4.2  外观质量

重熔用铝稀土合金锭应以目视方法检验外观质量。

5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  重熔用铝稀土合金锭应由供方技术（质量）监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准或订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于外观质量的异议，应在收到产品之日起十日内提出；属于化学成分及其他要求的应在收到产品之日起两个月内提出。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

5.2  组批

重熔用铝稀土合金锭应成批提交检验，每批应由同一熔炼号的产品组成，重量不少于1000 kg。

5.3 检验项目

每批重熔用铝稀土合金锭应进行化学成分（仅对表1中有数值规定的元素进行分析，当表1中未列出的、或未规定数值的某些“其他”元素的质量分数过高，可能超出了本标准的“单个”其他元素限定值，或可能导致其他元素总和超出了“合计”的限定值时，生产者可对这些元素进行分析）、外观质量的检验。

  - 取样

5.4.1产品取样应符合表2规定。

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求章节号 | 试验方法章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 每熔次1个试样（从成品上取样时，应每批取1个） | 3.2 | 4.1 |
| 外观质量 | 逐块检验 | 3.3 | 4.2 |

5.4.2化学成分仲裁取样和制样

5.4.2.1  从该批重熔用铝稀土合金锭任一捆上、中、下部各取一块重熔用铝稀土合金锭。当重熔用铝稀土合金锭散开，分不清上、中、下时，则随机取样不少于三块。

5.4.2.2  采用钻孔法取样。用直径10 mm～20 mm的钻头取样，用乙醇作润滑剂。

5.4.2.3  在重熔用铝稀土合金锭的大面，沿其对角线钻孔三处，一处在中心，另两处各距端点约100 mm，各钻孔钻进的深度不小于锭厚度的三分之二。在钻取试样前，必须先清除表面氧化层，其厚度不少于0.5 mm。

5.4.2.4  钻取的铝稀土合金屑应混匀，以磁铁处理后，用四分法缩分，重量不少于100 g，作为分析化学成分的试样。

5.4.2.5  重量在22 kg以上的大块锭的仲裁取样和制样由供需双方协商确定。

5.5  检验结果的判定

5.5.1  任一试样的化学成分不合格时，判该批产品不合格。

5.5.2  任一产品的外观质量不合格时，判该块产品不合格。

6  标志、包装、运输、贮存

6.1  标志

6.1.1  每块重熔用铝稀土合金锭上应浇铸或打印生产厂标志、熔炼号和检印。

6.1.2  每捆重熔用铝稀土合金锭上都应有一个颜色鲜明、防水、不易脱落的标志，且不少于两处，标明执行标准、熔炼号、捆号、净重、块数、牌号。推荐使用标明产品名称、执行标准、熔炼号、捆号、净重、块数、牌号、生产日期、生产企业名称、厂址的标签。

6.2  包装

6.2.1  20 kg±2 kg或16 kg±2 kg铝锭应打捆包装，22 kg以上大块锭的包装由供需双方协商确定。

6.2.2  重熔用铝稀土合金锭打捆形式采用“井”字形或其他形式。

6.2.3  重熔用铝稀土合金锭打捆可采用钢带或其他材料，但应保证铝锭不散捆。

6.3.4  打捆材料应具有防锈性能，且抗拉强度不小于590 MPa，伸长率不小于5 %，尺寸应符合表3的要求，其他要求应符合YB/T 025的有关规定。

表3

| 名 称 | 厚度 / mm | 宽度 / mm |
| --- | --- | --- |
| 20 kg±2 kg铝锭打捆材料 | 0.90 | 32 |
| 16 kg±2 kg铝锭打捆材料 | 0.70～0.90 | ≥19 |

  - 运输和贮存

运输、贮存重熔用铝稀土合金锭的场所应清洁，严防潮湿。

6.4  质量证明书

每批产品应附符合本标准要求质量说明书，其上注明：

a)  供方名称、地址；

b)  产品名称；

c)  牌号；

d)  批号；

e)  净重和件数；

f)  各项检验结果和供方技术（质量）监督部门印记；

g)  本标准编号；

h)  出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列材料的订货单（或合同）内容应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  重量；

d)  本标准编号；

e)  其他特殊要求。

4

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

重熔用铝稀土合金锭

Aluminium rare -earth alloy ingot for remeIting

（审定稿）

YS/T 309 —2011

代替YS/T 309-1998

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.10

H 61

h