ICS 77.120.10

H 12

YS/T XXX.1-201X

Chemical analysis methods of aluminum hardeners

Part1: Determination of iron content

potassium bichromate titrimetric method

铝中间合金化学分析方法

第1部分：铁含量的测定

重铬酸钾滴定法

201X－XX－XX 发布                         201X－XX－XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/T XXX-201X《铝中间合金化学分析方法》分为14个部分：

——第1部分：铁含量的测定 重铬酸钾滴定法

——第2部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第3部分：镍含量的测定 EDTA滴定法

——第4部分：铬含量的测定 过硫酸铵氧化-硫酸亚铁铵滴定法

——第5部分：锆含量的测定 EDTA滴定法

——第6部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第7部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第8部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第9部分：铋含量的测定 碘化钾分光光度法

——第10部分：钾含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第11部分：钠含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：铜含量的测定  硫代硫酸钠滴定法

——第13部分：钒含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

——第14部分：锶含量的测定  EDTA滴定法

本部分为第1部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出并归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：东北轻合金有限责任公司、抚顺铝业有限公司、中国铝业股份有限公司郑州研究院。

本部分主要起草人：周兵、刘沙、崔爽、张颖、石磊、王美琪、刘双庆。

铝中间合金化学分析方法

第1部分：铁含量的测定

重铬酸钾滴定法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

  - 范围

本部分规定了铝中间合金中铁含量的测定方法。

本部分适用于铝中间合金中铁含量的测定。测定范围：3.5％～25.0％。

  - 方法提要

在酸性溶液中，以重铬酸钾标准溶液直接滴定二价铁离子，过量的重铬酸钾将二苯胺磺酸钠指示剂氧化为紫色，即为终点，借此测定铁含量。

  - 试剂

3.1 氟化铵溶液（100g/L）。

3.2 硫酸-磷酸混合酸：300mL硫酸（1+3）中，缓慢加入100mL磷酸（ρ1.69g/mL），混匀。

3.3 二苯胺磺酸钠指示剂溶液（4g/L）。

3.4 重铬酸钾标准溶液（0.0030mol/L）：称取1.7558g基准重铬酸钾（预先在150℃烘干2h并在干燥器中冷却至室温），置于300mL烧杯中，用水溶解，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

  - 试样

将试样加工成厚度不大于1mm的碎屑。

  - 分析步骤

    - 试料

称取0.10g试样（4），精确至0.0001g。

    - 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

    - 测定

5.3.1 将试料（5.1）置于400mL烧杯中，加15mL氟化铵溶液（3.1）、20mL硫酸-磷酸混合酸（3.2），加热至溶解完全，冷却。

5.3.2 用滤纸（或脱脂棉）过滤于500mL锥形烧杯中，洗净，稀释至约150mL。

5.3.3 加1滴二苯胺磺酸钠指示剂（3.3），用重铬酸钾标准溶液（3.4）滴定至溶液呈稳定的紫色，即为终点。

  - 分析结果的计算

按式（1）计算铁的质量分数：

ω(Fe)=c×V1000×55.84×6m×100  …………………………………………………（1）

式中：

c——重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V——滴定消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

55.84——铁的摩尔质量，g/mol；

m——试样量，g。

  - 精密度

    - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

铁的质量分数/%：   5.83      9.35     20.40

重复性限  ｒ/%：   0.18      0.34      0.57

    - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 铁的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 3.5～8.0 | 0.35 |
| ≥8.0～15.0 | 0.50 |
| ≥15.0～20.0 | 0.70 |
| ≥20.0～25.0 | 1.00 |

  - 质量控制与保证

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。