标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金挤压扁棒                                  承办人：李瑞山  共3页 第 1 页

标准项目负责起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司   电  话：023－65809585  2011年09月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 前言 | 凡是与原标准有变化的内容，应在前言中的新、旧标准对比说明中全部指出。 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 前言 | 本标准主要修改采用欧洲标准，应在前言中增加“本标准的高精级尺寸偏差指标使用重新起草法参考EN 755-5:2008《铝及铝合金挤压棒材、管材和型材 第5部分：矩形棒的尺寸偏差》编制，力学性能指标使用重新起草法参考EN 755-2:2008《铝及铝合金挤压棒材、管材和型材 第2部分：力学性能》标准编制，与EN 755-5:2008和EN 755-2:2008的一致性程度为非等效” | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 1 | 在“范围”中：增加“订购横截面为正方形的挤压棒材可采用GB/T 3191《铝及铝合金挤压棒材》”。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.1 | 应参照欧洲标准增加“合金分类”，并将其分为“硬合金”和“软合金”两类。 | 中铝西北铝加工分公司 | 采纳 | 按照GB/T 14846-2008分类 |
|  | 3.1 | 为适应出口，应增加欧洲标准中的1350、2014、2014A、2017A、3102、3103、5005、5005A、5051A、5251、5019、5049、5154A、5454、5754、5083、5086、6101A、6005、6005A、6110A、6023、6351、6060、6360、6261、6262、6262A、6063A、6463、6065、6081、6082、6182、7003、7005、7108、7108A、7020、7021、7022、7049A共42个合金。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.1 | 应在“产品分类”中，增加尺寸分级的内容。 | 中铝瑞闽铝板带有限公司 | 采纳 |  |
|  | 3.2 | 由于增加的5051A、6110A、6023、6360、6261、6262A、6065、6081、6182、7108、7108A合金，在GB/T3190中无这些牌号的成分，因此，应将这11个合金用表格列出。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.1 | 对于厚度和宽度偏差，应参照欧洲标准，按Ⅰ、Ⅱ类合金分开，分为普通级和高精级。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 | 保留普通级，高精级参照欧标，并不低于欧洲标准。 |

标准征求意见稿意见汇总处理表

标准项目名称：铝及铝合金挤压扁棒                                 承办人：李瑞山  共3页 第 2 页

标准项目负责起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司   电  话：023－65809585  2011年09月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3.1 | 由于出口的需要，应将最大厚度由原来的150mm扩大到240mm。 | 中铝西北铝加工分公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.1 | 由于高镁合金的成型性比其他硬合金差，因此，应保留原标准中，对于镁含量平均值不小于3.0%的5XXX高镁合金，其偏差为其他硬合金指标值的2倍。 | 中铝西北铝加工分公司 | 部分采纳 | 参照美国标准，镁含量平均值不小于4.0%的5XXX高镁合金，其偏差为其他硬合金指标值的1.5倍 |
|  | 3.3.1 | 对于圆角半径，为满足出口的需要，应增加欧洲指标，并作为高精级指标 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.1 | 为满足出口的需要，应增加欧洲标准中的直角度指标，并作为高精级指标。 | 中铝西北铝加工分公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.2 | 定尺长度偏差太松。为满足出口的需要，应增加欧洲指标，并作为高精级指标。 | 中铝西北铝加工分公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.3 | 对于切斜度，欧洲标准比原标准指标结构合理，容易操作，建议按欧洲标准格式编制。 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 | 直接采用欧洲标准 |
|  | 3.3.4 | 对于平面间隙，欧洲标准比原标准指标结构合理，容易操作，建议按欧洲标准格式编制。另外，高精级应直接采用欧洲标准，以满足出口的需要。 | 中铝西北铝加工分公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.5 | 对于扭拧度，欧洲标准比原标准指标结构合理，容易操作，建议按欧洲标准格式编制。另外，高精级应直接采用欧洲标准，以满足出口的需要。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.3.6 | 对于弯曲度，欧洲标准规定的是“全长的任意每米长度上”与表8中“全长L米上”的规定不一致，应采用欧洲标准。 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 | 按欧洲标准，并在试验方法中进一步明确 |
|  | 3.4 | 1070A应等同采用欧洲EN755.2-2008标准，1070应等同采用日本JISH4040标准，以满足出口的需要。 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 | - |
|  | 3.4 | 1060应等同采用美国ASTMB209-2004标准，以满足出口的需要。 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 | - |

标准项目名称：铝及铝合金挤压扁棒                                 承办人：李瑞山  共3页 第 3 页

标准项目负责起草单位：西南铝业（集团）有限责任公司   电  话：023－65809585  2011年09月30日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.4 | 1050A应等同采用欧洲EN755.2-2008标准，1050应等同采用日本JISH4040标准，以满足出口的需要 | 中铝西北铝加工分公司所 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | 1100应等同采用美国ASTMB209-2004标准，1200应等同采用美国ASTMB209-2004标准，以满足出口的需要 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | 2017合金的性能，应等同采用日本JISH4040标准，以满足出口的需要 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | 2024应等同采用欧洲EN755.2-2008标准，以满足出口的需要。 | 中铝西北铝加工分公司所 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | 3003、5052、6061、6063、7075合金，应等同采用欧洲EN755.2-2008标准，以满足出口的需要 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 3.4 | 新增加的合金应等同采用欧洲EN755.2-2008标准，以满足出口的需要。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.5.1 | 增加不允许有“气孔、光亮晶粒和羽毛状晶”的缺陷存在 | 中铝西北铝加工分公司所 | 采纳 |  |
|  | 3.5.3 | “对于航空、航天及军用”应修改为“对于航空、航天及有重要用途” | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 3.5.3 | 为控制产品质量，满足出口需要，应在粗晶环的要求表中增加“2017A、2014、2014A、6101A、6005、6005A、6008、6110A、6023、6351、6060、6360、6061、6261、6262、6262A、6063、6063A、6463、6065、6081、6082、6182、7003、7005、7108、7108A、7020、7021、7022、7049A的粗晶环要求。 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |
|  | 3.5 | 对于航空、航天及有重要用途的产品，在低倍组织中应增加“非金属夹杂物、化合物偏析或金属间化合物”以及“氧化膜”的规定。 | 中铝西北铝加工分公司所 | 采纳 |  |
|  | 4 | 增加“直角度”的测量方法 | 中国有色金属标准计量质量研究所 | 采纳 |  |
|  | 4.2.7 | 应在弯曲度的测量方法中，具体说明“任意300mm长度上”，“全长任意每米长度上”以及“全长任意3米长度上”的弯曲度的测量方法 | 东北轻合金有限责任公司 | 采纳 |  |

说明（1）发送《征求意见稿》的单位数：15个；

（2）收到《征求意见稿》后，回函的单位数：10个；

（3）收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：4个；

（4）没有回函的单位数：5个。