铝用炭素材料检测方法

第26部分

耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定

编制说明（送审稿）

索通发展股份有限公司

二○一一年三月

一、任务来源与组织落实

根据国家标准委《关于下达2009年第二批国家标准制修订计划的通知（国标委综合[2009]93号）和工业和信息化部科技司《关于印发2009年第二批工业行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2009]260号）的精神 ，中国有色金属工业协会于2009年1月25日下达了《2009年第二批有色金属国家、行业标准制（修）订项目的计划》（中色协[2010]015号），根据该计划的安排，由索通发展股份有限公司承担了《铝用炭素材料检测方法 第26部分 耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定》（计划号：2009-2040-YS）行业标准的起草工作。公司对中国有色金属工业协会的此项安排极为重视，为此，专门组织具备工作能力的标准起草负责人员和有经验的专业技术干部，成立了标准起草工作小组。

索通发展股份有限公司已形成45万吨电解铝用炭素预焙阳极产能，并计划在2011年建成4万吨电解铝用阴极的产能。公司生产的“索通牌”电解铝用碳素预焙阳极产品获得了2007年度国家“有色金属产品实物质量认定金杯奖”。2008年12月，经山东省人民政府批准的“山东省铝用炭素工程技术研究中心” 正式在公司炭素技术研究中心挂牌成立，是目前山东省内最大的电解铝用炭素产品检测中心，拥有固定资产近5000万元、建筑总面积达400多平方米，由炭素预焙阳极分析室、石油焦分析室、煤沥青分析室、天平室、样品室和资料室等六部分组成，也是目前国内铝用炭素行业炭素预焙阳极分析项目最为齐全的实验室之一。

二、编制过程

本标准为等同采用国际标准：ISO 20292:2009 铝用炭素材料— 致密耐火砖— 抗冰晶石渗透能力的测定 Materials for the production of primary aluminium—Dense refractory bricks—Determination of cryolite resistance。将其前言、规范性引用文件等删除，其他内容基本相同。本标准制定时遵循了GB/T 1.1-2009中《标准化工作导则  第1部分 标准的结构和编写规则》给出的规则。

本标准在制定过程中，严格按照中国有色金属协会轻金属标委会秘书处的工作流程，主要经过了讨论、预审两个阶段。在这两个阶段，本标准起草小组都根据与会的国内同行专家提出的宝贵意见进行了修改，多次修改后形成了本送审稿。

主要的修改过程记录如下：

1、2010年3月29日至4月1日，全国有色金属标准审定会及讨论会在上海市召开。根据中国有色金属标准化委员会轻金属分会秘书处的安排，来自包头铝业有限公司、北京英斯派克科技有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿炭素制品有限公司、山东晨阳炭素股份有限公司等多家单位的10余位专家参加了《铝用炭素材料检测方法 第26部分 耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定》行业标准的讨论会，专家们主要提出了以下修改意见：

（1）标准章条编号1 内容的最后一段 “炭素材料”改为“耐火材料”；

（2）6.4.1内容中：“…以最低0.01克…”改为“精确到0.01克…”；

（3）删除标准正文中的“重要提示”和“安全警示”的内容；

（4）章条6.1的内容分解为6.1.1、6.1.2和6.1.3共三个部分，章条号顺延。

2、2010年7月26日至29日，全国有色金属标准工作会议在山东省烟台市召开。会议期间，来自北京英斯派克科技有限公司、山东晨阳炭素股份有限公司、山东兖矿炭素制品有限公司、焦作万方铝业股份有限公司、郑州浩宇炭素材料有限公司、山东兖矿炭素制品有限公司、中铝郑州研究院质检中心等单位的10余位专家对《铝用炭素材料检测方法 第26部分 耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定》行业标准的预审搞进行了讨论，专家们提出的主要修改意见如下：

（1）章条 2 “原理”部分：文字上要明确耐火材料的抗渗透性与渗透面积的对应关系，即渗透面积越小，抗渗透能力越强；反之，则弱；

（2）章条 6.3 “试验程序”部分：明确每一操作步骤的含义，叙述要严谨、无歧义；

（3）章条号 7.2 “再现性”：明确“精度”的确切含义。

（4）章条 9 “试验报告”部分：将a条“本国际标准的参考资料”改为“本部分编号”。