ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 63.15—201X

铝用炭素材料检测方法

第15部分

耐压强度的测定

Carbonaceous materials used in the production of aluminium

Part 15： Determination of compressive strength

（ISO 18515∶2007，Carbonaceous materials for the production of   aluminium —  Cathode blocks and baked anodes-Determination of compressive strength，MOD）

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

前    言

YS/T 63《铝用炭素材料检测方法》共有26部分：

——第1部分   阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定；

——第2部分   阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定；

——第3部分   热导率的测定  比较法；

——第4部分   热膨胀系数的测定；

——第5部分   有压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第6部分   开气孔率的测定  液体静力学法；

——第7部分   表观密度的测定  尺寸法；

——第8部分   二甲苯中密度的测定  比重瓶法；

——第9部分   真密度的测定  氦比重计法；

——第10部分  空气渗透率的测定；

——第11部分  空气反应性的测定  质量损失法；

——第12部分  预焙阳极CO2反应性的测定  质量损失法；

——第13部分  杨氏模量的测定  静测法；

——第14部分  抗折强度的测定  三点法；

——第15部分  耐压强度的测定；

——第16部分  微量元素的测定  X射线荧光光谱分析方法；

——第17部分  挥发分的测定；

——第18部分  水分含量的测定；

——第19部分  灰分含量的测定；

——第20部分  硫分的测定；

——第21部分  阴极糊  焙烧膨胀/收缩性的测定；

——第22部分  焙烧程度的测定  等效温度法；

——第23部分  预焙阳极空气反应性的测定  热重法；

——第24部分  预焙阳极CO2反应性的测定  热重法；

——第25部分  无压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第26部分  耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定。

本部分为第15部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分修改采用ISO 18515:2007《铝用炭素材料—阴极炭快和预焙阳极—耐压强度的测定》。本部分对ISO 18515:2007进行了以下编辑性修改：

——删除了ISO 18515:2007的前言和参考文献；

——标准名称按照本系列标准的要求进行了修改。

本部分主要技术性修改见附录B。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝用炭素材料检测方法

第15部分

耐压强度的测定

1 范围

本部分规定了铝用炭素材料耐压强度的测定方法。

本部分适用于铝用炭素材料耐压强度的测定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26297.1-2010 铝用炭素材料取样方法 第1部分 底部炭块

GB/T 26297.2-2010 铝用炭素材料取样方法 第2部分 侧部炭块

GB/T 26297.3-2010 铝用炭素材料取样方法 第3部分 预焙阳极

GB/T 26297.4-2010 铝用炭素材料取样方法 第4部分 阴极糊

YS/T 63.1-2006 铝用炭素材料检测方法  第1部分  阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定

3  方法原理

采用圆柱形试样进行耐压强度的测定，在试验机上施加压力，通过试样破坏时的载荷与试样的横截面积计算耐压强度。耐压强度是计算试样破坏时最初的载荷强度。

4  仪器

4.1  游标卡尺：测量范围0mm～200mm，精度0.02mm。

4.2  试验机：精度1级。

4.3  烘箱：温度可控制在110℃±5℃。

5  取样及样品制备

5.1  底部炭块、侧部炭块、预焙阳极、阴极糊分别按GB/T 26297.1、GB/T 26297.2、GB/T 26297.3、GB/T 26297.4的规定或者双方协商进行取样。

5.2  取样后，将底部炭块、侧部炭块、预焙阳极的试样加工为直径50.0±0.4mm，高度为50±0.1mm，两个面的平行度为±0.05mm的圆柱体。对于阴极糊试样，取样后按照YS/T 63.1焙烧，再进行耐压试验。

5.3  将试样置于烘箱（4.3）中，于110℃±5℃下干燥至少2h, 取出冷却，备用。

6  步骤

6.1 试样尺寸的测定

用游标卡尺（4.1）沿试样（5）的轴向测量直径4次，取其算术平均值，计算试样初始截面积。

6.2 测量

将试样（5.1）放在试验机（4.2）工作面中心处，以每秒0.5N/mm2的速度，连续、无冲击性地施加荷重，直至试样破坏为止，记录试样破坏时的载荷。

7  结果计算

根据公式（1）计算试样的耐压强度δdB：

δdB=FA   ························································(1)

式中：

δdB—试样的耐压强度，单位为兆帕（MPa）；

F—试样破坏时的载荷，单位为牛顿（N）；

A—试样初始截面积，单位为平方毫米（mm2）。

8  检测报告

检测报告应包含下列内容：

a) 本标准编号；

b) 所有辨认测试样品所必需的详细资料；

c）试样的尺寸和个数；

d）测定的日期；

e）检验的结果，如有多个结果，标明每单个结果及平均值，所有结果保留到小数点后一位；

f）测试过程中出现的异常现象。

附 录 A

（资料性附录）

本标准与ISO 18515:2007(E)章条编号对照表

表A.1给出了本标准章条编号与ISO 18515:2007(E)章条编号对照一览表

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| — | 目录、前言、引言 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| — | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6、7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |
| — | 11 |

附  录 B

（资料性附录）

本标准与ISO 18515:2007(E)的技术性差异及其原因

表B.1给出了本标准与ISO 18515:2007(E)的技术性差异及其原因对照一览表

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 引用了与国际标准对应的中国标准，而非国际标准 | 适合中国国情 |
| 4.1 | 按照中国标准对试验机进行要求 | 适合中国国情 |
| 5 | 引用了与国际标准对应的中国标准 | 适合中国国情 |
| 6.2 | 加载速度改为0.5N/mm2 | 便于操作 |
|  | 删除了10精密度部分 | 耐压强度为破坏性试验，难于操作 |
|  | 删除参考文献部分 | 标准编写要求 |