铝用炭素材料检测方法

第19部分

灰分的测定

（YS/T 63.19—201X）

编 制 说 明

（送审稿）

中国铝业股份有限公司郑州研究院

2011年3月

编制说明

根据中国有色金属工业协会中色协综字[2010]015号《关于下达2009年第二批有色金属

国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》文件的精神，由中国铝业股份有限公司郑州研究院承担标准YS/T 63.19—201X《铝用炭素材料检测方法 第19部分 灰分的测定》的修订工作。

本部分主要起草人： 、 、。

本部分修改采用ISO 8005:2005《铝用炭素材料-生焦和煅后焦-灰分的测定》。本部分对ISO  8005:2005进行了以下编辑性修改：

——删除了ISO 8005:2005的前言、引言；

——标准名称按照本系列标准的要求进行了修改。

全国有色金属标准化技术委员会于2010年3月29日～4月1日在上海市召开了2010年度第一次有色金属国家标准和行业标准审定会和讨论会，来自70多个单位的120多名代表参加了会议。会议轻金属分标委会16个单位的22名代表讨论了《铝用炭素材料检测方法（8项分标准）》，对由郑州研究院负责起草修订的7项标准进行了认真的讨论，提出了一些意见和建议，主要修改如下：

1、将等同采用（IDT）改为修改采用（MOD），相应封面和前言部分进行修改。

2、灼烧温度修改为“850℃±10℃”

3、按照YS/T 63.19标准内容进行修改，“铂盘”修改为：瓷方舟。

全国有色金属标准化技术委员会于2010年7月在烟台市召开了有色金属国家标准和行业标准审定会和讨论会，来自70多个单位的120多名代表参加了会议。会议轻金属分标委会6个单位的10名代表讨论了《铝用炭素材料检测方法（8项分标准）》，对由郑州研究院负责起草修订的7项标准进行了认真的讨论，提出了一些意见和建议，主要修改如下：

1、在前言中增加“本部分主要技术性修改见附录B。”这一部分。

2、同步修改引用文件中相关标准为国标。

3、将规范引用文件的第一句话改为更准确的表述。

4、第5部分中0.2改为0.25对应60目筛网，0.5对应35目标准筛网。

重复性

由同一操作者使用相同设备，按相同的测试方法，在短时间内对同一被测对象进行多次独立测试所获得的测试结果见表1。

表1

| 样品 | 灰分（%） |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 阴极糊 | 3.12 | 3.11 |
| 底块 | 1.47 | 1.47 |
| 预焙阳极 | 0.42 | 0.43 |

按照GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分 标准的结构和编写规则》、GB/T20001.4—2001《标准编写规则 第4部分 化学分析方法》的要求，对本部分进行了编写。

本部分已达到国际一般水平。

建议颁布本部分为有色金属行业标准。

建议本部分为推荐性行业标准。