ICS 71.100.10

Q 52

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 63.24—201X/ISO  12988-2∶2004

铝用炭素材料检测方法

第24部分

预焙阳极CO2反应性的测定  热重法

Carbonaceous materials used in the production of aluminium

Part 24：Baked anodes —Determination of the reactivity to carbon dioxide—Thermogravimetric method

（ISO 12988-2∶2004，Carbonaceous materials for the production of aluminium — Baked anodes — Determination of the reactivity to carbon dioxide — Part 2:Thermogravimetric  method，IDT）

（送审稿）

20××-××-××发布

20××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

前    言

YS/T 63《铝用炭素材料检测方法》共有26部分：

——第1部分   阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定；

——第2部分   阴极炭块和预焙阳极  室温电阻率的测定；

——第3部分   热导率的测定  比较法；

——第4部分   热膨胀系数的测定；

——第5部分   有压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第6部分   开气孔率的测定  液体静力学法；

——第7部分   表观密度的测定  尺寸法；

——第8部分   二甲苯中密度的测定  比重瓶法；

——第9部分   真密度的测定  氦比重计法；

——第10部分  空气渗透率的测定；

——第11部分  空气反应性的测定  质量损失法；

——第12部分  预焙阳极CO2反应性的测定  质量损失法；

——第13部分  杨氏模量的测定  静测法；

——第14部分  抗折强度的测定  三点法；

——第15部分  耐压强度的测定；

——第16部分  微量元素的测定  X射线荧光光谱分析方法；

——第17部分  挥发分的测定；

——第18部分  水分含量的测定；

——第19部分  灰分含量的测定；

——第20部分  硫分的测定；

——第21部分  阴极糊  焙烧膨胀/收缩性的测定；

——第22部分  焙烧程度的测定  等效温度法；

——第23部分  预焙阳极空气反应性的测定  热重法；

——第24部分  预焙阳极CO2反应性的测定  热重法

——第25部分  无压下底部炭块钠膨胀率的测定；

——第26部分  耐火材料抗冰晶石渗透能力的测定。

本部分为第24部分。

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分为非仲裁方法。

本部分等同采用ISO 12988-2:2004《铝生产用炭素材料 — 预焙阳极 — 二氧化碳反应性的测定 第二部分 热重法》。本部分对ISO 12988-2:2004进行了以下编辑性修改：

——删除了12988-2:2004的目录、前言、引言和参考文献；

——标准名称按照本系列标准的要求进行了修改；

本部分主要技术性修改见附录B。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC 243）归口。

本部分负责起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分参加起草单位：

本部分主要起草人：

铝用炭素材料检测方法

第24部分

预焙阳极CO2反应性的测定  热重法

1   范围

本部分规定了热重法（TGA）测定预焙阳极二氧化碳反应性的方法。

本部分适用于热重法（TGA）测定预焙阳极二氧化碳反应性。由于加热条件，样品尺寸，原料，测定质量损失和后续反应速率的多样性，可用的装置也很多。本部分规定了样品尺寸、反应温度、暴露表面气流速度、以及反应时间，使不同设备测定的结果具有可比性。

- 2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 26297.3-2010 铝用炭素材料取样方法 第3部分 预焙阳极

3   术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 脱落速率 dusting αRCD:

测试过程中，单位面积上、单位时间内从炭块上掉落的灰尘量。

3.2结束阶段二氧化碳反应性 final CO2 reactivity αRCf:

炭块在反应室中暴露于二氧化碳气氛下最后30min内，质量损失与试样原始表面积的比值。

注： 二氧化碳结束时反应性的表述单位为毫克每平方厘米每小时。

3.3 初始阶段二氧化碳反应性 initial CO2 reactivity αRCi:

炭块在反应室中暴露于二氧化碳气氛下最初30min内，质量损失与试样原始表面积的比值。

注： 二氧化碳初始反应性的表述单位为毫克每平方厘米每小时。

3.4 二氧化碳总反应性 total CO2 reactivity αRCt：

炭块在反应室中暴露于二氧化碳气氛下总时间420min内，质量损失（包括扬灰量）与试样原始表面积的比值。

注：单位为毫克每平方厘米每小时（mg/cm2•h）。

4   方法原理

在圆柱形炭块表面通过给定流速的二氧化碳气流、在等温条件和指定时间内反应，来测定脱落速率，初始阶段、结束阶段和总的二氧化碳反应性。由连续监测样品质量损失来测定连续反应性。脱落速率由收集和测量反应过程中碳块上掉落的碳颗粒来确定。

5   试验装置

在达到试验目的的前提下装置应尽可能简单。测试试验要求在等温条件进行，测试过程应不受仪器设备固有的物理和化学性质的影响（比如气流扩散方式，气体温度，暴露面积等等）。一种典型的装置见图1。

5.1 炉子和控制器：

能连续升温，样品所在的反应区温差应在±2℃以内。典型装置如图1，该装置采用3区加热器和相关的控制部分来实现，加热器也可采用其它型号，如长螺型加热器或长线型加热器也适合。控制热电偶是接地型的，应置于反应室内靠近测试样品表面，用于补偿在空气反应性测试中放热反应带来的影响。控制热电偶应置于距离样品侧表面4mm±1mm、与反应室中心垂直距离5mm以内的地方。炉子应具有足够大的反应室。

5.2 反应室：

包含一个内径足够容纳样品和样品悬挂装置且不影响气流通过样品的竖管，其材质应耐受二氧化碳反应性的温度，通常反应温度为960℃±2℃。推荐内径为100mm±25mm。反应室底部应具有一个可拆分的灰尘收集杯，收集反应过程中掉落的脱落物。常用的反应室材料为石英和镍铬铁耐热合金。

5.3 样品悬挂装置：

测试时，该装置应能持续夹持样品，且可重复使用，并在测试过程中质量不变，应不阻碍气流、不影响气流通过样品的模式以及不干扰样品灰尘的产生。典型样品夹持装置如图2所示。

5.4 气体预热管：

气体预热管应延伸至反应室第一个加热区，在气体进入反应室前对气体进行预热，管子长度和直径可以不同，只要气体出管时温度达到反应室的温度就可以。出气口应朝下。

5.5 天平：最大量程200g，能连续称量样品和样品悬挂装置的质量，精确至10mg。

5.6 气体流量表：测量气体流至反应室的流速，气流应保持由该测试设备所确定的恒定速度。

5.7 针型阀：用于微调气流。

5.8 减压阀：压缩气体经减压阀减压至接近大气压后，通过针型阀进入流量计。

单位：mm

1－天平；2－出气口（口径10mm）；3－3区加热炉；4－连接线 ；5－反应室；6－样品；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－控制热电偶；8－预热管；9－灰尘收集杯；10－进气口；11－二氧化碳；

12－氮气； 13－减压阀；14－针型阀；15－流量计。

图1 典型二氧化碳反应装置

5.9 热电偶：

热电偶应伸入反应室以校准加热区控制设备，可另选一个热电偶用于检测反应温度。

5.10卡尺：精确至0.02mm。

5.11可选装置：包括自动控制装置、多通道线路选择器以及个人电脑以记录日期、处理、报告和存储过程自动化等。

单位：mm

１－悬挂线；2－样品支持线；3－柱体样品；4－定位球。

图2 典型样品悬挂装置

- 试剂

使用分析纯试剂，除非另有说明。

6.1  氮气，99.95%。

6.2  二氧化碳，99.95%。

7   制样

7.1 将试样加工成直径50mm±1.0mm，高50mm±1.0mm的正圆柱体。大多数悬挂装置要求碳块样品上有一个垂直于圆柱体沿其中心线的直径约3mm的洞。制好的样品表面应光滑、无明显裂纹和断层。

7.2 制好的样品放入烘箱中在110℃±5℃烘干至恒重。

7.3 制样完成后，用干燥空气吹净样品上的浮尘和附着的杂质。

8   校准

8.1 校准的目的是确立3区加热炉控制设备的设置温度与反应室内样品区域实际温度的关系。校准区长度应为100mm。对于单区加热炉，将校准头伸到样品将放置的区域，确定样品位置附近的100mm的区域温度为960℃±2℃。

8.2 插入多头热电偶至样品位置。将中间的测温头放在样品中心位置。

8.3 将中间热电偶连接到主控器上，设定二氧化碳反应温度为960℃。

8.4 将其他两个热电偶连接到其他类型的温度指示设备上。要求有一个温度记录仪来测定实际温度曲线。

8.5 让炉子在氮气流通过的情况下保持4h以达到平衡（氮气流速由8.7计算出来）

8.6 调节区域温度控制器直到3个温度指示器指示温度精确度都为±2℃。

8.7 气流速度的计算是基于样品直径50mm，气流速度(250±5) L/h（在设定温度下），反应管内径100mm的。这种测试方法确定的反应性结果受测试过程中气流通过反应表面的速度影响。这就要求气流通过样品和各种尺寸的反应管壁之间环形区域的速度必须恒定。其他环形区域合适的流速由流速(250±5)L/h乘以测试系统环形面积与参考环形面积比来确定。例如，测试系统内径75mm，样品直径50.8mm。按公式1和公式2计算流速。

AR=Di,t2−Ds2Di,rt2−Drs2   ·························································（1)

式中:

— 测试系统环形面积与参考系统环形面积比；

— 测试系统反应室的内径；

— 参考系统反应室的内径；

— 测试样外径；

— 参考样外径。

qV,G=qv,rGAR   ························································（2)

式（2）中:

—由测试系统环形面积校准得到的体积流量，单位为升每小时（L/h）；

—参考系统环形区域的体积流量，单位为升每小时（L/h）；

—测试系统环形面积与参考系统环形面积的比。

例如:

AR=752−50.821002−502=30447500=0.406 ···························（3)

式（3）中:

—为75mm；

—为100mm；

—50.8 mm；

—为50mm。

qV,G=250×0.406=102

式中:

— 为体积流速，由测试系统计算，相当于102 L/h；

— 为250 L/h；

— 为0.406。

9    测定步骤

9.1 将反应管预热到960℃±2℃。

9.2 以8.7中确定的气流速度通氮气清洗反应室。

9.3 称量并记录样品质量，精确至0.01g。

9.4 测量样品直径()，高度()，中心孔径()，精确至0.01mm，并用10.1中的公式计算反应表面积。

9.5 将样品装入悬挂装置中，悬挂在天平上，插入反应室。

9.6 氮气流中预热样品30min。

9.7 根据天平说明书称量空天平重量。

9.8 预热30min后将气体切换成二氧化碳，并保持8.7中计算的流速不变。

9.9 测试过程中每隔1min记录一次样品质量。二氧化碳测试时间为7h（420min），结束后将气流切换回氮气。

9.10 将样品从反应室中取出。注意要小心以防取出过程中样品撞到反应室壁，如果样品碰撞室壁可能会导致样品脱落颗粒，导致灰尘质量增加。

9.11 从反应室底部取出灰尘收集杯，放入干燥箱中直至冷却。

9.12 称量收集灰尘收集杯中的灰尘质量，并记录为。

10   测定结果计算

10.1 样品表面积计算

按公式（4）计算总的表面积：

AE=πDshs+2π4(Ds2−DH2)100    ·············································（4)

式中:

—表面积，单位为平方厘米（cm2）；

—样品直径，单位为毫米（mm）；

—中心孔直径，单位为毫米（mm）；

—样品高度，单位为毫米（mm）。

10.2  二氧化碳总反应性

按公式（5）计算二氧化碳总反应性：αRCt=1000(mi−mf)7AE   ················································（5)

式中:

—二氧化碳总反应性，单位为毫克每平方厘米每小时（mg/cm2•h）；

—初始样品质量，单位为克(g)；

—结束样品质量，单位为克(g)；

—样品表面积，单位为平方厘米（cm2）。

10.3 二氧化碳初始反应性

按公式（6）计算初始阶段二氧化碳反应性：

αRCi=2000mi−m30AE   ····················································（6)

式中:

—初始阶段二氧化碳反应性，单位为毫克每平方厘米每小时（mg/cm2•h）；

—初始样品质量，单位为克(g)；

—开始后30min时的样品质量，单位为克(g)。

10.4 二氧化碳结束时反应性

按公式（7）计算结束阶段二氧化碳反应性：

αRCf=2000m390−mfAE   ···············································（7)

式中:

— 结束阶段二氧化碳反应性，单位为毫克每平方厘米每小时（mg/cm2•h）；

— 开始390min时的样品质量，单位为克(g)；

— 反应结束时样品质量，单位为克(g)。

10.5 二氧化碳灰尘量

按公式（8）计算二氧化碳灰尘量：

αRCD=1000md7AE    ················································（8)

式中：

— 7h测试结束后的灰尘量，单位为毫克每平方厘米每小时（mg/cm2•h）；

— 测试后收集的灰尘质量，单位为克（g）。

11   精密度

11.1 精密度

精密度由6个实验室测试9种材料（7个阳极和2个阴极）。通过线性回归法已发现试验重复性和再现性与反应性测试结果的平均值有关，因此，回归方程被用于精密度描述上。基于这个研究结果，11.2和11.3用于评判测试结果的可靠程度（95%的置信度）

11.2 重复性

11.2.1 重复性限

同一个操作者用同一台装置设备获得的测试结果（单位为毫克每平方厘米每小时）均应被认可，除非测试结果超出了11.2.2到11.2.5中方程给出的r值范围。

11.2.2 二氧化碳总反应性:

rRCt=0.4997×αRCt+3.1512 ············································（9)

式中：

rRCt — 二氧化碳总反应性重复性；

αRCt— 重复试验得到的二氧化碳总反应性结果的平均值（适用于二氧化碳总反应性范围为11mg/cm2•h～42 mg/cm2•h）。

11.2.3 二氧化碳初始反应性：

rRCi=0.1804×αRCi+6.9468  ············································（10)

式中：

rRCi— 二氧化碳初始反应性重复性；

αRCi— 初始二氧化碳反应性重复试验的平均值（适用于二氧化碳初始反应性范围为 5mg/cm2•h ～17mg/cm2•h）。

11.2.4 二氧化碳结束时反应性：

rRCf=0.4918×αRCf−1.5454  ·············································（11)

式中：

rRCf — 二氧化碳终了反应性的重复性；

αRCf— 重复测试得到的二氧化碳结束时反应性的平均值（适用于二氧化碳结束时反应性范围为14mg/cm2•h ～57mg/cm2•h）。

11.2.5 二氧化碳灰尘量：

rRCD=0.919×αRCD+0.4796 ············································（12)

式中：

rRCD—二氧化碳灰尘量的重复性；

αRCD— 重复试验二氧化碳灰尘量的平均值（适用于二氧化碳灰尘量范围为0.3mg/cm2•h ～5mg/cm2•h）。

11.3 再现性

11.3.1 再现性限

每两个实验室报告的相同样品的测试结果算术平均值数据（单位毫克每平方厘米每小时）应该被认可，除非其数据超出了如下11.3.2-11.3.5中方程计算的R值范围。

11.3.2 二氧化碳总反应性：

RRCt=1.0706×αRCt−9.2078 ·············································（13)

式中：

RRCt— 二氧化碳总反应性的再现性；

αRCt— 重复试验的二氧化碳总反应性的平均值（适用于二氧化碳总反应性范围为11mg/cm2 •h～42mg/cm2•h）。

11.3.3 二氧化碳初始反应性：

RRCi=−0.1101×αRCi+9.9455  ···············································（14）

式中：

RRCi— 二氧化碳初始反应性的再现性；

αRCi— 初始二氧化碳反性的平均值（适用于二氧化碳初始反应性范围为5mg/cm2•h ～17mg/cm2•h）。

11.3.4 二氧化碳结束时反应性

RRCf=0.8985×αRCf+5.6199  ··············································（15）

式中：

RRCf— 二氧化碳结束时反应性的再现性；

αRCf— 重复测试得到的二氧化碳结束时反应性的平均值（适用于二氧化碳结束时反应性范围为14mg/cm2•h～57mg/cm2•h）

11.3.5 二氧化碳灰尘量：

RRCD=2.2671×αRCD+0.8844   ·············································（16）

式中：

RRCD— 二氧化碳扬灰量的再现性；

αRCD— 二氧化碳扬灰量重复性的平均值（适用于二氧化碳灰尘量范围为0.3 mg/cm2•h～5 mg/cm2•h）

11.4 偏差

本测试方法定义二氧化碳反应性值无偏差。

12   检测报告

检测报告应包括下列内容：

a) 本标准编号；

b) 所有辨认测试样品所必需的详细资料；

c) 检验日期；

d) 检验结果，结果精确至0.1 mg/(cm2•h)；

e) 测试过程中出现的异常现象。

附 录 A

（资料性附录）

本标准与ISO 12988-2:2004章条编号对照表

表A.1给出了本标准章条编号与ISO 12988-2:2004章条编号对照一览表

| 本标准章条编号 | 对应的国际标准章条编号 |
| --- | --- |
| — | 目录、前言、引言 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |

附  录 B

（资料性附录）

本标准与ISO 12988-2:2004的技术性差异及其原因

表B.1给出了本标准与ISO 12988-2:2004的技术性差异及其原因对照一览表

| 本标准章条编号 | 技术性差异 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 引用了与国际标准对应的中国标准，而非国际标准 | 适合中国国情 |
| 7.1 | 引用了与国际标准对应的中国标准 | 适合中国国情 |
|  | 删除参考文献部分 | 标准编写要求 |