ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

五氧化二铌

Niobium  pentoxide

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准代替YS/T 428-2000《五氧化二铌》。

本标准与YS/T428-2000相比，主要有如下变化：

——FNb2O5-1牌号规定的杂质元素由12种增加为19种

——FNb2O5-2牌号规定的杂质元素由12种增加为19种

——FNb2O5-3牌号规定的杂质元素由14种增加为20种

——本标准增加了Nb2O5粉末费氏粒度的检测方法

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）提出。

本标准由宁夏东方钽业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：郭涛、刘燕茹、张静

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

——YS/T428-2000

五氧化二铌

范围

本标准规定了五氧化二铌的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于液-液萃取法制得的五氧化二铌，供生产铌粉、超导材料、合金添加剂、铌条和碳化铌、陶瓷电容器等用。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479   金属粉末松装密度的测定  第一部分  漏斗法

GB/T 11107  金属及其化合物粉末  比表面积和粒度测定    空气透过法

GB/T 13390-2008   金属粉末比表面积的测定    氮吸附法

GB/T 15076-2008（1-15）  钽铌化学分析方法

GB/T 3249-200９ 金属及其化合物粉末费氏粒度的测定方法

要求

产品分类

产品分为FNb2O5-1、FNb2O5-2、FNb2O5-3三个牌号。

物理性能

根据用户使用要求提供以下物理性能实测值：

松装密度、比表面积、费氏粒度、粒度分布

外观质量

产品为白色或浅黄色粉末，无目视可见夹杂物

化学成分

产品化学成分应符合表1的规定

表1

| 产品牌号 | FNb2O5-1 | FNb2O5-2 | FNb2O5-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂质元素（质量分数），不大于 | Ta | 0.03 | 0.05 | 0.2 |
|  | Ti | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
|  | W | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
|  | Mo | 0.002 | 0.003 | ／ |
|  | Cr | 0.002 | 0.003 | ／ |
|  | Mn | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Fe | 0.005 | 0.02 | 0.03 |
|  | Ni | 0.002 | 0.01 | 0.02 |
|  | Sn | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Cu | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|  | Ca | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Mg | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
|  | Zr | 0.002 | 0.003 | 0.005 |
|  | Al | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
|  | Si | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
|  | As | / | / | 0.005 |
|  | Sb | ／ | ／ | 0.005 |
|  | Pb | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
|  | S | 0.003 | 0.006 | 0.01 |
|  | C | 0.005 | 0.008 | 0.01 |
|  | P | ／ | ／ | 0.01 |
|  | F- | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
|  | 灼减 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |

试验方法

产品化学成分仲裁分析方法按GB/T 15076 的规定进行，或按供需双方协商的规定进行。

产品的比表面积分析方法按GB/T 13390规定进行。

产品的平均粒径检验按GB/T 11107的规定进行。

产品的松装密度分析方法按GB/T 1479 规定进行，或按供需双方协商的规定进行。

产品的费氏粒度检验方法按照GB/T 3249 的规定进行。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行检验，如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。

组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号混合料组成，每批重量由供需双方协商确定。

检验项目及取样规定

每批产品应进行化学成分、物理性能和外观质量的检验。

每批产品的质量一致性检验项目应符合表2的规定

表2

| 检验项目 | 取样与制样方法的章条号 | 要求的章节号 | 试验方法的章条号 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 5.4 | 3.5 | 4.1 | 逐批检验 |
| 物理性能 | 5.4 | 3.6 | 4.2-4.5 | 逐批检验 |
| 外观质量 | 5.4 | 3.7 | 4.6 | 逐批检验 |

仲裁取样和制样

仲裁取样和制样方法按表3规定进行：

表3

| 件数 | 取样件数，% |
| --- | --- |
| 1～5 | 100 |
| 6～10 | 50 |
| 11～50 | 30 |

用取样器在每件中大致均匀地取出3点试样，混匀后用四分法缩分至试样所需要求。

检验结果判定

化学成分仲裁分析结果与本标准规定不符合时，从该批产品中取双倍样对该不符合项目进行重复试验，若该项目中仍有一项不合格，判该批产品不合格。

物理性能不符合需方要求时，判该批产品不合格。

标志、包转、运输、储存和质量证明书

标志

每袋（瓶）产品应附标签，标明产品名称、牌号、批号、净重和包装日期。

产品应包装成箱（桶），每箱（桶）应注明：

供方名称；

产品名称和牌号、级别；

批号。

包装、运输、贮存

产品用双层塑料袋或双层盖塑料瓶包装，严密封口后置于箱（桶）中，或按合同要求包装。

每箱（桶）上应注明产品名称、牌号、批号、净重和出厂日期，并有“防潮”字样或标志。

产品运输时必须用防雨运输工具。

产品应密封存放于无酸、碱气氛之处，防止潮湿吸水，产品存放期不宜超过一年。

质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称、地址、电话、传真；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和供方质检部门检印；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）内容应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 重量；

- 本标准编号；

- 其他。

_________________________________