《铜精矿化学分析  铜量的测定  电解法》

国家标准编制说明

一、任务来源及要求

根据中国有色金属工业协会文件《关于下达2009年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（中色协综字[2009]165号）的要求，由大冶有色金属集团控股有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责制定国家标准《铜精矿化学分析  铜量的测定  电解法》，计划编号为20091097-T-610，项目完成时间为2011年。

二、标准制定原则

1、本标准是ISO 10469：2006（E）国际标准的等同转换。

2、本标准格式按照GB/T 1.1-2009的标准要求进行制定。

3、本标准的制定有利于促进国内外硫化铜精矿市场公平贸易，并与硫化铜精矿国际标准接轨，具有可操作性。

三、标准主要内容

1、本标准规定了硫化铜精矿试样中铜量的测定方法―电解法，测定范围：15.00%～50.00%。

2、本标准样品的制备按ISO9599的要求制备试样或用预干试料（见附录A）。

3、本标准方法提要：用硝酸和硫酸溶解试样，然后使铜与干扰元素分离。通过AgCl沉淀与Ag分离；加入氢溴酸与砷、锑、硒和锡形成挥发性的物质而分离；用硫代硫酸钠生成硫化铜与铁分离，或通过生成氢氧化铁沉淀分离铁、铋和碲。在硝酸、硫酸和少量氯离子存在时，铜电解析出。电解液、硫化铜沉淀的滤液和所有沉淀及残渣中微量的铜均由火焰原子吸收光谱法或用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定。

4、当汞含量大于或等于0.005%(m/m)时，需要测定电铜中的汞含量进行校正。

5、为使分析试料代表性好，需采用多点多次取样的方式从试样中称取约2g试料。

四、标准制定工作过程

1、2009年9月接到标准制定任务后，大冶公司组成了标准制定组。明确了起草人和任务。

2、2009年10月～2010年5月，组织技术人员对ISO 10469：2006（E）国际标准进行翻译，参照了有色金属标委会翻译版本（见：有色金属国际标准中译文汇编），并进行整理，形成了标准讨论稿。

3、标准预审会由中国标准计量质量研究所主持，于2010年12月7～11日在海南省海口市召开，与会代表就预审稿进行了认真的讨论，根据讨论意见，形成了标准送审稿。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

可向企业、公司和科研院校（所）推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、 预期效果

本标准的出台，将会规范我国硫化铜精矿生产及冶炼企业分析检验方法，有利于有色金属分析检测技术与国际接轨；在促进公平贸易方面都产生极其重要的影响。

大冶有色金属集团控股有限公司

中国有色金属工业标准计量质量研究所

国标编写组

2011.4.20