《铜精矿化学分析方法  金和银量的测定

火试金和原子吸收光谱法》

国家标准编制说明

一、任务来源及要求

根据中国有色金属工业协会文件《关于下达2009年第一批有色金属国家、行业标准制（修）订项目计划的通知》（中色协综字[2009]165号）的要求，由大冶有色金属股份有限公司负责制定国家标准《硫化铜、铅和锌精矿 试样中吸湿水分测定 重量法》，计划编号为20091098-T-610，项目完成时间为2011年。

二、标准制定原则

1、本标准是ISO 10378-2005（E）国际标准的等同转换。

2、本标准格式按照GB/T 1.1-2009的标准要求进行制定。

3、本标准的制定有利于促进国内外硫化铜精矿市场公平贸易，并与硫化铜精矿国际标准接轨，具有可操作性。

三、标准主要内容

1、本标准规定了硫化铜精矿试样中金和银量的测定方法―火试金和原子吸收光谱法。测定范围：Au:0.5g/t～300 g/t ;Ag:25 g/t～1500 g/t。

2、本标准样品的制备按ISO9599的要求制备试样或用预干试料（见附录A）。

3、本标准方法提要：将试料与氧化铅等配料混合，在还原条件下，于坩锅中熔融，铅捕集试料中的贵金属形成铅扣。灰吹使铅扣中的贱金属与贵金属分离，从而形成含有少量其它金属的金银合金粒。以硝酸处理金银合粒，从合粒中分离出金，称重。如果金粒质量小于0.05mg，则用王水溶解金粒，用火焰原子吸收光谱法（FAAS）测定金量。用原子吸收光谱法（FAAS）测定分金后溶液中银量。为最大限度回收金和银，将所有残渣再处理。第二次合粒用酸溶解，然后用FAAS方法测定金和银，并进行空白的校正。

4、为使分析试料代表性好，采用多点多次取样的方式从试样中称取10g～20g试料。

5、预熔化：为保证铅扣质量在30～45g之间，进行预熔化试验，依据试样的还原能力，决定配料中硝酸钠或硝酸钾等氧化剂的用量。

6、加银分金：为保证合粒分金完全，银与金的比例应超过2.5:1。合粒中银、金比率就达不到要求，或者是当金含量超过30%时不易分离。 如果用原子吸收或ICP测定银，银应该在分金前测定。所以金银必须分开测定。金应该按照此附录分金的步骤进行，银应该按照7.9中溶解方法测定。

如果用重量法测定银，应该在分金前对贵金属合粒称重。按照附录D进行分金，按照7.8中步骤分离，按照附录G冲洗金粒，在收集分离后的溶液中测定杂质含量。

注1：如果已知道银与金比率不到2.5:1，则在初熔化前加入适量银以保证银、金比率4：1。

注2：如果金的质量小于50μg，合粒不需要分离就能溶解，金银含量按7.9步骤测定。此种情况下，不需要分金。

如果试料中银的质量小于7500μg，那么银应该按照7.9中方法测定，也不需要分离。因此20g的试料对测银是过量的，因为银的含量超过325g/t。

7、在灰吹过程中银挥发损失的测定：  灰吹过程中银的损失取决于马弗炉的条件（详见7.6）。建议先测定灰吹过程中银的损失，再决定马弗炉的条件。如果不知道总的回收率，需要校正试样中银的质量分数。

8、硫酸分金：在分离操作中，如果金粒有破碎的可能，建议用硫酸分金。

9、分金溶液和洗液中杂质的测定：如果样品中银的含量较高，用重量法可以精确测定银。用此方法测定必需用附录G的方法测定分金溶液和洗液中杂质含量。

10、砷含量大于2%的试样中金和银的测定：砷含量大于2%影响灰吹，用附录J的方法进行焙烧。

四、标准制定工作过程

1、2009年9月接到标准制定任务后，大冶公司组成了标准制定组。明确了起草人和任务。

2、2009年10月～2010年5月，组织技术人员对ISO 10378：2005（E）国际标准进行翻译，参照了有色金属标委会翻译版本（见：有色金属国际标准中译文汇编），并进行整理，形成了标准讨论稿。

3、标准预审会由中国标准计量质量研究所主持，于2010年12月7～11日在海南省海口市召开，与会代表就预审稿进行了认真的讨论，根据讨论意见，形成了标准送审稿。

五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

可向企业、公司和科研院校（所）推荐采用本标准。

九、废止现行有关标准的建议

无。

十、其他应予说明的事项

无。

十一、 预期效果

本标准的出台，将会规范我国硫化铜精矿生产及冶炼企业分析检验方法，有利于有色金属分析检测技术与国际接轨；在促进公平贸易方面都产生极其重要的影响。

大冶有色金属集团控股有限公司

中国有色金属工业标准计量质量研究所

国标编写组

2011.4.20