ICS 77.150.30

H62

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 323—201X

代替 YS/T 323-2002

铍青铜板材和带材

Beryllium bronze sheets and strips

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准参照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T323-2002《铍青铜板材和带材》。

本标准与YS/T323-2002相比，主要变化如下：

——取消所引用标准的年份；

——修改了板材、带材的状态表示方法和板、带材的宽度、长度和厚度尺寸；

——将较高级带材的厚度允许偏差的精度提高；

——将状态为TD01、TD02、TD04的板材的长度修改为>600mm-3000mm，其允许偏差修改为±6；

——修改了状态为TQ00、TD01、TD04的板材、带材的拉伸强度和伸长率；

——修改了厚度为0.05mm～0.09mm的带材杯突试验的杯突深度；

——修改了弯曲试验中板、带材的厚度为0.25mm-1.50mm；

——修改了状态为TQ00、TD01的板、带材时效处理时间为2.5h～3.0h。

本标准由全国有金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：中色（宁夏）东方集团有限公司。

本标准主要起草人：

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T323-2002、YS/T323-1994、YB/T552-1975。

铍青铜板材和带材

范围

本标准规定了铍青铜板材和带材的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单（或合同）等内容。

本标准适用于仪器、仪表和电器等工业部门制造弹性元件及其他制品用的铍青铜板材和带材。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228    金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 232    金属材料 弯曲试验方法

GB/T 4156   金属材料 薄板和薄带埃里克森杯突试验

GB/T 4340.1   金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 5231   加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 8888   重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 6394   金属平均晶粒度测定法

要求

产品分类

板材和带材的合金牌号、状态和规格应符合表1的规定。

板、带材的合金牌号、状态和规格

| 合金牌号 | 状态 |  | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TQ00 TD01 TD02 TD04 TF02 TH01 TH02 TH04 | 板材 | 0.45～6.0 | 30～400 | 200～3000 |
|  |  | 带材 | 0.05～1.2 | 5～400 |  |
| 合金状态的新旧表示方法见附录A。 |

标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。

用QBe2生产的TQ00软态、较高级、厚度为0.1mm，宽度为200mm的带材，标记为：

带YS/T 323-QBe2TQ00较高-0.1×200

化学成分

产品的化学成分应符合GB/T 5231的规定。

尺寸允许偏差

板材和带材的厚度及其允许偏差应符合表2的规定。

板、带材的厚度及其允许偏差

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 板材 | 带材 |
|  | 普通级 | 普通级 | 较高级 |
| ≤0.09 | - | -0.015 | -0.008 |
| >0.09～0.14 | - | -0.02 | -0.012 |
| >0.14～0.30 | - | -0.03 | -0.016 |
| >0.30～0.44 | - | -0.04 | -0.020 |
| >0.44～0.55 | -0.06 | -0.05 | -0.030 |
| >0.55～0.65 | -0.06 | -0.06 | -0.040 |
| >0.65～0.80 | -0.07 | -0.06 | -0.045 |
| >0.80～1.00 | -0.08 | -0.07 | -0.050 |
| >1.00～1.20 | -0.09 |  |  |

表2（续）板、带材的厚度及其允许偏差

| 厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- |
|  | 板材 | 带材 |
|  | 普通级 | 普通级 | 较高级 |
| >1.20～2.0 | -0.10 |  |  |
| >2.0～3.0 | -0.12 |  |  |
| >3.0～3.5 | -0.15 |  |  |
| >3.5～4.5 | -0.18 |  |  |
| >4.5～5.0 | -0.20 |  |  |
| >5.0～5.5 | -0.24 |  |  |
| >5.5～6.0 | -0.25 |  |  |
| 注1：经双方协议可提供其他厚度规格及允许偏差的板材和带材。 注2：厚度的偏差精度须在合同中注明，否则以普通精度供应。 |

板材和带材宽度及其允许偏差应符合表3的规定。

板材和带材宽度及其允许偏差

单位：毫米

| 宽度 | 板材厚度 | 带材厚度 |
| --- | --- | --- |
|  | ≤1.5 | >1.5～3.0 | >3.0～5.0 | >5.0～6.0 | 0.05～1.5 |
| 宽度允许偏差 |
| ≤200 | -2 | -2 | -2 | -5 | -0.8 |
| >200～400 | -2 | -2 | -3 | -5 | -0.8 |
| 注：经双方协商可供应其他厚度的板材和带材。 |

板材长度及其允许偏差应符合表4的规定。

板材长度及其允许偏差

单位：毫米

| 材料状态 | 厚度 | 长度 | 长度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| TQ00 TD01 TD02 TD04 | 0.45～6.0 | 200～600 | +5 |
|  |  | >600～3000 | +6 |
| 注1：板材长度应大于宽度。 注2：定尺或倍尺在合同中注明，否则以不定尺供应。 |

带材的长度应符合表5的规定。

带材的长度

| 材料状态 | 厚度 | 长度 |
| --- | --- | --- |
| TQ00 | 0.05～1.2 | ≥1500 |
| TD01 TD02 TD04 |  | ≥2000 |
| 注：每批允许支付重量不超过15%，长度不小于1000mm的短带。 |

TD01、TD02、TD04、TQ00状态的板材和带材应平直。带材的侧边弯曲度为每米不大于1.5mm。

力学性能

板材和带材的力学性能应符合表6的规定。维氏硬度试验，建议按表7选用负荷。表7中，与1kg、3kg符合相对应的各种规格板、带材允许用显微硬度计测定硬度值。板材和带材显微硬度试验，建议按表8选用符合。

力学性能

| 合金牌号 | 材料状态 | 拉伸强度（MPa） | 伸长率（不小于，%） | 维氏硬度HV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QBe2 QBe1.9 | TQ00 | 400～560 | 35 | ≤140 |
| QBe2 QBe1.9 | TD01 | 520～610 | 10 | 120～220 |
| QBe2 QBe1.9 | TD02 | 590～690 | 6 | 140～240 |
| QBe1.7 |  | 550～650 | 6 | 130～230 |
| QBe2 | TD04 | ≥650 | 2.0 | ≥170 |
| QBe1.9 |  |  |  | ≥160 |
| QBe1.7 |  | ≥590 |  | ≥150 |
| QBe2 | TF02 | ≥1125 | 2.0 | ≥320 |
| QBe1.9 |  |  |  | ≥350 |
| QBe2 QBe1.9 | TH01 | ≥1135 | 2.0 | 320～420 |
| QBe2 QBe1.9 | TH02 | ≥1145 | 1.5 | 340～440 |
| QBe1.7 |  | ≥1030 | 2.0 |  |
| QBe2 | TH04 | ≥1175 | 1.5 | ≥360 |
| QBe1.9 |  |  |  | ≥370 |
| QBe1.7 |  | ≥1080 | 2.0 | ≥340 |
| 注： 1 厚度≤0.25mm的带材，抗拉强度、伸长率不作规定。 2 厚度≤0.25mm的C、CY4、CY2态的带材，硬度不作规定。 3 需方如有需要，可在合同中注明，可进行硬度试验，其结果应符合本表的规定。 |

维氏硬度

| 试验负荷/kg | 各状态允许厚度/mm |
| --- | --- |
|  | TQ00 | TD01 | TD02 | TD04 | TF02、TH01、TH02、TH04 |
| 1 | >0.25～0.50 | >0.25～0.45 | >0.25～0.40 | >0.15～0.25 | >0.15～0.25 |
| 3 | >0.50～0.70 | >0.45～0.55 | >0.40～0.60 | >0.25～0.35 | >0.25～0.30 |
| 5 | >0.70～1.00 | >0.55～0.90 | >0.60～0.85 | >0.35～0.50 | >0.30～0.45 |
| 10 | >1.00～1.50 | >0.90～1.30 | >0.85～1.2 | >0.50～0.90 | >0.45～0.70 |
| 30 | >1.50 | >1.30 | >1.20 | >0.90 | >0.70 |

显微硬度试验

| 试验负荷/g | 各状态允许厚度/mm |
| --- | --- |
|  | TQ00 | TD01 | TD02 | TD04 | TF02、TH01、TH02、TH04 |
| 100 | >0.25～0.30 | >0.25～0.30 | >0.25～0.30 | >0.10～0.15 | ≥0.10 |
| 200 | >0.30 | >0.30 | >0.30 | >0.15 | ≥0.10 |

工艺性能

杯突试验

厚度0.05～0.25mm的带材，杯突试验结果应符合表9规定。

杯突试验

| 牌号 | 材料状态 | 冲头半径/mm | 带材厚度/mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.05～0.09 | 0.1～0.15 | >0.15～0.25 |
|  |  |  | 杯突深度/mm |
| QBe2 QBe1.9 | TQ00 | 10 | ≥5 | ≥6 | ≥7 |
| QBe2 QBe1.9 | TD01 | 10 | ≥4 | ≥4.5 | ≥5.5 |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TD02 | 10 | ≥3 | ≥3.5 | ≥4.5 |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TD04 | 10 | ≥2 | ≥2.5 | ≥3 |

弯曲试验

需方如有要求，并在合同中注明时，可进行弯曲试验。弯曲试验条件应符合表10规定。在弯曲处不应有肉眼可见的裂纹。

弯曲试验

| 牌号 | 状态 | 厚度/mm | 弯曲角度 | 内侧半径/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TQ00 | 0.25～1.50 | 180° | 紧密贴合 |
|  | TD01 |  |  | 1倍板、带厚 |
|  | TD02 |  |  | 3倍板、带厚 |
|  | TD04 |  | 90° | 1倍板、带厚 |

显微组织

厚度小于0.3mm的带材，晶粒度为0.015～0.045mm，厚度为0.3～6.0mm的板、带材，晶粒度为0.015～0.055mm，其他厚度的晶粒度由供需双方协议。

需方无要求时，供方可不报晶粒度实测数据，CY4、CY2、CY状态的板、带材供方可不做晶粒度检查。

外观质量

板材和带材的表面应光洁，肉眼观察不应有裂纹、起皮、气泡、针孔、夹杂、起刺、压下物、压折和锈蚀等缺陷。

允许有轻微的局部的不超过板材和带材弧度允许偏差的表面划伤、擦伤、斑点、凹坑、压入物、辊印和修理痕迹等缺陷。

轻微的发红、发暗、氧化色和轻微的局部的水迹等不做判废依据。

时效处理制度

时效处理制度按表11规定。

时效处理制度

| 牌号 | 状态 | 加热温度/℃ | 保温时间/h | 冷却方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TD04 TD02 | 320±10 | 2 | 空冷 |
| QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | TQ00 TD01 | 320±10 | 2.5~3.0 | 空冷 |

试验方法

产品的化学成分检验按GB/T 5121的规定进行。

产品的外形尺寸采用相应精度的测量工具进行检验。板材和带材的厚度应在距端部不小于100mm、板材距边部不小于10mm处、带材距边部不小于5mm处测量，测量范围以外的厚度超差不做报废依据。

产品的拉伸试验方法按GB/T 228的规定进行。产品的试样号参照GB/T 228的附录A和附录B。（应列表）

产品的维氏硬度试验方法按GB/T 4340.1的规定进行。

产品的杯突试验方法按GB/T 4156的规定进行。

产品的弯曲试验方法按GB/T 232的规定进行。

产品的晶粒度测定方法按GB/T 6394的规定进行。

产品的外观质量用目视检查。

检验规则

检查和验收

产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应在收到产品之日起90日内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方由供需双方共同进行。

组批

产品应成批次交货，每批应由同一熔铸炉号、合金牌号、规格和状态的产品组成。

取样

产品的取样应符合表12的规定。

取样规定

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 | 要求的章条号 | 检查或试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 需方在板带上任取（供方在熔铸时取样） | 每批取一个试样 | 3.3 | 4.1 |
| 尺寸及允许偏差 | - | 逐张（卷） | 3.4 | 4.2 |
| 拉伸试验 | 沿轧制方向 | 每批取两个试样 | 3.5 | 4.3 |
| 硬度试验 | 任意位置 | 每批取两个试样 | 3.5 | 4.4 |
| 杯突试验 | 任意位置 | 每批取两个试样 | 3.6.1 | 4.5 |
| 弯曲试验 | 沿轧制方向 | 每批取两个试样 | 3.6.2 | 4.6 |
| 显微组织 | 任意纵截面 | 每批取两个试样 | 3.7 | 4.7 |
| 外观质量 |  | 逐张（卷） | 3.8 | 4.8 |

检验结果判定

产品的化学成分检测结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

产品的尺寸、外观质量检验结果与本标准规定不符时，判该张（卷）产品不合格。

产品的力学性能、工艺性能和显微结构检验结果与本标准规定不符时，从该批中再取双倍试样进行不合格项目的重复性检验，如检验结果仍有一个试样不合格时，判该批产品不合格。但可由供方逐张（卷）检验，合格者单独组批验收。

标志、包装、运输、贮存和质量证明书（合格证）

标志

每批产品的包装上应注明以下内容，不仅限于以下内容：

1）产品名称；

2）牌号；

3）规格

4）供应状态；

5）批号；

6）供方技术监督（建议改为：质量监督）部门的检验印记。

包装、运输和贮存

产品的包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T 8888的规定。

  - 订货单（或合同）内容

订购本标准中产品的订货单（或合同）应包括以下内容：

  - 产品名称；

  - 合金牌号；

  - 供应状态；

  - 规格；

  - 尺寸及尺寸允许偏差（有特殊要求时）；

  - 重量；

  - 试验项目；

  - 本标准编号；

- 其他要求。

（资料性附录）
新旧状态表示方法对照

新旧状态表示方法对照见表A.1。

新旧状态表示方法对照表

| 旧状态 | C | CY4 | CY2 | CY | CS | CY4S | CY2S | CYS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新状态 | TQ00 | TD01 | TD02 | YD04 | TF02 | TH01 | TH02 | TH04 |

_________________________________