《铍青铜板材和带材》行业标准征求意见稿

编制说明

一、工作简况

1.任务来源

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标委[2010]21号文件“关于转发工信部《关于印发2010年第一批行业标准修订计划的通知》的函”，《铍青铜板材和带材》行业标准由西北稀有金属材料研究院负责修订。项目计划号为2010-0461T-YS，项目完成年度为2011年。

2. 主要工作过程

铍青铜具备优越的性能在电子电器、通讯仪器、航空航天、石油化工、冶金矿山、汽车家电、机械制造等多种领域广泛应用，随着铍青铜板带材生产技术和设备的不断进步，铍青铜板带材市场需求量也在不断增加，对质量要求也越来越严格， YS/T 323-2002有必要进行修订，以满足当前国内外用户的需求。

中色（宁夏）东方集团接到《铍青铜板材和带材》修订任务后，成立了标准编制小组，组织生产、质量、科技和销售部门对标准进行了重新审查，整理了产品的技术要求和规格，并根据目前公司的生产和质量水平进行讨论和论证，提出修改意见，在此基础上形成标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1．编制原则

1）符合性：本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写，并符合TCS2009《中国标准编写模板》国家标准的电子文本要求。

2）适应性：修订后的标准反映了国内生产企业的先进技术水平，便于生产，易于应用。

3）先进性：西北稀有金属材料研究院是目前国内从事铍青铜合金生产的最大厂家，技术力量雄厚，产品质量相对稳定，年产符合国外先进标准的铍青铜板带材2000吨，产品质量达到国际先进水平，对国内生产企业及相关行业的技术进步产生积极的促进作用。

2．修订内容

根据目前的生产水平状况及市场和用户的的要求对原标准进行产品规格尺寸及精度、性能指标等方面的内容的修订：

——修改了板材、带材的规格技术参数；

——修改了较高级带材的厚度允许偏差；

——修改了板材、带材的宽度及其允许偏差；

——修改了板材、带材的长度及其允许偏差；

——修改了板材、带材的力学性能技术参数；

——修改了带材杯突试验技术参数；

——修改了弯曲试验技术参数；

——修改了时效处理制度技术参数

2.1  板材、带材的规格技术参数修订变化见表1。

表1

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材宽度/mm | 30-200 | 30-400 |
| 2 | 板材长度/mm | 200-1500 | 200-3000 |
| 3 | 带材厚度/mm | 0.05-1.0 | 0.05-1.2 |
| 4 | 带材宽度/mm | 30-200 | 5-400 |

2.2较高级带材的厚度允许偏差修订变化见表2。

表2

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度≤0.09 | -0.01 | -0.008 |
| 2 | 厚度>0.09～0.14 | -0.015 | -0.012 |
| 3 | 厚度>0.14～0.30 | -0.02 | -0.016 |
| 4 | 厚度>0.30～0.44 | -0.03 | -0.020 |
| 5 | 厚度>0.44～0.55 | -0.04 | -0.030 |
| 6 | 厚度>0.55～0.65 | -0.05 | -0.040 |
| 7 | 厚度>0.65～0.80 | -0.05 | -0.045 |
| 8 | 厚度>0.80～1.00 | -0.06 | -0.050 |

2.3板材、带材的宽度及其允许偏差修订变化见表3。

表3

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度 | ≤100 | ≤200 |
| 2 | 宽度 | >100～200 | >200～400 |
| 3 | 带材厚度 | 0.05～1.0 | 0.05～1.5 |

2.4板材、带材的长度及其允许偏差修订变化见表4。

表4

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板材长度 | >600～1500 | >200～3000 |
| 2 | 板材长度允许偏差 | +8 | +6 |
| 3 | 带材厚度 | 0.05～1.0 | 0.05～1.2 |

2.5板材、带材的力学性能技术参数修订变化见表5。

表5

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度(MPa) | QBe2 QBe1.9 | C | 390～590 | 400～560 |
| 2 |  | QBe2 QBe1.9 | CY4 | 520～630 | 520～610 |
| 3 |  | QBe2 QBe1.9 | CY | ≥635 | ≥650 |
| 4 | 伸长率（不小于，%） | QBe2 QBe1.9 | C | 30 | 35 |
| 5 |  | QBe2 QBe1.9 | CY | 2.5 | 2.0 |

2.6带材厚度为0.05～0.09材杯突试验技术参数修订变化见表6。

表6

| 序号 | 牌号 | 原标准 | 修订稿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QBe2 QBe1.9 | C | ≥6 | ≥5 |
| 2 | QBe2 QBe1.9 | CY4 | ≥4.5 | ≥4 |
| 3 | QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | CY2 | ≥3.5 | ≥3 |
| 4 | QBe2 QBe1.9 QBe1.7 | CY | ≥2.5 | ≥2 |

2.7弯曲试验所规定板带材的厚度由0.2～1.5mm改为0.25～1.5mm

2.8标准3.7显微组织中厚度为0.3～1.5mm的板带材改为厚度为0.3～6.0mm的板带材

2.9标准3.9时效处理制度中牌号QBe2、QBe1.9、QBe1.7状态为C、CY4的时效处理保温时间由2.5h改为2.5～3.0h。

2.10修改了标准中5.1检查和验收的内容。

三、标准水平分析，包括：

与国内主要生产厂家产品各项技术指标相比，本标准属于国内先进水平。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的修订符合国家相关法律法规的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

无。

八、废止现行有关标准的建议

本标准实施后代替YS/T 323-2002《铍青铜板材和带材》

九、其他应予说明的事项

无。

十、预期效果

《铍青铜板材和带材》行业标准的修订考虑了我国铍青铜产业的发展现状和工艺技术水平以及市场需求，遵循标准制定的各项原则，反应了我国铍青铜先进的生产技术，积极促进该产业的发展。该标准的实施在未来几年内将满足不断扩大的铍青铜市场的需求。