中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 2529－20xx

代替GB/T 2529－2005

导  电  用  铜  板  和  条

Copper sheets and bars for electrical conduction purpose

（讨论稿）

20 xx—xx--xx发布                         20xx--xx—xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

# 前    言

本标准是按照GB/T1.1-2009给出的规则起草的。

本标准代替GB/T2529—2005《导电用铜板和条》。本标准与GB/T2529—2005相比主要变化如下：

——增加了两种铜及铜合金化学分析方法；

——板材状态删除了1/8硬；

——板材最大长度由原来的8 000mm增加到12000mm；

——棱边外形的内容增加了圆滑过渡的要求。

本标准中板材的部分技术指标以及条材的主要技术指标修改采用ASTM B 187M-2003《   》，本标准与美国ASTM B 187M-2003主要差异如下：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由白银有色西北铜加工有限公司负责起草。

本标准主要起草人：             。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 2529-2005、GB/T2529-1989。

导 电 用 铜 板 和 条

1 范围

本标准规定了导电用铜板和条的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）内容等。

本标准适用于冶炼、电力化工、电镀等工业部门导电用铜板和条。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T228-2002   金属材料   室温拉伸试验方法

GB/T230   金属洛氏硬度试验方法

GB/T232   金属材料   弯曲试验方法

GB/T351   金属材料电阻系数测量方法

GB/T4340.1   金属维氏硬度试验        第1部分：试验方法

GB/T5121（所有部分）   铜及铜合金化学分析方法

YS/T586    铜及铜合金化学分析方法   电感耦合等离子体原子发射光谱法

YS/T483    铜及铜合金化学分析方法   X射线荧光光谱法（波长色散型）

GB/T5231     加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T8888     重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

纵边直度  straightness of longitudinal edge

任意纵向表面或棱边之绝对直度的偏差，包括侧边弯曲度和表面瓢曲度两层含义。

4 要求

4.1 产品分类

4.1.1 牌号、状态、规格

4.1.1.1 板材的牌号、状态、规格应符合表1的规定。

表1 板材的牌号、状态、规格（状态以新标准为准）

| 牌 号 | 状 态 | 规 格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚 度 | 宽 度 | 长 度 |
| T2 | 热轧（M25） | 4～100 | 50～650 | ≤12000 |
|  | 软（O60） | 4～20 |  |  |
|  | 1/2硬（H02） |  |  |  |
|  | 硬（H04） |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，可供应其他牌号、状态和规格的板材 |  |  |  |  |

4.1.1.2  条材的牌号、状态、规格应符合表2的规定。

表2  条材的牌号、状态、规格

| 牌 号 | 状 态 | 规 格/mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厚 度 | 宽 度 | 长 度 |
| T2 | 热轧（R） | 10～60 | 10～400 | ≤12000 |
|  | 软（M） | 3～30 |  |  |
|  | 1/2硬（Y2） |  |  |  |
|  | 硬（Y） |  |  |  |
| 注：经供需双方协商，可供应其他牌号、状态和规格的条材。 |  |  |  |  |

4.1.2 标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态和规格的顺序表示。标记示例如下：

示例1： 用T2制造的，供应状态为Y，尺寸精度为较高级，厚度为10mm，宽度为200mm，长度为6000mm的铜导电板，标记为：

铜板GB/T2529-T2Y较高级-10×200×6000

示例2：用T2制造的，供应状态为M，厚度为10mm，宽度为200mm，长度为4000mm的铜条，标记为：

铜条GB/T2529-T2M- 10×200×4000

4.2化学成分

板、条材的化学成分应符合GB/T5121中相应牌号的规定。

4.3外形尺寸及允许偏差

4.3.1厚度及其允许偏差

4.3.1.1  热轧板的厚度及其允许偏差应符合表3的规定。

4.3.1.2  冷轧板的厚度及其允许偏差应符合表4的规定。

4.3.1.3  条材的厚度及其允许偏差应符合表5的规定。

表3 热轧板的厚度及其允许偏差                单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | ﹥100～400 | ﹥400～500 | ﹥500～650 |
|  | 厚度允许偏差（±） |  |  |  |
| 4.0～6.0 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| ﹥6.0～8.0 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 |
| ﹥8.0～12.0 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| ﹥12.0～16.0 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| ﹥16.0～20.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| ﹥20.0～25.0 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| ﹥25.0～30.0 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 |
| ﹥30.0～40.0 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.85 |
| ﹥40.0～50.0 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 1.10 |
| ﹥50.0～60.0 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.30 |
| ﹥60.0～80.0 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.50 |
| ﹥80.0～100.0 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.70 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |

表4  冷轧板的厚度及其允许偏差                  单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 |  | ﹥100～200 |  | ﹥200～400 |  | ﹥400～650 |  |
|  | 厚度允许偏差（±） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 |
| 4.0～5.0 | 0.08 | — | 0.10 | 0.08 | — | — | — | — |
| ﹥5.0～8.0 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | — | — |
| ﹥8.0～12.0 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.20 |
| ﹥12.0～16.0 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.30 |
| ﹥16.0～20.0 | 0.28 | 0.25 | 0.35 | 0.30 | 0.45 | 0.35 | 0.55 | 0.45 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5  条材的厚度及其允许偏差                 单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 | ﹥50～100 | ﹥100～200 | ﹥200～300 | ﹥300～400 |
|  | 厚度允许偏差（±） |  |  |  |  |
| 3.0～6.0 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| ﹥6.0～10.0 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| ﹥10.0～13.0 | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 |
| ﹥13.0～19.0 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.45 |
| ﹥19.0～25.0 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.55 |
| ﹥25.0～38.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.60 | 0.75 |
| ﹥38.0～50.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.75 | 0.95 |
| ﹥50.0～60.0 | 0.65 | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.20 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |  |

4.3.2 宽度及其允许偏差

4.3.2.1  板材的宽度及其允许偏差应符合表6的规定。

4.3.2.2  条材的宽度及其允许偏差应符合表7的规定。

表6 板材的宽度及其允许偏差                 单位为毫米

| 厚 度 | 宽度允许偏差（±） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 剪 切 | 锯 切 |
| ≤20.0 | 5 | 2.0 |
| ＞20.0 | — | 2.5 |
| 注1：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 注2：厚度＞20mm的热轧板可不切边交货。 |  |  |

表7  条材的宽度及其允许偏差              单位为毫米

| 厚 度 | 宽 度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤100 | ＞100～200 | ＞200～300 | ＞300～400 |
|  | 宽度允许偏差（±） |  |  |  |
| ≤13.0 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| ＞13.0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| 注：需方只要求单向偏差时，其值为表中数值的2倍。 |  |  |  |  |

4.3.3 长度及其允许偏差

4.3.3.1  板材的长度及其允许偏差应符合表8的规定。

4.3.3.2  条材的长度及其允许偏差应符合表9的规定。

表8  板材的长度及其允许偏差             单位为毫米

| 厚 度 | 冷轧板长度 |  |  |  |  | 热轧板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤3500 | ＞3500～5000 | ＞5000～6000 | ＞6000～8000 | ＞8000～12000 |  |
|  | 长度允许偏差（+） |  |  |  |  |  |
| 4.0～20.0 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 25 |
| ＞20.0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 30 |

表9  条材的长度及其允许偏差          单位为毫米

| 长 度 | 长度允许偏差（+） |
| --- | --- |
| ≤2000 | 7 |
| ＞2000～4500 | 10 |
| ＞4500～8000 | 13 |
| ＞8000～12000 | 16 |

4.3.4纵边直度

板材应平直，允许有轻微的波浪，其板、条材的纵边直度应符合表10的规定。

表10  板、条材的纵边直度

| 类 别 | 纵边直度，不大于 |
| --- | --- |
| 轧制板、条材 | 4mm/m |
| 硬拉条材 | 3mm/m |

4.3.5  棱边外形

4.3.5.1  直角

条材应最终加工成直角，其最大允许倒角半径应符合表11的规定。

表11  条材的直角倒角半径            单位为毫米

| 厚 度 | 直角的倒角半径，不大于 |
| --- | --- |
| ≤6 | 0.4 |
| ＞6～25 | 0.8 |
| ＞25 | 2.0 |

4.3.5.2 圆角

当用户有要求时，板、条材可以最终加工成如图1所示的圆角，其圆角半径应符合表12的规定。产品应符合工业生产要求，不应有锐角、毛刺或凸边。

表12  板、条材的圆角半径            单位为毫米

| 厚度 | 圆角半径 | 半径允许偏差（±） |
| --- | --- | --- |
| ≤6 | 0.80 | 0.20 |
| ＞6～25 | 2.00 | 0.50 |
| ＞25 | 3.00 | 0.75 |

4.3.5.3 圆边

当用户有要求时，板、条材可以最终加工成如图2所示的圆边，其圆边半径应符合表13的规定。产品应符合工业生产要求，不应有锐角、毛刺或凸边。

表13  板、条材的圆边半径           单位为毫米

| 厚 度 | 圆 边 半 径 | 半径允许偏差/± |
| --- | --- | --- |
| ≤6 |  |  |
| ＞6～25 |  |  |

4.3.5.4  全圆边

当用户有要求时，板、条材可以最终加工成如图3所示的均匀的全圆边，其全圆边半径约为产品厚度的一半，半径允许偏差不应超出产品厚度一半的25%。产品应符合工业生产要求，不应有锐角、毛刺或凸边。

A

A

A

A

注：圆角的圆弧不一定正切于“A”	注：圆边的圆弧应与产品轴线对

点，但角“A”点应圆滑过渡。                                称，角“A“点应圆滑过渡。

图1   圆 角                                        图2   圆 边

A

注；圆边的圆弧不必正切于“A”点，

但应轴线对称且角“A”点应圆滑过渡。

图3   全 圆 边

4.3.5.5用户对板、条材的棱边外形有要求时，应在合同中注明相应的棱边外形的具体形状，如未注明者，板材则应按剪切或锯切边供货；条材按直角边供货。

4.3.6  其他要求

4.3.6.1  板材的边部应切齐，无裂边和塌边，剪切板材的切斜不应使宽度和长度超出其允许偏差。

4.3.6.2  条材的边部应无裂边、皱折。

4.4  力学性能

厚度不大于10mm的产品，应进行室温拉伸试验，厚度大于10mm的产品，应进行维氏或洛氏硬度试验，试验结果应符合表14的规定。

表14  板、条材的力学性能

| 牌 号 | 供应状态 | 拉伸试验结果 |  | 硬度试验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抗拉强度Rm MPa | 伸长率A11.3 % | 维氏硬度 HV | 维氏硬度 HRF |
| T2 | 热轧（R） | ≥195 | ≥30 | — | — |
|  | 软（M） | ≥195 | ≥35 | — | — |
|  | 1/2硬（Y2） | 245～335 | ≥10 | 75～120 | ≥80 |
|  | 硬（Y） | ≥295 | ≥3 | ≥80 | ≥65 |
| 注：厚度超出规定范围（是多少？）的板、条材，其主要性能由供需双方商定。 |  |  |  |  |  |

4.5弯曲性能

厚度不大于10mm的板、条材的弯曲性能应符合表15的规定。

表15  板、条材的弯曲性能

| 牌 号 | 状 态 | 厚 度 mm | 弯 曲 试 验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 弯曲角度 | 弯芯半径 | 弯曲结果 |
| T2 | 热轧（R） 软（M） | ≤5 | 180 o | 0.5倍板厚a | 弯曲上侧不应有肉眼可见的裂纹，内侧不应有皱折 |
|  |  | ﹥5～10 | 180 o | 0.5倍板厚b |  |
|  | 1/2硬（Y2） 硬（Y） | ≤10 | 90 o | 1.0倍板厚 |  |
| a 弯曲至两面接触。 b 弯曲至两面平行。 |  |  |  |  |  |

4.6电性能

板、条材的导电率应符合表16的规定。

表16 板、条材的电性能

| 牌 号 | 状 态 | 20℃时的导电率IACS/%，不小于 |
| --- | --- | --- |
| T2 | 热轧（R）软（M） | 100 |
|  | 1/2硬（Y2） | 97 |
|  | 硬（Y） | 96 |

4.7表面质量

4.7.1 板、条材的表面应清洁，不应有裂缝、起皮、夹杂、气泡和压折。板、条材断口不应有分层、气孔，允许有局部的不使板、条材厚度超出允许偏差的划伤、斑点、凹坑、皱纹、氧化铜、压入物和辊印等缺陷。

4.7.2  热轧板、条材应经酸洗后供应，但长度大于3000mm者可不酸洗供货。

- 试验方法

  - 化学成分的仲裁分析方法

板、条材的化学成分的仲裁分析方法按GB/T5121（或YS/T586、YS/T483）的规定进行。

5.2  外形尺寸测量方法

板、条材的外形尺寸应用相应精度的测量工具进行测量。

5.3  室温力学性能检验方法

板、条材的室温拉伸试验按GB/T228的规定执行，试样按GB/T228附录A表A1中的P04和附录B表B2中的P01的规定。硬度试验按GB/T230、GB/T4340.1的规定执行。

5.4   弯曲性能检验方法

板、条材的弯曲性能按GB/T232的规定执行。

5.5   电性能检验方法

板、条材的导电率试验按GB/T351的规定执行。

5.6  表面质量检查方法

板、条材的表面质量应用目视进行检查。

6 检验规则

6.1检查和验收

6.1.1板、条材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准及订货单（或合同）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行复验。复验结果与本标准及订货单（或合同）的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出，属于其他性能的异议，应在收到产品之日起三个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

6.2 组批

板、条材应成批提交验收，每批应由同一状态和规格组成。板材每批重量应不大于8000kg；条材每批重量应不大于5000kg。

6.3  检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、弯曲性能、电性能、表面质量的检验。

  - 取样

产品取样应符合表17的规定。

表17   板、条材的检验取样规则

| 检验项目 | 取样规定（包括取样位置取样数量制样方法） | 要求的章条号 | 试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成份 | 按GB/T5121（YS/T586、YS/T483）的规定制取试样，供方每炉（需方每批）取一个试样 | 4.2 | 5.1 |
| 外形尺寸及表面质量 | 逐件检查 | 4.3,4.7 | 5.2,5.6 |
| 拉伸性能 | 板材取2张/批，沿垂直于轧制方向（宽度不足时，也可沿轧制方向）任取1个试样/张；条材任取2件/批，沿轧制方向任取1个试样/件 | 4.4 | 5.3 |
| 硬度 | 任取2张/批，1个试样/张 | 4.4 | 5.3 |
| 弯曲性能 | 按GB/T232的规定制取弯曲试样，每批取二件，每件沿轧制方向取一个试样 | 4.5 | 5.4 |
| 电性能 | 按GB/T351的规定制取电性能试样，每批取二件，每件任取一个试样 | 4.6 | 5.5 |

6.5检验结果的判定

6.5.1 化学成分不合格时，判该批产品不合格。

6.5.2产品外形尺寸偏差、表面质量不合格时，判该件产品不合格。

6.5.3 当力学性能、弯曲性能、电性能试验结果中有试样不合格时，应从该批产品（包括原检验不合格的那件产品或该不合格试样代表的那件产品上）中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批产品合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则

判该批产品不合格，或由供方逐件检验，合格者交货。

6.5.4 当出现其他缺陷时， 该批产品由供需双方协商处理。

7  标志、包装、运输、贮存

产品标志、包装、运输、贮存应符合GB/T8888的规定。

8  订货单（或合同）内容

订购本标准所列材料的订货单（或合同）内应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 状态；

- 尺寸规格；

- 重量或张数（根数）；

- 本标准要求的尺寸偏差、棱边外形、厚度超出规定范围的力学性能及弯曲性能等事项应在合同中注明；

- 本标准编号；

- 其他。

—————————————