ICS77.180

H91

YS/T XXX-XXXX

真空脱脂烧结炉

Vacuum dewaxing and sintering furnace

（送审稿）

中华人民共和国工业和信息化部 发布

XXXX－XX－XX 发布                          XXXX－XX－XX实施

前    言

本标准按照GB/T1.1的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAS/TC243)归口。

本标准起草单位：湖南顶立科技有限公司。

本标准主要起草人：戴 煜 、李利文、戴晓蕾 。

真空脱脂烧结炉

- 范围

本标准规定了真空脱脂烧结炉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）内容。

本标准适用于粉末冶金件的真空脱脂烧结。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3163—2007      真空技术   术语

GB 5959.1     电热设备的安全 第1部分 通用要求

GB 5959.4     电热设备的安全 第4部分 对电阻炉的通用要求

GB/T 10066.1 —2004   电热设备的试验方法  通用部分

GB/T 10066.4 —2004   电热设备的试验方法  间接电阻炉

GB/T 10067.1—2005    电热设备基本技术条件  通用部分

GB/T 10067.4—2005    电热设备基本技术条件  间接电阻炉

JB/T 10550—2006     真空技术  真空烧结炉

- 术语和定义

GB/T 3163GB/T 、10066.4第3章及JB/T 10550 的术语和定义适用于本文件。

3.1

承载重量  load capacity

工作区域内均匀承载的最大重量。

3.2

收脂率 binder collecting rate

在确定的工艺条件下（升温速度、真空度、预放脂的位置），储脂罐内收到脂的重量与炉内预放脂重量的百分比。

3.3

空炉平均升温速率  average heating rate without load

在常温下，当空炉的真空度达到10Pa时，以全功率升温，达到额定炉温时与所需的时间之比，单位为度每分（℃/min）。

3.4

快冷时间 fast cooling time

在冷却过程中，在规定的上限温度下开启冷却系统，达到规定的下限温度所需的时间，单位为小时（h）。

4   要求

4.1  分类

真空脱脂烧结炉按工作区域尺寸分为6种型号。（见表1）

  - 型号表示规则

真空脱脂烧结炉的型号表示由ZTS(Z表示真空、T表示脱脂、S表示烧结)和工作区域尺寸(宽×高×长)组成,其型号表示见示例。

示例： 真空脱脂烧结炉工作区域尺寸宽为250mm、高为250mm、长为500mm,其型号表示为：

ZTS-25/25/50

4.3  真空脱脂烧结炉总体结构

真空脱脂烧结炉主要由炉体、真空系统、脱脂系统、充气系统、快冷系统、供水系统及电气控制系统等组成。炉门可按需方要求采用前开门或前后双开门，由水平方向装料和出料。真空脱脂烧结炉总体结构示意图见图1。

4.3.1总体设计要求应符合JB/T 10550真空技术真空烧结炉第5章的规定

图1真空脱脂烧结炉总体结构示意图

  - 真空脱脂烧结炉的基本参数

真空脱脂烧结炉的基本参数见表1。

表1 真空脱脂烧结炉的基本参数

| 型号 | 工作区域尺寸 宽×高×长，mm | 真空脱脂系统基本配置 |  |  | 最大承载重量，kg | 额定加热功率，kw | 额定炉温，℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 真空系统 |  | 脱脂系统 |  |  |  |
|  |  | 机械泵 | 罗茨泵 | 水环泵 |  |  |  |
| ZTS-25/25/50 | 250×250×500 | 2X-15A | ZJ-70A | 2SK-1.5P | 50 | 50 | 1550 |
| ZTS-30/30/60 | 300×300×600 | 2X-30 | ZJ-150A | 2SK-1.5P | 100 | 75 |  |
| ZTS-35/35/70 | 350×350×700 | 2X-70 | ZJ-300B | 2SK-3P | 150 | 90 |  |
| ZTS-40/40/80 | 400×400×800 | 2X-70 | ZJ-300B | 2SK-3P | 200 | 120 |  |
| ZTS-45/45/90 | 450×450×900 | 2X-70 | ZJ-600B | 2SK-6P | 300 | 165 |  |
| ZTS-50/50/130 | 500×500×1300 | H-150 | ZJ-600B | 2SK-6P | 600 | 240 |  |
| 真空脱脂系统基本配置可根据需方要求另行配置 |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  一般要求

真空脱脂烧结炉应符合GB/T 10067.1第5章的规定。

4.6  主要技术性能

4.6.1  真空脱脂烧结炉的主要技术性能参数见表2。

表2 主要技术性能参数

| 型号 | 极限真空度(Pa) | 升压率(Pa/h) | 炉温均匀性(℃) | 收脂率(%) | 空炉升温平均速率（℃/min） | 抽气时间（min） | 快冷时间（h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 外置 500℃～90℃ | 内置 1100℃～90℃ |
| ZTS-25/25/50 | ≤6.7×10-2 | ≤0.67 | ±5 | ≥95 | 8～10 | ≤30 | ≤5 | ≤3 |
| ZTS-30/30/60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-35/35/70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-40/40/80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-45/45/90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZTS-50/50/130 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6.2  需方对主要技术性能参数有特殊要求时，可由供需双方协商确定并在合同中注明。

5  试验方法

5.1  总体结构及其基本参数的检验

真空脱脂烧结炉总体结构应符合供需双方签定的技术图样,其基本参数的检验方法由供需双方协商确定。

  - 一般要求的检验

真空脱脂烧结炉一般要求的检验方法按GB/T 10067.4第6章的规定进行。

5.3  极限真空度的检测

当主泵开启2h后，测电阻真空计或麦式真空计所得的读数。

5.4  升压率的检测

按GB/T 10066.1第7.1.11.3条的规定，在炉内达到极限真空度时关闭所有阀门（含脱脂系统和快冷系统），第一次读数从关闭真空阀门后约20min开始测P1，24小时后测P2。

5.5  炉温均匀性的检测

5.5.1  按GB/T 10066.4第6.15条中规定的5个或9个测温点,检测炉温均匀性。见图2。

a) 五点测温分布

b) 九点测温分布

图2  测温点分布图

5.5.2  采用标准热电偶的检测，在真空下温度为1050℃保温30min后测取数据；或采用标准测温块的检测，在真空下达到工作温度保温60min后，自然降温开炉取测温块，采用高精度游标尺量取。

5.6  脱脂率的检测

在工作区内放置纯石蜡，其重量为最大承载重量的3%～5%，在确定的工艺条件下（升温速度、真空度、预放脂的位置），采用N2或Ar，定向气流载气脱脂，测储脂罐内收到纯石蜡的重量与放置纯石蜡重量之比。

5.7  空炉升温平均速率的检测

在常温下，当空炉的真空度达到10Pa时，以全功率升温，达到额定炉温时与所需的时间之比。

5.8  抽气时间的检测

当主泵开启后，测电阻真空计或麦式真空计读数到达1.33 Pa时所需的时间。

5.9  快冷时间的检测

满炉产品条件下，用N2或Ar充到（0.9×105～1.1×105  ）Pa（绝对压力）， 外置快冷：测从500℃降到90℃所需的时间；内置快冷：测1100℃降到90℃所需的时间。

6  检验规则

6.1  检查和验收

6.1.1  产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

6.1.2  需方应对收到的产品按本标准及合同（或订货单）的规定进行复验。复验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起三个月内以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托供需双方认可的单位进行。

6.3  检验项目

每台真空脱脂烧结炉都应进行总体结构及其基本参数、一般要求和主要技术性能的检验。

6.4  检验结果的判定

真空脱脂烧结炉总体结构及其基本参数、一般要求和主要技术性能的检验，不符合本标准及合同（包括供需双方签定的技术图样）的规定时，应修改设计及制造的不合格部分，直至满足本标准及合同（包括供需双方签定的技术图样）要求 。

7  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

- 7.1  标志、包装、运输、贮存

真空脱脂烧结炉的标志、包装、运输和贮存应符合GB/T 10067.1第8章的规定。

- 7.2  质量证明书

每台真空脱脂烧结炉应附有质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址；

b)  型号；

c） 额定炉温；

d） 额定功率；

e)  极限真空；

f)  最大承载重量；

g)  升压率；

h)  工作区域：（宽×高×长）；

i)  各项分析检验结果和供方质检部门检印；

j)  出厂日期（或包装日期）；

k)  本标准编号。

8  合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

- 型号；

- 数量；

- 本标准编号；

- 特殊要求；

e)  真空脱脂烧结炉的订购和供货应按GB/T 10067.1第9章的规定。