《氢化锂》行业标准编制说明

一、项目来源及计划任务

根据工信部《关于印发2010年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科[2010]74号）精神。由江西赣锋锂业股份有限公司负责起草《氢化锂》行业标准，项目计划编号：2010-0465T-YS，完成时间为2011年。

二、产品的概况

1.白色或带蓝灰色的半透明结晶体或粉末，极易潮解，沸点为850℃(分解).熔点 680℃，不溶于水、苯、甲苯，溶于醚，相对密度(水=1)0.82

氢化锂在有机合成中，用作缩合剂、还原剂、烷基化试剂、克莱逊氏试剂，也可用作干燥剂。国内主要的生产厂家由江西赣锋锂业股份有限公司、河北科宇生物化工有限公司等，国外厂家有Chemetal.

2．生产工艺

本标准适用于采用氢化法制备的氢化锂，其生产工艺为将金属锂放置于密闭反应罐中，然后对反应罐抽真空，当反应罐达到要求真空度后，升温将金属锂熔化为液态，到达反应温度后，停止抽真空，向反应罐内通氢气，保持一定压力下进行氢化反应得到氢化锂晶体，再经破碎或球磨得到颗粒状或粉未状氢化锂产品。

1．2、征求意见单位

本标准草案完成后，以电子文本形式征求国内相关单位的意见：

1）天津市道福化工新技术开发有限公司

2）河北科宇生物化工有限公司

3）河南飞孟金刚石工业有限公司

4）河南富耐克超硬材料有限公司

5）浙江华海药业股份有限公司

6）郑州锐力超硬材料有限公司

7）上海晶纯试剂有限公司

1.3、各阶段工作过程

本标准的编制经过了以下几个阶段：

1）2010年8月成立编制委员会，委员会内部明确了各部门的工作职能和任务。

2）2010年8月～2010年12月对运行的企业标准进行了各方面的试验和验证。

3）2011年3月根据收集到的用户质量要求，结合企业标准，形成《氢化锂》行业标准讨论稿。

二.调研及查阅相关标准的情况

随着新能源、新医药的发展，氢化锂的需求量越来越大，因此建立《氢化锂》行业标准，对于规范氢化锂合金行业的秩序，改进生产工艺、提高产品质量、产品替代进口都将产生重要影响。

三、主要技术内容说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等：

（1） 化学成分

氢化锂的化学成分应符合表1的规定。

表1 氢化锂的化学成分

| 牌号 | LiH质量分数）/%，不小于 | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Na | K | Ca | Si | Al | Mg | Fe |
| LiH-1 | 99 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| LiH-2 | 97 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| LiH-3 | 95 | 2.5 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 注1：需方如对氢化锂的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。 |

本标准参考德国Chemetall公司的相关标准，并结合江西赣锋锂业股份有限公司产品的化学指标和用户要求。按本标准生产的氢化锂，经使用单位检验和使用，可以满足用户单位的使用要求。氢化锂分析方法主要借鉴了美国军用标准MIL-L-12039D（OS）-90,通过测定放氢量，来计算氢化锂主含量。

四、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合我国目前法律、法规的规定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无

六、标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议本标准为推荐性行业标准。

七、贯彻标准的要求和措施建议

可向生产厂家和用户推荐采用本标准。

八、废止现行有关标准的建议

无

九、其他应予说明的事项

无。

十、 预期效果

随着科学技术的进步，氢化锂的应用越来越广泛，需求量也在扩大，因此建立《氢化锂》行业标准，对于规范氢化锂行业的秩序，改进生产工艺、提高产品质量、促进我国稀有金属锂材料的发展，满足市场的需要都将产生极其重要的影响。

江西赣锋锂业股份有限公司

标准编制组