YS

中华人民共和国有色金属行业标准

氢化锂

Lithium hydride

征求意见稿

前    言

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由江西赣锋锂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

氢化锂

1  范围

本标准规定了氢化锂的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。 本标准适应于以氢气、金属锂为原料，采用化学合成方法生产的氢化锂，用于有机合成中的还原剂、催化剂和缩合剂等。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

MIL-L-12039D（OS）-90  工业氢化锂

3  要求

3.1  产品分类

氢化锂的化学成分应符合表1的规定。

表1 氢化锂的化学成分

| 牌号 | LiH质量分数）/%，不小于 | 杂质含量（质量分数）/%，不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Na | K | Ca | Si | Al | Mg | Fe |
| LiH-1 | 99 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| LiH-2 | 97 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
| LiH-3 | 95 | 2.5 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 注1：需方如对氢化锂的化学成分有特殊要求时，由供需双方商定。 |

3.2  外观质量

产品为白色或微蓝色透明块状或粉末，目视无可见夹杂物。颗粒状粒度：根据供需方双方商定。粉未状粒径：60~100 目

4  试验方法

4.1 产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，主含量按MIL-L-12039D（OS）-90 进行。

4.2 产品外观质量采用目视观测。

5 检测规则

5.1 检查和验收

5.1.1产品应由供方质量检验部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

5.1.2需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。检验结果与本标准及订货单的规定不符时，应在收到产品之日起一个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在需方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格组成的混合料组成。每批不超过100 kg

5.3 检验项目

氢化锂检验项目及取样数量符合表2规定

表2

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章节号 | 试验方法的章节号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 按5.4 | 3.1 | 4.1 |
| 外观质量 |  | 3.2 | 4.2 |

5.4 取样方法

每批取样按以下规定进行：10件以下任取1件，10~20件任取2件， 20件以上任取4件每件取样量不少于3g，在混样瓶中混匀后检测。

取样应在惰性气氛保护下的手套箱进行，手套箱的露点要求达到-45 ℃，O2含量要求小于500 ppm。

5.5 检验结果判定

5.5.1 化学成分检测结果不合格，判该批产品不合格。

5.5.2 产品外观质量检验不合格时，判该批不合格。允许供方对该批产品重新处理，或挑出不合格产品后，重新组批提交验收。

6 标志、包装、运输、贮存及质量证明书

6.1 标志

6.1.1 每袋产品内包装外标签上应注明:

a )  公司名称、商标；

b)  产品名称；

c)  产品牌号；

d)  产品毛重；

e)  产品净重；

f） 包装日期；

g)  产品批号。

6.2 包装

6.2. 1 内包装采用四层复合铝塑袋包装，每袋净重1kg±0.005 kg

6.2.2 外包装采用直开口钢桶。

6.2.3 需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

6.3  运输与贮存

6.3.1 产品为化学性质活泼性物质，在运输过程中应防止包装袋的破损，不得剧烈碰撞，不得桶身着地滚动。

6.3.2 产品应存放在阴凉、通风的库房，远离火源，水源。

6.4   质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果和检验部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

7   合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期。

f) 标准编号；

g) 增加本标准以外内容的协商结果。

# Text boxes

201X-XX-XX发布

中华人民共和国工业和信息化部 发布

201X-XX-XX实施