YS

前    言

本标准为首次制定。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准由江西赣锋锂业股份有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

。

碳酸铷

1  范围

本标准规定了碳酸铷的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存及订货单（或合同）内容。

本标准适应于以锂云母为原料，采用化学合成方法生产的碳酸铷，用于制取金属铷和各种铷盐的原料、特种玻璃的生产、微型高能电池和晶体闪烁计数器等。

2  要求

2.1  产品分类

产品根据化学成分分为3个牌号，Rb2CO3-1，Rb2CO3-2，Rb2CO3-3。

2.2  化学成分

碳酸铷的化学成分应符合表1的规定。

表1 碳酸铷的化学成分

| 牌号 | Rb2CO3 (wt）/%，不小于 | 杂质含量（质量分数），不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Li | K | Na | Ca | Mg | Fe | 重金属（以Pb计） | Al | SiO2 | Cs |
| Rb2CO3-1 | 99.9 | 0.0005 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | 0.05 |
| Rb2CO3-2 | 99.5 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.005 | 0.2 |
| Rb2CO3-3 | 99. | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.5 |
| 注： Rb2CO3-1，主含量以100减去杂质元素总量之和。 |

2.3 外观质量

产品为白色块状或粉末，目视无可见夹杂物。

3  试验方法

3.1产品的化学成分分析按供方的现行方法进行，仲裁分析方法由供需双方协商确定。

3.2 产品外观质量采用目视检测法。

3  检测规则

5.1 检查和验收

5.1.1  产品由供方进行检验，保证产品符合本标准规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方可对收到的产品按本标准的规定进行检测，如检测结果与本标准的规定不符时，应单独封存，并在收到产品之日起30天内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样由供需双方在需方共同进行。

5.2  组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的混合料组成。

5.3 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、外观质量的检验。

5.4  取样方法

5.4.1 从混料后的产品中随机取50g，混匀后送样检测化学成分。

5.4.2外观取样每瓶（袋）。

5.5  检验结果判定

5.5.1 化学成分检测结果，如有一项不符合本标准的规定时，该批产品不合格。但允许重新取样，若检验仍不合格，则判该批不合格。

5.5.2 产品外观质量不符合本标准规定时，该批判不合格。

6  标志、包装、运输、贮存和质量证明书

6.1  标志

6.1.1 每袋产品内包装外标签上应注明：

a )  公司名称、商标；

b)  产品名称；

c)  产品牌号；

d)  产品毛重；

e)  产品净重；

f） 包装日期；

g)  产品批号。

6.2  包装

6.2. 1 采用塑胶瓶包装，每瓶净重1kg。

6.2.3 需方对包装有特殊要求时，由供需双方另行协商。

6.3  运输与贮存

6.3.1 产品为强吸水性物质，在运输过程中应防止包装袋的破损并注意防潮。

6.3.2 产品应存放在阴凉、通风的库房。

6.4  质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，注明：

a) 供方名称、地址、电话、传真；

b) 产品名称；

c) 批号；

d) 净重和件数；

e) 各项分析检验结果和品质部门印记；

f) 本标准编号；

g) 出厂日期。

7   合同（或订货单）内容

订购本标准所列产品的合同（或订货单）应包括下列内容：

a) 产品名称；

b) 产品牌号；

c) 净重和件数；

d) 包装要求；

e) 交货日期。

f) 标准编号；

g) 增加本标准以外内容的协商结果。

# Text boxes

ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—201X

碳酸铷

Rubidium carbonate

征求意见稿