YS/T418—20××

# YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T418—20××

代替 YS/T418—1999

有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

Nonferrous-metals concentrate products-

Packing,marking,transporting and storing

（讨论稿）

××××－××－××发布                  ××××－××－××实施

中华人民共和国工业和信息产业部 发 布

YS/T418—20××

前     言

本标准是对YS/T418-1999的修定

本标准的编写格式和表述遵循GB/T 1.1-2000要求编写

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由中国有色金属工业标准化技术委员会归口。

本标准由大冶有色金属股份有限公司、

本标准主要起草人

YS/T418—20××

有色金属精矿产品包装、标志、运输和贮存

1、主题内容

本标准规定了有色金属精矿产品的包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于有色金属精矿产品：铜精矿、铅精矿、锌精矿、金精矿、银精矿、钼精矿等。

2、包装

2．1包装材料

精矿包装可选用：聚乙烯料纺织布、软聚氯乙烯吹塑薄膜、油苫布等。

2．2包装方式

2．2．1火车运输精矿时，可采用聚乙烯塑料纺织布大袋包装（见图1）或小袋包装（见图2）。

2．2．2汽车运输精矿时，可采用软聚氯乙烯吹塑薄膜垫底和四周，上部用聚乙烯塑料纺织布或油苫布捆扎覆盖（回收后多次重复使用）。

2．2．3轮船运输精矿时，可采用聚乙烯塑料纺织布或油苫布捆扎覆盖（回收后多次重复使用）。

2．2．4采用集装箱运输精矿时，箱内可用聚乙烯塑料纺织布C型袋包装。

2．3包装要求

2．3．1精矿产品水份小于12%。

2．3．2精矿产品装车（船、集装箱）前，车厢（船舱、集装箱）应清扫干净。如发现车厢，有裂隙或漏洞，应堵塞后再装。

2．3．3每车厢（船舱、集装箱）应装同一品级产品，水份应均匀，不允许混装。

2．3．4用编织大袋（小袋）包装或用吹塑薄膜垫装底部及四周或舱装精矿产品后，应将精矿表面扒平，然后扣紧包装袋（盖好舱板或捆扎盖布或关好车墙板），在盖布栓绳上上铅扣，并对其牢固性进行检查，以防路途损失。

2．3．5精矿产品装车（船、集装箱），不得超过允许装载重量，严禁装运精矿高度超过车墙板。

2．3．6高品位金精矿、银精矿，应采用集装箱装运，每袋包装重应基本一致，装箱后要铅封，上锁。

YS/T418—20××

2．3．7包装物扣量由供需双方协商确定。

3标志

13m

侧面

底面            2.8m	1m

2.7m       侧面

图1     大袋规格示意图

技术要求：使用70g/m的聚乙烯编织布；垫布总面积114㎡；布袋总重量8~8.5kg；袋长13m；袋底面宽2.8m；袋侧面高2.7m；袋两头宽2.8m；袋两头高1m；相同材质绳带12条（绳长0.3m，绳宽0.02mm）

800mm  60  60  60 800mm

（侧面）

900mm

900mm

背带

(底面)

图2    小袋规格示意图

技术要求：PVC材料：背带宽60mm

YS/T418—20××

3．1经包装的精矿产品必须使用包装标志

3．2包装标志应包括下列内容：

a)供方名称；

b)品种；

c)品级；

d)重量；

e)车（船）号；

f)发货日期；

g)始发站（港口）；

h)其他，如总袋数等。

3．3可采用标签的形式写明标志的内容，一批（车、船、箱）栓一个标签，字迹应清楚，不退色。

4运输

4．1有色金属精矿产品运输可采用铁路（火车）、公路（汽车等）、水路（船舶）运输。

4．2自运或托运的精矿产品应进行投保，货物运输中遇到不可抗拒的意外损失时便于索赔。

4．3精矿产品发运后，应通过传真或电话及时通知用户，安排接收。

4．4精矿产品发运至用户专用线、码头或厂家后，需方应根据标签或传真件对产品进行核实检查，发现漏损、偷盗或其它明显缺少现象，应通知供方人员到现场确认，并进行拍照，出具证明，为供方索赔提供证据。

4．5卸矿时，应将车厢、船舱、甲板清扫干净，不残留精矿。

5贮存

5．1有色金属精矿产品入库贮存前应进行快速检验。

5．2贮存场地应清洁，严防外来杂物混入或污染。

5．3贮存时，不同品级或干湿不一致的精矿，应分仓存放，便于装运或配料使用。

5．4通常情况下，精矿产品应在仓库贮存，不得露天存放，避免精矿氧化和流失。