《散热器冷却管专用黄铜带》国家标准征求意见稿

编制说明

一、工作简况

1.任务来源

随着铜价居高不下，汽车散热器制造商承受着巨大的原材料成本压力，在此前提下，客户对散热器铜带的尺寸精度及原材料均提出了较高要求。虽然现有的H70A和H68A具有耐腐蚀性能，但As元素具有剧毒，对环境和人身具有毒害性，随着散热器冷却管带材生产技术和设备的不断进步，耐腐蚀环保高锌锡黄铜带HSn65-0.03已成功研发出来，并实现规模化生产，同时产品尺寸精度也进一步提高。因此，GB/T 11087-2001有必要进行修订，以满足当前国内外用户的需求。

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标委【2011】4号文件“关于转发2010年有色金属国家标准制（修）订项目计划的通知”，《散热器冷却管专用黄铜带》国家标准由菏泽广源铜带股份有限公司负责修订，参加单位湖北十堰市益民铜材厂、富威科技（吴江）有限公司。项目计划号为20102256-T-610，项目完成年度为2011年。

2. 主要工作过程

菏泽广源铜带股份有限公司接到《散热器冷却管专用黄铜带》修订任务后，成立了标准编制小组，主要由总工程师、技术科、项目办等技术人员组成。编制小组对大量试验数据进行统计分析，且通过查阅相关国际标准及国外同类企业的产品标准。与原标准进行比较，最终提出修改意见，形成本标准的征求意见稿。

二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

1．编制原则

（1）本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则》的要求进行编写，并符合TCS2009《中国标准编写模板》国家标准的电子文本要求。

（2）非等效采用ASTM B569-2009的相关条目,并参照国外企业标准；

（3）体现国内生产企业的先进技术水平，便于指导生产，易于应用；

（4）满足国内外客户对产品的技术需求，并与国际接轨。

2．主要修订内容

为满足国内外客户的需求，并根据目前国内生产水平对原标准进行产品规格尺寸及精度、性能指标等方面内容进行修订：

2.1  带材的规格技术参数比较见表1。

表1

| 内容 | 原标准 | 修订稿 | ASTM B569-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 带材厚度/mm | 0.08～0.18 | 0.08～0.20 | ≤0.33 |

2.2  带材厚度允许偏差比较见表2。

表2

| 序号 | 厚度 | 原标准 | 修订稿 | LUVATA | ASTM B569-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通级 | 较高级 |  |  |  |
| 1 | ≤0.15 | ±0.008 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.008 |
| 2 | ＞0.15～0.20 | ±0.010 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.004 | ±0.010 |

2.3  带材的宽度及其允许偏差比较见表3。

表3

| 序号 | 内容 | 原标准 | 修订稿 | LUVATA | ASTM B569-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度 | ＜44.5 | ≥44.5 | ＜45 | ≥45 | ＜50 | ≥50 | ＜44.5 | ≥44.5 |
| 2 | 允许偏差 | ±0.080 | ±0.130 | ±0.08 | ±0.13 | ±0.050 | ±0.075 | ±0.080 | ±0.130 |

- 带材侧边弯曲度修订。

原标准中规定侧边弯曲度每米不大于1mm，测量误差较大，不利于判定，为降低因测量误差引起异议，特将侧边弯曲度换算至每2米不大于4mm,侧边弯曲度大小与长度的换算关系见附录A。

ASTM B569-2009规定侧边弯曲度为每72in（1830mm）不大于0.125in（3.18mm）；LUVATA规定侧边弯曲度每2m不大于4mm。

2.5带材的力学性能技术参数比较见表4、表5、表6。

2.5.1抗拉强度比较见表4。

表4

| 牌号 | 状态 | 原标准 | 修订稿 | LUVATA | ASTM B569-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H90 | H01 | 285～365 | 285～365 | — | — |
|  | H02 | 345～435 | 345～435 | — | — |
|  | H04 | 415～515 | 415～515 | — | — |
| H70 H70A H68 H68A | H01 | 340～405 | 340～405 | 370～435 | 340～405 |
|  | H02 | 400～470 | 400～470 | 390～480 | 400～470 |
|  | H04 | 450～560 | 450～560 | 490～560 | — |
| HSn65-0.03 | H01 | — | 360～445 | 370～435 | — |
|  | H02 | — | 385～470 | 390～480 | — |
|  | H04 | — | 465～535 | 490～560 | — |

2.5.2延伸率比较见表5

表5

| 牌号 | 状态 | 原标准 | 修订稿 | LUVATA | ASTM B569-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H90 | H01 | ≥10 | ≥10 | — | — |
|  | H02 | ≥5 | ≥5 | — | — |
|  | H04 | ≥3 | — | — | — |
| H70 H70A H68 H68A | H01 | ≥12 | ≥12 | — | ≥12 |
|  | H02 | ≥8 | ≥10 | ≥20 | ≥10 |
|  | H04 | ≥5 | — | — | — |
| HSn65-0.03 | H01 | — | ≥15 | — | — |
|  | H02 | — | ≥12 | ≥20 | — |
|  | H04 | — | — | — | — |

2.5.3维氏硬度比较见表6。

表6

| 牌号 | 状态 | 原标准 | 修订稿 | LUVATA | ASTM B569-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H90 | H01 | 95～125 | 95～125 | — | — |
|  | H02 | 110～145 | 110～145 | — | — |
|  | H04 | 130～165 | 130～165 | — | — |
| H70 H70A H68 H68A | H01 | 95～125 | 95～125 | 108～135 | — |
|  | H02 | 120～165 | 120～165 | 118～148 | — |
|  | H04 | 140～180 | 140～180 | 160～190 | — |
| HSn65-0.03 | H01 | — | 100～130 | 108～135 | — |
|  | H02 | — | 118～148 | 118～148 | — |
|  | H04 | — | 145～175 | 160～190 | — |

菏泽广源铜带股份有限公司

《散热器冷却管专用黄铜带》标准起草小组

2011年4月25日