目    次

前    言	II

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 要求	2

4 试验方法	2

5 检验规则	2

6包装、标志、运输、贮存和质量证明书	2

前    言

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金川集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

电解镍粉

范围

本标准适用于利用电解镍法制得的镍粉，或通氢还原退火处理得到的电解—还原镍粉。本产品主要用于原子能工业、碱性蓄电池、电工合金、高温高强度合金、催化剂以及粉末冶金添加剂等。

规范性引用文件

下列文件中的的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1479       金属粉末松装密度的测定   第1部分：漏斗法

GB/T 1480       金属粉末粒度组成的测定——干筛分法

GB/T 5158       金属粉末 在氢中还原时质量损失的测定(氢损)）

GB/T 5314       粉末冶金用粉末的取样方法

GB/T 8647.8     镍化学分析方法 碳量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.9     镍化学分析方法 硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法

GB/T 8647.10    镍化学分析方法 镍的光谱分析方法

3  要求

3.1  产品分类

电解镍粉按照化学成分和物理性能分为FND—1、FND—2和FND—3三个牌号。其中FND—1为电解镍粉，FND—2和FND—3为电解—还原镍粉。

3.2  化学成分

3.2.1  电解镍粉的化学成分应符合表1的规定。

YS/T XXXX-XXXX

表1

| 产品牌号 | FND—1 | FND—2 | FND—3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分，% | Ni+Co不小于 | 99.8 | 99.7 | 99.5 |
|  | 其中：Co不大于 | 0.005 | 0.05 | 0.1 |
|  | 杂质含量不 大于 | Zn | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mg | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Pb | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
|  |  | Mn | 0.002 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Si | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | Al | 0.003 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | Bi | 0.001 | — | — |
|  |  | As | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Cd | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | Sn | 0.001 | — | — |
|  |  | Sb | 0.001 | — | — |
|  |  | Ca | 0.015 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | Fe | 0.006 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | S | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | C | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
|  |  | Cu | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | P | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
|  |  | 氢损 | — | 0.15 | 0.25 |

注：镍粉主品位应为100%与表1所列各种杂质含量总和之差。

3.3  物理性能

3.3.1  电解镍粉的物理性能应符合表2和表3的规定。

表2

| 牌号 | 粒度组成 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| FND—1 | ＜0.005mm≤30%，0.005~0.015mm≥35% ＞0.015~0.025mm不限， ＞0.025mm≤3% | 颗粒百分数 |
| FND—2 | +0.051mm，≤3% | 重量百分数 |
| FND—3 | +0.061mm，≤3% 其中+0.051mm，≤20% |  |

表3

| 牌号 | 松装密度（g/cm3） |
| --- | --- |
| FND—1 | 0.70~1.00 |
| FND—2 | 1.00~1.40 |
| FND—3 | 1.40~1.70 |

3.4  外观质量

3.4.1 电解镍粉产品应纯净，不得有粉块及肉眼可见的夹杂物。

3.4.2 电解镍粉产品为灰黑色粉末状；用金相显微镜放大100倍观察时，FND—1应为树枝状，FND—2和FND—3应为不规则树枝状。

3.5  其它

如需方对产品有其他特殊要求，由供需双方协商确定并在合同中注明。

4  试验方法

4.1  电解镍粉中的砷、镉、铅、锌、锑、铋、锡、钴、铜、锰、镁、硅、铝、铁量的测定按GB/T 8647的规定进行。

4.2  电解镍粉中氢损的测定按GB/T 5158的规定进行。

4.3  电解镍粉中磷测定按GB/T 8647.4

4.4  电解镍粉中硫测定按GB/T 8647.9规定进行。

4.5  电解镍粉中碳的测定按GB/T 8647.8规定进行。

4.6  电解镍粉中粒度组成的测定按GB/T 1480的规定进行。

4.7  电解镍粉中松装密度的测定按GB/T 1479的规定进行。

4.8  产品的外观质量由目视检测。

5  检验规则

5.1 检查与验收

5.1.1 供方质量检测部门负责对产品进行检验，保证产品符合本标准或订货单（合同）之规定，并填写质量证明书。

5.1.2 需方应对收到的产品进行检验，如检验结果与质量证明书所载不符，可在收到产品之日起15日内向供方提出，由供需双方协商解决；如需仲裁，仲裁取样在需方，由供需双方共同进行。电解镍粉的使用保证期，自出厂之日算起为六个月。

# 5.2 组批

每批产品应由在同一技术条件下所生产的镍粉经混匀组成，批重不限。

# 5.3  取样与制样

抽检试样应用内径为¢15±2mm的不锈钢或钛质探针在包装容器内插取五点，按梅花形布点，每点均插到底。所取试样经仔细混匀后，用四分法缩分至试样所需要求。取样数量按表4规定。

表4

| 同批镍粉包装 容器数量 | 同批镍粉应取样 的容器数量 | 同批镍粉包装 容器数量 | 同批镍粉应取样 的容器数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～5 | 全部 | 61～99 | 9 |
| 6～11 | 5 | 100～149 | 10 |
| 12～20 | 6 | 150～199 | 11 |
| 21～35 | 7 | 200～299 | 12 |
| 36～60 | 8 | 300～399 | 13 |

注：每批镍粉包装容器数量超过399个以后，每增加100个或不到100个包装容器时，取样容器数量应增加一个。

5.4  检验结果的判定

# 如产品化学成份或物理性能或外观质量不符合本标准时，则该批镍粉为不合格。

# 6  包装、标志、运输、贮存和质量证明书

# 6.1 包装

# 产品用双层聚乙烯塑料袋包装，内层扎口，外层烫封严实，置于镀锌铁桶内加盖密封，每桶净质量25kg±0.05kg。

# 6.2 标志

# 产品外包装应印有产品名称、批号、净重、生产日期、供方名称、厂址，并有“防潮”、“轻放”、“向上”字样或标志。

# 6.3 运输

# 产品运输时应小心轻放，不得撞击、滚动和倒置，应与其他物品分开堆放。

# 6.4  贮存

# 产品应贮存在干燥、通风、没有腐蚀性物品仓库中，不得与酸、碱、油类等化学品贮存在一起，严防受潮、腐蚀。自产品出厂之日起，保质期六个月。

# 6.5 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

a) 供方名称；

b) 产品名称、牌号、批号、批重与产品件数；

c) 分析检测结果及检验部门印记；

d) 本标准号；

e) 出厂日期。

7  订货单（或合同）内容

订货单（或合同）应包括下列内容：

- 产品名称；

- 牌号；

- 化学成分及物理性能的特殊要求；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他需要协商或增加的标准以外要求的内容。

# Text boxes

ICS

A

国家质量监督检验检疫总局

国家标准化管理委员会

发布

2011-xx-xx实施

2011-xx-xx发布

电解镍粉

Electrolytic nickel powder

（征求意见稿）

GB/T 5247—2011

中华人民共和国国家标准