ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXXX—XXXX

代替

氧化铌靶材

Niobium oxide target

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准参照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：西北稀有金属材料研究院。

本标准主要起草人：

氧化铌靶材

- 范围

本标准规定了氧化铌靶材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）。

本标准适用于以高纯五氧化二铌粉末为原料，采用真空热压工艺制成的氧化铌靶材。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 5167  烧结金属材料和硬质合金电阻率的测定

GB/T 15076 (所有部分)  钽铌化学分析方法

- 要求

  - 化学成分

产品化学成分应符合表1规定。

- 化学成分

| Nb2Ox 不小于 | 杂质含量，不大于ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ta | Fe | Si | Al | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | Sn | Ti | W |
| 99.99% | 80 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

  - 密度

产品密度：≥4.50g/cm3（相对密度≥99%）。

  - 尺寸

产品尺寸允许偏差：≤±0.15mm。

  - 电阻率

产品电阻率：≤0.1Ω.cm。

  - 产品的表面粗糙度、表面平行度应符合合同的要求。

  - 表面质量

产品的表面无明显的针孔、孔洞和印记。

- 试验方法

  - 产品的化学成分检验按GB/T 15076的规定进行。

  - 产品的密度检验按GB/T 3850的规定进行。

  - 产品的尺寸采用相应精度的量具进行检验。

  - 产品的电阻率检验按GB/T 5167的规定进行。

  - 产品的表面粗糙度和表面平行度检验按供方现行方法进行。

  - 产品的表面质量采用目视检查。

- 检验规则

  - 检查和验收

    - 产品应由供方进行检验，保证产品质量符合本标准及合同（或订货单）的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准及合同（或订货单）的规定不符时，应在收到产品之日起30日内，以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。

  - 组批

产品应成批提交，每批由同一原料、采用相同工艺制成的产品组成。

  - 取样

取样应符合表2的规定。

- 取样

| 检验项目 | 取样规定 | 技术要求的条号 | 检验或试验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 以原料粉的化学成分报出 | 3.1 | 4.1 |
| 密度 | 每批取一个试样 | 3.2 | 4.2 |
| 尺寸 | 逐块 | 3.3 | 4.3 |
| 电阻率 | 每批取一个试样 | 3.4 | 4.4 |
| 表面粗糙度 | 每批取一个试样 | 3.5 | 4.5 |
| 表面平行度 | 每批取一个试样 | 3.5 | 4.5 |
| 表面质量 | 逐块 | 3.6 | 4.6 |

  - 检验结果判定

    - 产品的化学成分检测结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品的密度检验结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品的尺寸检验结果与本标准规定不符时，判该块产品不合格。

    - 产品的电阻率检验结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品的表面粗糙度检验结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品的表面平行度检验结果与本标准规定不符时，判该批产品不合格。

    - 产品的表面质量检验结果与本标准规定不符时，判该块产品不合格。

- 标志、包装、运输、贮存和质量证明书（合格证）

  - 标志

每块产品的包装上应注明以下内容：

- 产品名称；

- 尺寸；

- 批号。

  - 包装

    - 每块产品采用透明塑料袋真空封装。

    - 外包装箱采用纸箱包装，产品间垫软质填充物，以适应长途运输。

  - 运输和贮存

运输和贮存过程中应注意防震、防潮、防压、防止二次污染。

  - 质量证明书（合格证）

质量证明书应注明以下内容：

- 供方名称；

- 产品名称；

- 化学成分；

- 尺寸及尺寸偏差；

- 密度；

- 批号；

- 净重和块数；

- 质量检验部门印记；

- 出厂日期；

- 其它要求。

- 合同（或订货单）

订购本标准中产品的合同（或订货单）应包括以下内容：

- 产品名称；

- 化学成分；

- 尺寸；

- 数量；

- 本标准编号；

- 其他要求。

_________________________________