中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX—20XX

Q/320281AJX07—2006

导电用再生铜条

Recycling copper strips for electrical purposes

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS 77.150.30

H62

YS

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准主要起草单位: 巩义市新昌铜业有限公司。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

导电用再生铜条

1  范围

本标准规定了导电用再生铜条的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、质量证明书和合同（或订货单）等内容。

本标准适用于各工业部门制作电导体用再生铜条（以下简称条材）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3048.2  电线电缆电性能试验方法  金属导体材料电阻率试验

GB/T 4909.3  裸电线试验方法  拉力试验

GB/T 4909.6  裸电线试验方法  弯曲试验  单向弯曲

GB/T 4909.8  裸电线试验方法  硬度试验  布氏法

GB/T 5121（所有部分）铜及铜合金化学分析方法

GB/T 8888  重有色金属加工产品的包装、标志、运输和贮存

GB/T 26303.3  铜及铜合金加工材外形尺寸检测方法  第3部分：板带材

3  要求

- 3.1  产品分类

3.1.1  牌号、状态和规格

条材的牌号、状态和规格应符合表1的规定。

- 牌号、状态和规格

| 牌号 | 状态 | 外形 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RT2，RT3 | 软（O61） | 卷状 | 3～20 | 10～130 | ≥1000 |
|  | 硬（H04） | 直条 |  |  | 1000～6000 |
| 注：经双方协商，可供其他规格的条材，具体要求应在合同中注明。 |  |  |  |  |  |

3.1.2  边角形状

3.1.2.1 形状

条材的截面形状如图1所示。铜条的圆弧应相对于产品轴线完全对称，圆弧转角处应进行过渡处理。全圆边铜条圆边半径“r”应为厚度“a”的一半。

图中：a——厚度，即窄边尺寸，mm；b——宽度，即宽边尺寸，mm；r——圆角或圆边半径，mm。

图1 铜条的截面形状示意图

3.1.2.1  标记

圆角以字母“J”，圆边以字母“B”,全圆边以字母“Q”。

3.1.3  标记示例

产品标记按产品名称、标准编号、牌号、状态、边角形状和规格的顺序表示。

示例1：用RT2生产的软态、厚度为10mm、宽度为100mm、长度为600000 mm 的圆角卷状产品，标记为：

卷条YS/TXXX-RT2O61J-10×100×600000

示例2：用RT3生产的硬态、厚度为8mm、宽度为80mm、长度为?的圆边直条产品，标记为：

直条 YS/TXXX-RT3H04B-8×80×

- 3.2  化学成分

铜条的化学成分应符合表2的规定。

表2  化学成分

| 牌号 | 化学成分/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cu+Ag，不小于 | 杂质，不大于 |  |  |  |  |
|  |  | Fe | Pb | Zn | Sn | Ni |
| RT2 | 99.9 | 0.005 | 0.030 | 0.005 | 0.002 | 0.002 |
| RT3 | 99.8 | 0.008 | 0.050 | 0.007 | 0.005 | 0.005 |

- 3.3  外形尺寸及其允许偏差

3.3.1 外形尺寸

条材的推荐尺寸见表3。

表3  推荐尺寸                         单位为毫米

| 宽度b | 厚度a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| 10 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | ○ |
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 60 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 70 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 80 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 90 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 95 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 110 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 120 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 125 |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 130 |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

3.3.2 厚度允许偏差

铜条的厚度允许偏差应符合表4的规定。

表4  厚度允许偏差                           单位为毫米

| 厚度a | 宽度b |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≤50 | ＞50～100 | ＞100～130 |
|  | 厚度允许偏差，± |  |  |
| 3～＜5 | 0.05 | 0.08 | — |
| 5～＜13 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |
| 13～20 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |

3.3.3 宽度允许偏差

铜条的宽度允许偏差应符合表5的规定。

表5  宽度允许偏差                           单位为毫米

| 宽度b | 宽度允许偏差，± |
| --- | --- |
| ≤25 | 0.13 |
| ＞25～35 | 0.15 |
| ＞35～100 | 0.30 |
| ＞100 | 0.3%b |

3.3.4  长度允许偏差

直条供货的铜条，以定尺、倍尺或不定尺的方式交货。定尺或倍尺的长度允许偏差为＋8㎜，倍尺长度应加入锯切分段时的锯切量，每一段锯切量为5㎜。

3.3.5  圆角、圆边的半径及其允许偏差

3.3.5.1  当条材厚度小于7mm时，圆角半径不大于1.5mm；当条材厚度不小于7mm时，圆角半径不大于2.0mm的。如有要求，也可供应半径符合表6规定的圆角。

表6  圆角半径及其允许偏差                      单位为毫米

| 厚度a | 圆角半径r | 圆角半径允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 3～＜5 | 0.8 | ±25%r |
| 5～＜13 | 1.2 |  |
| 13～20 | 1.6 |  |

3.3.5.2  如有要求，条材的圆边半径应符合表7的规定。

表7  圆边半径及其允许偏差                      单位为毫米

| 厚度a | 圆边半径r | 圆边半径允许偏差，± |
| --- | --- | --- |
| ＜5 | 1.25a | 50%a |
| ≥5 |  | 25%a |

3.3.5.3 如有要求，条材可为全圆边。全圆边半径应为铜条厚度的一半，半径允许偏差为厚度的12.5%。

- 3.3.6 平直度

硬态条材的宽边（？）平直度应不超过5mm/m，窄边（？）平直度应不超过表8的规定。

表8  窄边平直度

| 规格/mm | 平直度/mm/m |
| --- | --- |
| a≤16，50＜b≤130 | 2 |
| 其他规格 | 4 |

3.3.7  扭拧度

条材不应有明显的扭拧。如有具体要求，可由供需双方协商确定。

3.4 力学性能

条材的室温力学性能应符合表9的规定。

表9  力学性能

| 状态 | 抗拉强度/N/mm² | 伸长率/% | 布氏硬度HB |
| --- | --- | --- | --- |
| M | ≥206 | ≥35 | — |
| Y | — | — | ≥65 |

3.5  弯曲试验

按表10规定的试验条件沿宽边（？）弯曲90°时，条材表面不应出现裂纹；如要求沿窄边（？）进行弯曲试验，其试验条件由供需双方协商确定。

表10  弯曲试验                              单位为毫米

| 厚度a | 弯芯直径 |
| --- | --- |
| 3～＜5 | 8 |
| 5～10 | 16 |
| >10～20 | 32 |

- 3.6 电性能

在20℃室温条件下，条材的电性能应符合表11的规定

表11  电性能

| 牌号 | 状态 | 电阻率/Ω·mm2/m | 导电率/％IACS |
| --- | --- | --- | --- |
| RT2 | M | ≤0.018418 | ≥95 |
|  | Y | ≤0.019157 | ≥90 |
| RT3 | M | ≤0.019157 | ≥90 |
|  | Y | ≤0.020284 | ≥85 |
| 注：计算时，密度取8.89g/cm3 ，线膨胀系数取0.000017℃-1 ；电阻温度系数O61态取0.00393℃-1 、H04态取0.00381℃-1 。 |  |  |  |

- 3.7 表面质量

3.7.1  条材表面应光洁、平整，不应有与良好工业产品不相称的任何缺陷。

3.7.2  边角处不应有飞边、毛刺、裂纹、起皮、起泡及裂口现象。

- 3.8  重量允许偏差

按重量交货的卷状铜条，其卷重允许偏差为±10%。

- 3.9  其他

单根条材不允许有接头。

# 4  试验方法

4.1  化学成分的仲裁分析方法

条材的化学成分的仲裁分析按GB/T 5121的规定进行。

4.2  外形尺寸测量方法

条材的外形尺寸应按GB/T 26303.3的规定进行测量。

4.3  力学性能检验方法

4.3.1  条材的拉伸试验按GB/T 4909.3的规定进行。

4.3.2  条材的布氏硬度试验按GB/T 4909.8的规定进行。

4.4  弯曲试验方法

条材的弯曲试验按GB/T 4909.6的规定进行。

4.5  电性能的仲裁试验方法

条材的电性能的仲裁试验按GB/T 3048.2的规定进行。

4.6  表面质量检查方法

条材的表面质量应用目视进行检验。

# 5  检验规则

5.1  检查和验收

5.1.1  条材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准或合同 (或订货单)的规定，并填写质量证明书。

5.1.2  需方对收到的产品应按本标准或合同 (或订货单)的规定进行检验，检验结果与本标准或合同 (或订货单)的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议，应在收到产品之日起一个月内提出。如需仲裁，仲裁取样应由供需双方共同进行。

5.2  组批

条材应成批提交验收，每批应由同一牌号、状态和规格的条材组成。每批重量应不大于5000kg。

5.3  检验项目

每批条材应进行化学成分、外形尺寸、力学性能、弯曲试验、电性能和表面质量的检验。

5.4  取样

条材取样应符合表12的规定。

表12  取样

| 检验项目 | 取样规定 | 要求的章条号 | 试验方法的章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 1个试样/熔次（供方），1个试样/批（需方） | 3.2 | 4.1 |
| 外形尺寸a | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商 | 3.3 | 4.2 |
| 力学性能 | 任取2卷（根）/批、1个试样/卷（根） | 3.4 | 4.3 |
| 弯曲试验 | 任取2卷（根）/批、1个试样/卷（根） | 3.5 | 4.4 |
| 电性能 | 任取2卷（根）/批、1个试样/卷（根） | 3.6 | 4.5 |
| 表面质量a | 按照GB/T2828.1规定的取样或供需双方协商 | 3.7 | 4.6 |
| a 接收质量限AQL＝4，检测水平Ⅱ或供需双方协商。 |  |  |  |

5.5  检验结果的判定

5.5.1  化学成分不合格时，判该批条材不合格。

5.5.2  条材的外形尺寸和表面质量不合格时，按根判不合格。每批中不合格件数超出接收质量限时判整批不合格，或由供方逐卷（根）检验，合格者交货。

5.5.3  当力学性能、弯曲试验、电性能的试验结果中有试样不合格时，应从该批条材中另取双倍数量的试样进行重复试验，重复试验结果全部合格，则判整批条材合格。若重复试验结果仍有试样不合格，则判该批条材不合格，或由供方逐卷（根）检验，合格者交货。

# 6 标志、包装、运输、贮存和质量证明书

条材的标志、包装、运输、贮存和质量证明书应符合GB/T8888的规定。

# 7合同（或订货单）内容

订购本标准所列材料的合同（或订货单）内应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  牌号；

c)  状态；

d)  规格；

e)  边角形状；

f)  重量或卷（根）数；

g)  本标准编号；

h） 其他。