isXB

前    言

本标准是按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草的。

本标准由全国稀土标准化技术委员会（SAC/TC 229）归口。

本标准主要起草单位：赣州有色冶金研究所负责起草，赣州虔东稀土集团有限公司、江阴加华新材料资源有限公司。

本标准主要起草人：

离子型稀土矿碳酸稀土

范围

本标准规定了离子型稀土矿碳酸稀土的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书。

本标准适用于离子型稀土矿碳酸稀土，主要用作分组稀土氧化物或分离单一稀土化合物的原料。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB／T 8170   数值修约规则与极限数值的表示与判定

GB／T 17803  稀土产品牌号表示方法

GB／T 18882  离子型稀土矿混合稀土氧化物化学分析方法

GB/T 16484.12  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第12部分：硫酸根量的测定

GB/T 16484.17 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

GB/T 16484.20 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第20部分：氧化镍、氧化锰、氧化铅、氧化铝、氧化锌、氧化钍量的测定 电感耦合等离子体质谱法

GB/T 16484.21 氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 第21部分：氧化铁量的测定 1，10-二氮杂菲分光光度法

要求

  - 产品分类

离子型稀土矿混合稀土碳酸稀土按化学成分分为8个牌号，其牌号表示方法符合GB／T17803的规定。

  - 化学成份

产品化学成分应符合表1的规定。需方如对产品有特殊要求，供需双方可在合同中另行约定。

| 产品 牌号 | 化 学 成 分 ％ |
| --- | --- |
|  | 不小于 | 主要稀土元素含量 | 不大于 |
|  |  | 不小于 | 不大于 | 烧成物中非稀土杂质 | 氨 氮 | 烧 失 率 |
|  | 烧成物中REO |  |  |  |  |  |  |  | Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | SO42- |  |  |
| 193212A | 92 | 60 | — | — | 1.1 | 7.5 | — | — | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212B | 92 | 55 | — | — | 1.2 | 8.0 | — | — | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212C | 92 | 50 | — | — | 1.2 | 8.0 | — | — | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212D | 92 | 45 | — | — | 1.1 | 7.5 | — | — | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212E | 92 | 43 | 0.80 | 0.60 | 3.5 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212F | 92 | 43 | 0.70 | 0.60 | 3.5 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212G | 92 | 43 | 0.60 | 0.60 | 3.5 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.04 | 75 |
| 193212H | 92 | 9 | 27 | 0.50 | 0.30 | 1.8 | 38 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 0.06 | 66 |
| 注：烧成物是指离子型稀土矿碳酸稀土在950℃下 烧成的产物。 |

  - 外观

产品根据稀土配分不同为白色或粉红色湿式或干式粉体，产品应洁净，无肉眼可见夹杂物。

试验方法

4.1  产品中化学成分的分析方法除烧失率、Fe2O3 、SiO2、Al2O3 、SO42 -和氨氮外，按GB／T 18882的规定进行。

    - 产品中SO42-的分析方法按GB/T 16484.12的规定进行。

    - 产品中烧失率的分析方法按GB/T 16484.17的规定进行。

    - 产品中Al2O3的分析方法按GB/T 16484.20的规定进行。

    - 产品中Fe2O3的分析方法按GB/T 16484.21的规定进行。

    - 产品中SiO2、、氨氮的分析按供需双方协商的方法进行。

    - 数值修约按GB／T 8170的规定进行。

    - 产品外观用目视检查。

检验规则

  - 检查和验收

产品由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

需方可对收到的产品按本标准的规定进行检验，如检验结果与本标准的规定不符时，应在收到产品之日起二个月内向供方书面提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，可委托双方认可的单位进行，并在需方共同取样。

  - 组批

产品应成批提交验收，每批应由同一牌号的产品组成。每批重量不超过10t。

  - 检验项目

每批产品应进行化学成分和外观的检验。

  - 取样与制样

    - 化学成分分析的仲裁取样件数按表2的规定进行。

| 每批件数 | 1 | 2～5 | 6～10 | 11～20 | 21～60 | 61～100 | 101～150 | 151～200 | 201～250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取样件数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

    - 化学成分分析的仲裁取样方法按下述规定进行。

用插管从每袋中取样100g-200g。混合均匀后用四分法迅速缩分至试样所需量，装入清洁干燥的塑料袋（瓶）中封口。

  - 检验结果判定

分析结果与本标准规定不符时，则从该批产品中取双倍试样对不合格项目进行复验，若仍有一项结果不合格，则判该批产品不合格。

标志、包装、运输、贮存、质量证明书

  - 标志、包装

    - 每件外包装袋上应有不褪色标志，注明：供方名称、产品名称、牌号、批号、净重、毛重。

    - 产品内包装为塑料袋，封口。外包装为编织袋，封口。每件净重40kg或50kg。

  - 运输、贮存

产品运输、贮存时防止受潮，存放于干燥处。

  - 质量证明书

每批产品应附有质量证明书，其上注明：

- 供方名称；

- 产品名称和牌号；

- 批号；

- 净重和件数；

- 分析检验结果和质量技术监督部门印记；

- 本标准编号；

- 出厂日期。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 65

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—××××

离子型稀土矿碳酸稀土

Rare earth carbonate of ion-absorpted type rare earth ore

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布